Министерство строительства Российской Федерации

МИНСТРОЙ РОССИИ

НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

Сборник 08

КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ

# Разработаны инженерами Акимовой З.Н., Акимовой Е.П., Колотилиной Л.Г., Моисеевым В.А. (Государственное предприятие “Туластройпроект”), Кузнецовым В.И., Степановым В.А., Шутовым А.А. (Главное управление совершенствования ценообразования, сметного  нормирования в строительстве Минстроя России), Кретовой В.П., Петрухиной К.М., Рогулькиной Л.Т., Титовой В.А., Юрасовой Т.А. (КТИ г. Тула), Саватеевым Л.А. (ЦНИИЭУС Минстроя России).

Настоящий сборник рекомендован Минстроем России для разработки ресурсных смет и ведомостей потребности в материалах и изделиях в составе проектно-сметной документации на всех уровнях инвестиционного процесса по специфицированной (марочной) номенклатуре. Нормы расхода материалов могут использоваться всеми сторонами независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности для определения потребности в ресурсах при выполнении строительных и монтажных работ, расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимость работ.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящий сборник включены  строительные процессы на возведение каменных конструкций промышленных, жилых, общественных сельскохозяйственных зданий.

Сборник разработан на основе СНиР-91 сборника № 8 “Конструкции из кирпича и блоков” (СНиП4.02-91, 4.05-91) с конкретизацией структуры строительно-монтажных процессов и выделением операций, предусматривающих расход материалов.

В сборник включены нормы расхода материалов на установку инвентарных лесов, гидроизоляцию фундаментов и стен здания, устройство мусоропроводов, установку перегородок из плит и стеклянных блоков, кладку печей и очагов отопительных.

1.2. Нормативные показатели расхода материалов предназначены для определения потребности ресурсов при выполнении работ по возведению каменных конструкций и  расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимость работ. Нормативные показатели применяются всеми участниками инвестиционного процесса, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

1.3. В основу нормативных показателей положены производственные нормы расхода материалов, определяющие максимально допустимый расход материалов на производство единицы продукции строительного процесса (рабочей операции) заданного качества при данном уровне техники, технологии, организации строительства и использовании материальных ресурсов, соответствующих требованиям стандартов и нормативных документов.

1.4. Нормами учтены чистый расход и трудноустранимые потери (отходы) материалов, образующиеся в пределах строительной площадки, при выполнении рабочих операций, предусмотренных технологией и организацией производства.

1.5. В нормы не включены:

- потери и отходы материалов, обусловленные отступлением от регламентированных технологических процессов и режимов работы, нарушением установленных правил организации, производства и приемки работ, применением некачественных материалов;

- потери и отходы материалов, образующиеся при транспортировании их от поставщика до приобъектного склада строительной площадки;

- расход материалов на ремонтно-эксплуатационные и производственно-эксплуатационные нужды в части изготовления, ремонта и эксплуатации оснастки, приспособлений, стендов, средств механизации и т.п.

1.6. Нормами настоящего сборника предусмотрено применение кирпича керамического полнотелого, пустотелого, модульного, 8-дырчатого, 16-щелевого, утолщенного; силикатного полнотелого, пустотелого, утолщенного и лицевого, камней керамических и силикатных. При применении кирпича или камней других видов расход материалов корректируется по местным проиводственным нормам. Настоящими нормами учтен расход деревянных пробок на установку столярных изделий.

1.7. Нормами предусмотрены следующие виды архитектурного оформления:

а) простые стены - с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 10% площади лицевой стороны наружных стен;

б) стены средней сложности - с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 20% площади лицевой стороны наружных стен;

в) сложные стены - с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 40% площади лицевой стороны наружных стен.

Стены с усложненными частями, занимающими более 40% площади лицевой стороны наружных стен, относятся к особо сложным стенам и нормами настоящего сборника не предусмотрены. Сложность наружных стен устанавливается в виде выраженного в процентах отношения площади, занимаемой усложненными частями кладки (на обеих сторонах всех наружных стен), к общей площади лицевой стороны наружных стен без вычета проемов. При этом к усложненным частям кладки относятся выполняемые из кирпича и камней керамических или силикатных: карнизы, пояса, сандрики, русты, контрфорты, пилястры, полуколонны, эркеры лоджий, обрамления проемов криволинейного очертания, а также устройство ниш.

1.8. Нормами предусмотрена следующая классификация кладки стен из мелкоштучных природных камней:

а) обычная - под штукатурку;

б) рядовая - без дополнительной обработки лицевой поверхности камня с подборкой камней и подтеской по высоте ряда;

в) чистая - с расшивкой швов (из камней чистой тески или пиленых) с отделкой наружного верстового камня “по терку”.

1.9. Нормами предусмотрена кладка с толщиной горизонтальных швов из кирпича и камней правильной формы - 12 мм, вертикальных - 10 мм (п. 7.6. СПиП 3.03.01-87).

1.10.  Нормами п.п. Е8-4.5 и Е8-4.7 предусмотрено устройство боковой изоляции по кирпичным, бетонным и бутовым стенам, выравненным раствором.

1.11. При армировании кладки (перемычек, простенков, связей и т.п.) применять нормы п. Е8-12.1.

1.12. Нормами предусмотрена установка, перестановка и разборка подмостей для кладки высотой до 4 м, при кладке отдельно стоящих стен, заполнений каркасов и фахверков и кладке подпорных стен высотой более 4 м, а также стен и перегородок с высотой этажа более 4 м, устройство лесов следует нормировать дополнительно по таблицам 8-35, 8-36.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объемы работ по бутовой кладке стен с облицовкой кирпичом следует исчислять по полному объему кладки (с учетом объема облицовки).

2.2. Объемы работ по горизонтальной и боковой (кроме глиняной) гидроизоляции бутовых фундаментов и стен следует исчислять по проектной ллощади изолируемой поверхности. Объем боковой глиняной гидроизоляции следует исчислять по проектному объему изоляционного слоя. Если проектом предусмотрено устройство изоляции дважды по фундаментам и стенам выше уровня земли, второй слой изоляции следует учитывать дополнительно.

2.3. Объем бутовой кладки фундаментов и стен, а также кладки стен из кирпича, камней и блоков должен исчисляться по номинальным размерам с учетом всех выступающих частей.

2.4. При подсчете объемов работ из объема кладки следует исключать:

а) оконные и дверные проемы (по номинальным размерам проемов с добавлением объема четвертей);

б) объем конструкций, выполняемых из материалов, отличных от материалов кладки (железобетонные колонны, подкладные плиты, фундаментные балки, санитарно-технические и  тепловые панели  и т.п.);

в) объем ниш для отопления и встроенного оборудования;

г) объем вентиляционных и дымовых каналов, а также каналов дымовых труб от котельных, примыкающих к стенам;

д) объем конструкций, частично заделанных в кладку (концы балок, панелей перекрытий, балконных плит и т.п.);

е) объем всех без исключения отверстий, гнезд и борозд.

2.5. При подсчете объемов работ в объем кладки следует включать:

а) объемы всех без исключения выступающих архитектурных и иных деталей, выполняемых из материалов, принятых для кладки (пилястр, полуколонн, карнизов, парапетов, эркеров, лоджий, поясков, сандриков и т.п.);

б) объем кладки дымовых труб от котельных, примыкающих к стенам зданий, а также объем кладки вентиляционных и дымовых каналов, выходящих за пределы стен.

2.6. Объем кирпичной кладки стен облегченных конструкций (с утеплением плитами или воздушной прослойкой) следует исчислять по объему кладки с учетом объема плит или воздушной прослойки.

2.7. Объем участков стен вместе с выступающими карнизами, поясками и тому подобными элементами фасада (в пределах участков стен), облицованных лицевым профильным кирпичом или лицевыми профильными керамическими камнями, следует исчислять путем умножения вертикальной площади участков на средний размер толщины этих участков.

2.8. Объем работ по устройству перегородок следует исчислять по проектной площади за вычетом проемов по их номинальным размерам.

2.9. Объем работ по кладке цилиндрических сводов исчисляется по площади горизонтальной проекции перекрытия или покрытия в свету между капитальными стенами, на которые они опираются.

2.10. Объем работ по устройству крылец следует исчислять по полной горизонтальной проекции крыльца, включая ступени.

2.11. Установка и разборка наружных инвентарных лесов исчисляется по площади вертикальной проекции на фасад здания, внутренних - по горизонтальной проекции на основание. Если внутренние леса устанавливаются только для отделки стен (вдоль стен) и не имеют сплошного настила по всему помещению для отделки потолка, то площадь их исчисляется по вертикальной проекции лесов на стены, а нормирование расхода материалов производится по п. Е8-35.2, как наружных лесов для отделочных работ.

2.12. Объем работ по кладке печей, отопительных очагов и дымовых труб следует исчислять без вычета пустот, при этом объем вертикальных и горизонтальных разделок и холодных четвертей следует учитывать отдельно. Объем кладки печей, облицованных изразцами, определяется по размерам кладки без учета облицовки. Площадь печей при исчислении их объема принимается по сечению печей на уровне топливника, а высота - от основания до верха печи. Площадь облицовки печей изразцами принимается по наружным размерам облицовочных граней.

# Раздел 01. КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ

## Таблица 8-2. Устройство фундаментов и кладка стен из бутового камня

Состав работ: 01. Укладка раствора и бутового камня. 02. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах и стенах подвалов из двух слоев рулонных материалов по цементной стяжке. 03. Облицовка кирпичом стен и проемов. 04.Устройство в подпорных стенах слива из цементного раствора.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Устройство ленточных фундаментов: |  |  |  |  |
| Е8-2.1 | “под лопатку” | 1 м3 | Камень бутовый | м3 | 1,03 |
|  |  | кладки | Раствор цементный М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,03 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,37 |
|  |  |  | Материалы гидроизоляционные рулонные (по проекту) | м2 | 1,83 |
|  |  |  | Мастика битумная горячая, ГОСТ 2889-80 | кг | 3,1 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 0,4 |
| Е8-2.2 | “под залив” | 1 м3 | Камень бутовый | м3 | 1,03 |
|  |  | кладки | Раствор цементный М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,03 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,40 |
|  |  |  | Материалы гидроизоляционные рулонные (по проекту) | м2 | 1,83 |
|  |  |  | Мастика битумная горячая, ГОСТ 2889-80 | кг | 3,1 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 0,4 |
| Е8-2.3 | устройство стол | 1 м3 | Камень бутовый | м3 | 1,03 |
|  | бовых фундаментов из бутового камня | кладки | Раствор цементно-известковый М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,27 |
|  |  |  | Раствор цементный с жидким стеклом | м3 | 0,02 |
|  | Устройство массивов шириной более 2 м из бутового камня: |  |  |  |  |
| Е8-2.4 | “под лопатку” | 1 м3 | Камень бутовый | м3 | 1,03 |
|  |  | кладки | Раствор цементно-известковый М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,37 |
| Е8-2.5 | “под залив” | 1 м3 | Камень бутовый | м3 | 1,03 |
|  |  | кладки | Раствор цементно-известковый М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,40 |
| Е8-2.6 | кладка стен из | 1 м3 | Камень бутовый | м3 | 1,03 |
|  | бутового камня без облицовки | кладки | Раствор цементно-известковый М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,39 |
|  |  |  | Раствор цементный М50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,12 |
|  |  |  | Материалы гидроизоляционные рулонные (по проекту) | м2 | 0,24 |
|  |  |  | Мастика битумная горячая, ГОСТ 2889-80 | кг | 0,4 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 0,05 |
| Е8-2.7 | кладка стен из | 1 м3 | Камень бутовый | м3 | 1,01 |
|  | бутового камня с облицовкой кирпичом только | кладки | Раствор цементно-известковый М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,38 |
|  | проемов |  | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,010 |
|  |  |  | Материалы гидроизоляционные рулонные (по проекту) | м2 | 0,57 |
|  |  |  | Мастика битумная горячая, ГОСТ 2889-80 | кг | 0,98 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 0,13 |
|  | Кладка стен из бутового камня с одновременной облицовкой кирпичом стен с одной стороны и проемов: |  |  |  |  |
| Е8-2.8 | при высоте этажа | 1 м3 | Камень бутовый | м3 | 0,75 |
|  | до 4 м и толщине стены 600 мм | кладки | Раствор цементно-известковый М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,34 |
|  |  |  | Раствор цементный М50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,17 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,105 |
|  |  |  | Материалы гидроизоляционные рулонные (по проекту) | м2 | 0,35 |
|  |  |  | Мастика битумная горячая, ГОСТ 2889-80 | кг | 0,6 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 0,08 |
| Е8-2.9 | при высоте этажа | 1 м3 | Камень бутовый | м3 | 0,82 |
|  | до 4 м и толщине стены 800 мм | кладки | Раствор цементно-известковый М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,35 |
|  |  |  | Раствор цементный М50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,17 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,080 |
|  |  |  | Материалы гидроизоляционные рулонные (по проекту) | м2 | 0,35 |
|  |  |  | Мастика битумная горячая, ГОСТ 2889-80 | кг | 0,6 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 0,08 |
| Е8-2.10 | при высоте этажа | 1 м3 | Камень бутовый | м3 | 0,75 |
|  | свыше 4 м и толщине стены 600 мм | кладки | Раствор цементно-известковый М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,34 |
|  |  |  | Раствор цементный М50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,17 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,105 |
|  |  |  | Материалы гидроизоляционные рулонные (по проекту) | м2 | 0,35 |
|  |  |  | Мастика битумная горячая, ГОСТ 2889-80 | кг | 0,6 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 0,08 |
| Е8-2.11 | при высоте этажа | 1 м3 | Камень бутовый | м3 | 0,82 |
|  | свыше 4 м и толщине стены 800 мм | кладки | Раствор цементно-известковый М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,35 |
|  |  |  | Раствор цементный М50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,17 |
|  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,080 |
|  |  |  | Материалы гидроизоляционные рулонные (по проекту) | м2 | 0,35 |
|  |  |  | Мастика битумная горячая, ГОСТ 2889-80 | кг | 0,6 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 0,08 |

## Таблица 8-3. Устройство основания под фундаменты

Состав работ: 01. Укладка песка, гравия или щебня с уплотнением.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Устройство основания под фундаменты: |  |  |  |  |
| Е8-3.1 | песчаного | 1 м3 основания | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 1,16 |
| Е8-3.2 | щебеночного | 1 м3 основания | Щебень, ГОСТ 8267-82 | м3 | 1,21 |
| Е8-3.3 | гравийного | 1 м3 основания | Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 1,21 |

## Таблица 8-4. Гидроизоляция стен, фундаментов

Состав работ: 01. Частичная приколка изолируемой поверхности. 02. Выравнивание изолируемой поверхности раствором при оклеечной горизонтальной изоляции и бутовой кладке. 03. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом. 04. Огрунтовка поверхности битумом разжиженным. 05. Наклейка рулонных материалов. 06. Разогрев битумной мастики. 07. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов: |  |  |  |  |
| Е8-4.1 | горизонтальная цементная с | 100 м2 изолируе | Раствор цементный М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,06 |
|  | жидким стеклом | мой поверхности | Стекло жидкое калийное | кг | 50,0 |
| Е8-4.2 | горизонтальная оклеечная в один слой | 100 м2 изолируе мой по | Материалы гидроизоляционные рулонные (по проекту) | м2 | 110 |
|  |  | верхности | Раствор цементный М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,6 |
|  |  |  | Мастика битумная горячая, ГОСТ 2889-80 | кг | 189,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 24,4 |
| Е8-4.3 | горизонтальная оклеечная в два слоя | 100 м2 изолируе мой по | Материалы гидроизоляционные рулонные (по проекту) | м2 | 220 |
|  |  | верхности | Раствор цементный М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,6 |
|  |  |  | Мастика битумная горячая, ГОСТ 2889-80 | кг | 378,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 48,8 |
| Е8-4.4 | устройство боковой изоляции | 100 м2 изолируе | Раствор цементный М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,8 |
|  | цементной с жидким стеклом | мой поверхности | Стекло жидкое, ГОСТ 13078-81 | кг | 50,0 |
| Е8-4.5 | устройство боковой оклеечной изоляции по | 100 м2 изолируе мой по | Материалы гидроизоляционные рулонные (по проекту) | м2 | 230 |
|  | выравненной поверхности бутовой кладки, | верхности | Мастика битумная горячая, ГОСТ 2889-80 | кг | 400,0 |
|  | кирпичу и бетону |  | Битум разжиженный | кг | 80,0 |
|  | в два слоя |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 52,0 |
| Е8-4.6 | на каждый слой сверх двух добавлять | 100 м2 изолируе мой по | Материалы гидроизоляционные рулонные (по проекту) | м2 | 115 |
|  |  | верхности | Мастика битумная горячая, ГОСТ 2889-80 | кг | 200,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 26,0 |
| Е8-4.7 | устройство обмазочной битумной изоляции | 100 м2 изолируе мой по | Мастика битумная горячая, ГОСТ 2889-80 | кг | 410,0 |
|  | по выравненной | верхности | Битум разжиженный | кг | 80,0 |
|  | поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 53,0 |
|  | Выравнивание поверхности бутовой кладки при толщине слоя: |  |  |  |  |
| Е8-4.8 | 20 мм | 100 м2 изолируе мой по верхности | Раствор цементный М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,04 |
| Е8-4.9 | 25 мм | 100 м2 изолируе мой по верхности | Раствор цементный М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,55 |
| Е8-4.10 | 30 мм | 100 м2 изолируе мой по верхности | Раствор цементный М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,06 |

## Таблица 8-5. Боковая изоляция стен, фундаментов глиной

Состав работ: 01. Укладка слоя мятой глиной с уплотнением.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е8-5.1 | устройство обмазочной изоляции глиной во выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону | 1 м3 изолирующего слоя | Глина | м3 | 1,15 |

# Раздел 02. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ КИРПИЧА

## Таблица 8-6. Кладка стен и заполнение каркасов

Состав работ: 01. Укладка раствора и кирпича. 02. Установка пробок деревянных.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Кладка стен наружных простых: при толщине стены 250 мм: |  |  |  |  |
| Е8-6.1 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,400 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,221 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.2 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,400 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,221 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.3 | из кирпича керамического пустотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,400 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,249 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.4 | из кирпича силикатного пустотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,400 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,249 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.5 | из кирпича керамического полнотелого утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,300 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,205 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0006 |
| Е8-6.6 | из кирпича силикатного полнотелого утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,300 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,205 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0006 |
|  | при толщине стены 380 мм: |  |  |  |  |
| Е8-6.7 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,395 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,234 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.8 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,395 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,234 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.9 | из кирпича керамического пустотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,395 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,264 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.10 | из кирпича силикатного пустотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,395 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,264 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.11 | из кирпича керамического полнотелого утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,296 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,216 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0006 |
| Е8-6.12 | из кирпича силикатного полнотелого утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,296 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,216 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0006 |
| Е8-6.13 | из кирпича керамического 8-дырчатого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический 8-дырчатый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,395 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,243 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.14 | из кирпича силикатного 8-дырчатого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный 8-дырчатый, 250´120´65 мм, ГОСТ 370-79 | 1000 шт. | 0,395 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,243 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.15 | из кирпича керамического 16-щелевого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический 16-щелевой, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,395 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,311 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.16 | из кирпича силикатного 16-щелевого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный 16-щелевой, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,395 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,311 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
|  | при толщине стены 510 мм: |  |  |  |  |
| Е8-6.17 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,394 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,24 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.18 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,394 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,24 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.19 | из кирпича керамического пустотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,394 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,271 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.20 | из кирпича силикатного пустотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,394 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,271 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.21 | из кирпича керамического полнотелого утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,294 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,222 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0006 |
| Е8-6.22 | из кирпича силикатного полнотелого утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,294 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,222 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0006 |
| Е8-6.23 | из кирпича керамического 8-дырчатого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический 8-дырчатый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,394 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,249 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.24 | из кирпича силикатного 8-дырчатого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный 8-дырчатый, 250´120´65 мм, ГОСТ 370-79 | 1000 шт. | 0,394 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,249 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.25 | из кирпича керамического 16-щелевого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический 16-щелевой, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,394 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,323 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.26 | из кирпича силикатного 16-щелевого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный 16-щелевой, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,394 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,323 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
|  | при толщине стены 550 мм (с уширенным швом): |  |  |  |  |
| Е8-6.27 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,369 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,28 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.28 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,369 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,28 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.29 | из кирпича керамического пустотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,369 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,283 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.30 | из кирпича силикатного пустотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,369 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,283 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.31 | из кирпича керамического полнотелого утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,278 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,273 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0006 |
| Е8-6.32 | из кирпича силикатного полнотелого утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,278 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,273 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0006 |
|  | при толщине стены 640 мм : |  |  |  |  |
| Е8-6.33 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,392 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,245 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.34 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,392 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,245 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.35 | из кирпича керамического пустотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,392 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,276 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.36 | из кирпича силикатного пустотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,392 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,276 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.37 | из кирпича керамического полнотелого утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,292 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,227 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0006 |
| Е8-6.38 | из кирпича силикатного полнотелого утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,292 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,227 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0006 |
| Е8-6.39 | из кирпича керамического 8-дырчатого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический 8-дырчатый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,392 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,254 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.40 | из кирпича силикатного 8-дырчатого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный 8-дырчатый, 250´120´65 мм, ГОСТ 370-79 | 1000 шт. | 0,392 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,254 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.41 | из кирпича керамического 16-щелевого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический 16-щелевой, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,392 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,325 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.42 | из кирпича силикатного 16-щелевого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный 16-щелевой, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,392 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,325 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
|  | при толщине стены 770 мм : |  |  |  |  |
| Е8-6.43 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,390 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,253 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.44 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,390 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,253 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.45 | из кирпича керамического пустотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,390 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,281 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.46 | из кирпича силикатного пустотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,390 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,281 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.47 | из кирпича керамического полнотелого утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,290 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,232 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0006 |
| Е8-6.48 | из кирпича силикатного полнотелого утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,290 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,232 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0006 |
|  | Кладка стен наружных средней сложности при толщине стены 380 мм : |  |  |  |  |
| Е8-6.49 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,402 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,237 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.50 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,402 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,237 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.51 | из кирпича керамического пустотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,402 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,265 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.52 | из кирпича силикатного пустотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,402 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,265 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.53 | из кирпича керамического полнотелого утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,299 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,216 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0006 |
| Е8-6.54 | из кирпича силикатного полнотелого утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,299 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,216 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0006 |
|  | при толщине стены 510 мм : |  |  |  |  |
| Е8-6.55 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,400 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,241 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.56 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,400 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,241 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.57 | из кирпича керамического пустотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,400 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,270 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.58 | из кирпича силикатного пустотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,400 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,270 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.59 | из кирпича керамического полнотелого утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,297 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,222 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0006 |
| Е8-6.60 | из кирпича силикатного полнотелого утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,297 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,222 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0006 |
|  | при толщине стены 550 мм (с уширенным швом): |  |  |  |  |
| Е8-6.61 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,373 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,274 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.62 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,373 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,274 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.63 | из кирпича керамического пустотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,373 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,277 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.64 | из кирпича силикатного пустотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,373 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,277 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.65 | из кирпича керамического полнотелого утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,281 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,263 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0006 |
| Е8-6.66 | из кирпича силикатного полнотелого утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,281 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,263 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0006 |
|  | при толщине стены 640 мм : |  |  |  |  |
| Е8-6.67 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,398 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,245 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.68 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,398 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,245 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.69 | из кирпича керамического пустотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,398 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,269 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.70 | из кирпича силикатного пустотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,398 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,269 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.71 | из кирпича керамического полнотелого утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,295 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,227 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0006 |
| Е8-6.72 | из кирпича силикатного полнотелого утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,295 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,227 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0006 |
|  | Кладка стен наружных сложных при толщине стены 380 мм : |  |  |  |  |
| Е8-6.73 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,406 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,237 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.74 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,406 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,237 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.75 | из кирпича керамического полнотелого утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,300 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,218 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0006 |
| Е8-6.76 | из кирпича силикатного полнотелого утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,300 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,218 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0006 |
|  | при толщине стены 510 мм : |  |  |  |  |
| Е8-6.77 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,403 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,242 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.78 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,403 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,242 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.79 | из кирпича керамического полнотелого утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,296 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,222 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0006 |
| Е8-6.80 | из кирпича силикатного полнотелого утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,296 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,222 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0006 |
|  | при толщине стены 640 мм : |  |  |  |  |
| Е8-6.81 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,400 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,245 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.82 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,400 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,245 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.83 | из кирпича керамического полнотелого утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,294 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,228 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0006 |
| Е8-6.84 | из кирпича силикатного полнотелого утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,294 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,228 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0006 |
|  | Кирпичная кладка сплошная внутренних стен при толщине стены 250 мм : |  |  |  |  |
| Е8-6.85 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,400 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,221 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.86 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,400 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,221 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.87 | из кирпича керамического пустотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,400 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,249 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.88 | из кирпича силикатного пустотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,400 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,249 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.89 | из кирпича керамического полнотелого утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,300 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,205 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0006 |
| Е8-6.90 | из кирпича силикатного полнотелого утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,300 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,205 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0006 |
|  | при толщине стены 380 мм : |  |  |  |  |
| Е8-6.91 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,395 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,234 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.92 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,395 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,234 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.93 | из кирпича керамического пустотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,395 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,264 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.94 | из кирпича силикатного пустотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,395 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,264 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.95 | из кирпича керамического полнотелого утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,296 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,216 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0006 |
| Е8-6.96 | из кирпича силикатного полнотелого утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,296 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,216 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0006 |
|  | при толщине стены 510 мм : |  |  |  |  |
| Е8-6.97 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,394 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,240 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.98 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,394 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,240 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.99 | из кирпича керамического пустотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,394 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,271 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.100 | из кирпича силикатного пустотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,394 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,271 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.101 | из кирпича керамического полнотелого утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,294 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,222 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0006 |
| Е8-6.102 | из кирпича силикатного полнотелого утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,294 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,222 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0006 |
|  | при толщине стены 640 мм : |  |  |  |  |
| Е8-6.103 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,392 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,245 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.104 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,392 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,245 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.105 | из кирпича керамического пустотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,392 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,276 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.106 | из кирпича силикатного пустотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,392 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,276 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-6.107 | из кирпича керамического полнотелого утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,292 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,227 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0006 |
| Е8-6.108 | из кирпича силикатного полнотелого утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,292 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,227 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0006 |
|  | Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического одинарного полнотелого при толщине стен : |  |  |  |  |
| Е8-6.109 | 0,5 кирпича | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,398 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,240 |
| Е8-6.110 | 1,0 кирпич | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,400 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,221 |
| Е8-6.111 | 1,5 кирпича | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,395 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,234 |
| Е8-6.112 | 2,0 кирпича | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,394 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,240 |
|  | Заполнение каркасов сплошное при толщине стен 0,5 кирпича : |  |  |  |  |
| Е8-6.113 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,417 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,189 |
| Е8-6.114 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,417 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,189 |
|  | при толщине стен в 1,0 кирпич: |  |  |  |  |
| Е8-6.115 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,400 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,240 |
| Е8-6.116 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,400 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,240 |
| Е8-6.117 | из кирпича керамического пустотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,400 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,270 |
| Е8-6.118 | из кирпича силикатного пустотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,400 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,270 |
| Е8-6.119 | из кирпича керамического полнотелого утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,300 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,230 |
| Е8-6.120 | из кирпича силикатного полнотелого утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,300 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,230 |
|  | при толщине стен в 1,5 кирпича: |  |  |  |  |
| Е8-6.121 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,395 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,254 |
| Е8-6.122 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,395 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,254 |
| Е8-6.123 | из кирпича керамического пустотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,395 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,286 |
| Е8-6.124 | из кирпича силикатного пустотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,395 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,286 |
| Е8-6.125 | из кирпича керамического полнотелого утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,296 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,242 |
| Е8-6.126 | из кирпича силикатного полнотелого утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,296 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,242 |
|  | при толщине стен в 2 кирпича: |  |  |  |  |
| Е8-6.127 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,394 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,260 |
| Е8-6.128 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,394 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,260 |
| Е8-6.129 | из кирпича керамического пустотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,394 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,294 |
| Е8-6.130 | из кирпича силикатного пустотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,394 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,294 |
| Е8-6.131 | из кирпича керамического полнотелого утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,294 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,249 |
| Е8-6.132 | из кирпича силикатного полнотелого утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,294 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,249 |
|  | при толщине стен в 2,5 кирпича: |  |  |  |  |
| Е8-6.133 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,392 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,266 |
| Е8-6.134 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,392 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,266 |
| Е8-6.135 | из кирпича керамического пустотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,392 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,299 |
| Е8-6.136 | из кирпича силикатного пустотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,392 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,299 |
| Е8-6.137 | из кирпича керамического полнотелого утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,292 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,310 |
| Е8-6.138 | из кирпича силикатного полнотелого утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,292 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,310 |

## Таблица 8-7. Устройство кирпичных перегородок

Состав работ: 01. Укладка раствора и кирпича. 02. Заготовка и установка арматуры.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Устройство кирпичных перегородок: |  |  |  |  |
| Е8-7.1 | армированных толщиной в 1/4 кирпича: | 100 м2 перегородок за вычетом | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 2,7 |
|  |  | проемов | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,77 |
|  |  |  | Сталь арматурная горячекатаная гладкая кл. А1 диам. 10 мм, ГОСТ 5781-82 | кг | 60,0 |
| Е8-7.1 | армированных толщиной в 1/2 кирпича: | 100 м2 перегородок за вычетом | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 5,0 |
|  |  | проемов | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,27 |
|  |  |  | Сталь арматурная горячекатаная гладкая кл. А1 диам. 10 мм, ГОСТ 5781-82 | кг | 90,0 |
| Е8-7.3 | неармированных толщиной в 1/2 кирпича: | 100 м2 перегородок за вычетом | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 5,0 |
|  |  | проемов | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,27 |

## Таблица 8-8. Кладка из кирпича столбов, беседок, портиков и других декоративных конструкций, сводов и арок над проездами и проемами

Состав работ: 01. Укладка раствора и кирпича. 02. Армирование конструкций. 03. Устройство лесов и опалубки для сводов и арок.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Кирпичная кладка армированных прямоугольных столбов сечением 380´380 мм: |  |  |  |  |
| Е8-8.1 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,408 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,216 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 10,0 |
| Е8-8.2 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,408 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,216 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 10,0 |
| Е8-8.3 | из кирпича керамического утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,315 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,194 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 10,0 |
| Е8-8.4 | из кирпича силикатного утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,315 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,194 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 10,0 |
|  | сечением 380´510 мм: |  |  |  |  |
| Е8-8.5 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,406 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,220 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 10,0 |
| Е8-8.6 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,406 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,220 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 10,0 |
| Е8-8.7 | из кирпича керамического утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,313 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,198 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 10,0 |
| Е8-8.8 | из кирпича силикатного утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,313 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,198 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 10,0 |
|  | сечением 510´510 мм: |  |  |  |  |
| Е8-8.9 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,404 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,224 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 10,0 |
| Е8-8.10 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,404 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,224 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 10,0 |
| Е8-8.11 | из кирпича керамического утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,311 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,202 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 10,0 |
| Е8-8.12 | из кирпича силикатного утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,311 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,202 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 10,0 |
|  | сечением 510´640 мм: |  |  |  |  |
| Е8-8.13 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,402 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,228 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 10,0 |
| Е8-8.14 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,402 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,228 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 10,0 |
| Е8-8.15 | из кирпича керамического утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,310 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,205 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 10,0 |
| Е8-8.16 | из кирпича силикатного утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,310 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,205 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 10,0 |
|  | сечением 640´640 мм: |  |  |  |  |
| Е8-8.17 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,400 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,232 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 10,0 |
| Е8-8.18 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,400 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,232 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 10,0 |
| Е8-8.19 | из кирпича керамического утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,308 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,209 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 10,0 |
| Е8-8.20 | из кирпича силикатного утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,308 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,209 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 10,0 |
|  | сечением 640´770 мм: |  |  |  |  |
| Е8-8.21 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,398 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,236 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 10,0 |
| Е8-8.22 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,398 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,236 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 10,0 |
| Е8-8.23 | из кирпича керамического утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,306 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,212 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 10,0 |
| Е8-8.24 | из кирпича силикатного утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,306 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,212 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 10,0 |
|  | сечением 770´770 мм: |  |  |  |  |
| Е8-8.25 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,396 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,240 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 10,0 |
| Е8-8.26 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,396 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,240 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 10,0 |
| Е8-8.27 | из кирпича керамического утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,305 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,216 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 10,0 |
| Е8-8.28 | из кирпича силикатного утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,305 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,216 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 10,0 |
|  | Кирпичная кладка неармированных прямоугольных столбов сечением 380´380 мм: |  |  |  |  |
| Е8-8.29 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,408 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,216 |
| Е8-8.30 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,408 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,216 |
| Е8-8.31 | из кирпича керамического утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,315 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,194 |
| Е8-8.32 | из кирпича силикатного утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,315 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,194 |
|  | сечением 380´510 мм: |  |  |  |  |
| Е8-8.33 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,406 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,220 |
| Е8-8.34 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,406 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,220 |
| Е8-8.35 | из кирпича керамического утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,313 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,198 |
| Е8-8.36 | из кирпича силикатного утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,313 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,198 |
|  | сечением 510´510 мм: |  |  |  |  |
| Е8-8.37 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,404 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,224 |
| Е8-8.38 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,404 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,224 |
| Е8-8.39 | из кирпича керамического утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,311 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,202 |
| Е8-8.40 | из кирпича силикатного утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,311 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,202 |
|  | сечением 510´640 мм: |  |  |  |  |
| Е8-8.41 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,402 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,228 |
| Е8-8.42 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,402 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,228 |
| Е8-8.43 | из кирпича керамического утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,310 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,205 |
| Е8-8.44 | из кирпича силикатного утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,310 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,205 |
|  | сечением 640´640 мм: |  |  |  |  |
| Е8-8.45 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,400 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,232 |
| Е8-8.46 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,400 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,232 |
| Е8-8.47 | из кирпича керамического утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,308 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,209 |
| Е8-8.48 | из кирпича силикатного утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,308 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,209 |
|  | сечением 640´770 мм: |  |  |  |  |
| Е8-8.49 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,398 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,236 |
| Е8-8.50 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,398 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,236 |
| Е8-8.51 | из кирпича керамического утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,306 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,212 |
| Е8-8.52 | из кирпича силикатного утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,306 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,212 |
|  | сечением 770´770 мм: |  |  |  |  |
| Е8-8.53 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,396 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,240 |
| Е8-8.54 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,396 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,240 |
| Е8-8.55 | из кирпича керамического утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,305 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,216 |
| Е8-8.56 | из кирпича силикатного утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,305 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,216 |
|  | Кирпичная кладка армированных круглых столбов диаметром 380 мм: |  |  |  |  |
| Е8-8.57 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,455 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,235 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 10,0 |
| Е8-8.58 | из кирпича керамического утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,350 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,212 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 10,0 |
|  | диаметром 510 мм: |  |  |  |  |
| Е8-8.59 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,450 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,243 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 10,0 |
| Е8-8.60 | из кирпича керамического утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,346 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,219 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 10,0 |
|  | диаметром 640 мм: |  |  |  |  |
| Е8-8.61 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,445 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,250 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 10,0 |
| Е8-8.62 | из кирпича керамического утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,342 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,226 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 10,0 |
|  | диаметром 770 мм: |  |  |  |  |
| Е8-8.63 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,440 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,258 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 10,0 |
| Е8-8.64 | из кирпича керамического утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,338 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,233 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 10,0 |
|  | диаметром 900 мм: |  |  |  |  |
| Е8-8.65 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,435 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,268 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 10,0 |
| Е8-8.66 | из кирпича керамического утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,334 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,240 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 10,0 |
|  | диаметром более 900 мм: |  |  |  |  |
| Е8-8.67 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,430 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,277 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 10,0 |
| Е8-8.68 | из кирпича керамического утолщенного | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,330 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,248 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 10,0 |
|  | Устройство беседок, портиков и других декаративных конструкций |  |  |  |  |
| Е8-8.69 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,421 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,240 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 4,0 |
| Е8-8.70 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,421 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,240 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 4,0 |
| Е8-8.71 | из кирпича керамического утолщенного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,324 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,216 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 4,0 |
| Е8-8.72 | из кирпича силикатного утолщенного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,324 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,216 |
|  |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диам. 3 мм, ГОСТ 6727-80 | кг | 4,0 |
|  | Кладка сводов и арок над проездами и проемами толщиной в 1/2 кирпича: |  |  |  |  |
| Е8-8.73 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,439 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,192 |
|  |  |  | Бревна строительные диам. 14-24 см, III с. ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,02 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 40 мм и более, III с. ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,04 |
| Е8-8.74 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,439 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,192 |
|  |  |  | Бревна строительные диам. 14-24 см, III с. ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,02 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 40 мм и более, III с. ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,04 |
|  | толщиной в 1 кирпич: |  |  |  |  |
| Е8-8.75 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,415 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,235 |
|  |  |  | Бревна строительные диам. 14-24 см, III с. ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,02 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 40 мм и более, III с. ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,04 |
| Е8-8.76 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,415 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,235 |
|  |  |  | Бревна строительные диам. 14-24 см, III с. ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,02 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 40 мм и более, III с. ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,04 |

## Таблица 8-9. Кладка цилиндрических сводов толщиной в 1/2 кирпича

Состав работ: 01. Укладка раствора и кирпича. 02. Устройство лесов и опалубки для сводов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Кладка цилиндрических сводов толщиной в 1/2 кирпича: |  |  |  |  |
| Е8-9.1 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 100 м2 горизонтальной проекции | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 5,66 |
|  |  | перекрытия или покрытия | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,50 |
|  |  |  | Бревна строительные диам. 14-24 см, III с. ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,48 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 40 мм и более, III с. ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,98 |
| Е8-9.2 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 100 м2 горизонтальной проекции | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 5,66 |
|  |  | перекрытия или покрытия | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,50 |
|  |  |  | Бревна строительные диам. 14-24 см, III с. ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,48 |
|  |  |  | Доски обрезные толщ. 40 мм и более, III с. ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,98 |

## Таблица 8-12. Армирование кладки стен, крепление сводов, установка металлических решеток в приямках

Состав работ: 01. Укладка сетки из арматуры. 02. Крепление сводов стальными затяжками. 03. Установка металлических решеток в приямках с их креплением.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е8-12.1 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | Сетка плоская из проволоки арматурной низкоуглеродистой Вр-1 диам. 3 мм | т | 1,0 |
| Е8-12.2 | Крепление сводов стальными затяжками | т | Изделия металлические (по проекту) | т | 1,0 |
| Е8-12.3 | Установка металлических решеток | т | Раствор цементый М50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,75 |
|  | в приямках |  | Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 60,0 |
|  |  |  | Решетки металлические | т | 1,0 |

# Раздел 03. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КАМНЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЛИ СИЛИКАТНЫХ КЛАДОЧНЫХ

## Таблица 8-13. Кладка наружных стен

Состав работ: 01. Укладка раствора и камней керамических. 02. Установка дверных пробок.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Кладка наружных стен простых: |  |  |  |  |
| Е8-13.1 | из камней керамических пустотелых кладочных | 1 м3 кладки | Камни керамические пустотелые, 250´120´138 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,205 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,163 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0011 |
| Е8-13.2 | из камней силикатных пустотелых кладочных | 1 м3 кладки | Камни силикатные пустотелые, 250´120´138 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,205 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,163 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0011 |
|  | средней сложности: |  |  |  |  |
| Е8-13.3 | из камней керамических пустотелых кладочных | 1 м3 кладки | Камни керамические пустотелые, 250´120´138 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,206 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,168 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0011 |
| Е8-13.4 | из камней силикатных пустотелых кладочных | 1 м3 кладки | Камни силикатные пустотелые, 250´120´138 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,206 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,168 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0011 |
|  | сложных: |  |  |  |  |
| Е8-13.5 | из камней керамических пустотелых кладочных | 1 м3 кладки | Камни керамические пустотелые, 250´120´138 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,211 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,173 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0011 |
| Е8-13.6 | из камней силикатных пустотелых кладочных | 1 м3 кладки | Камни силикатные пустотелые, 250´120´138 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,211 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,173 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0011 |

## Таблица 8-14. Кладка перегородок толщиной 120 мм

Состав работ: 01. Заготовка и установка арматуры. 02. Укладка раствора и камней керамических.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Кладка перегородок толщиной 120 мм армированных: |  |  |  |  |
| Е8-14.1 | из камней керамических пустотелых кладочных | 100 м2 перегородок за вычетом | Камни керамические пустотелые, 250´120´138 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 2,60 |
|  |  | проемов | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,40 |
|  |  |  | Сталь арматурная горячекатаная кл. А-1 диам.10 мм, ГОСТ 5781-82 | т | 0,09 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,016 |
| Е8-14.2 | из камней силикатных пустотелых кладочных | 100 м2 перегородок за вычетом | Камни силикатные пустотелые, 250´120´138 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 2,60 |
|  |  | проемов | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,40 |
|  |  |  | Сталь арматурная горячекатаная кл. А-1 диам.10 мм, ГОСТ 5781-82 | т | 0,09 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,016 |
|  | неармированных: |  |  |  |  |
| Е8-14.3 | из камней керамических пустотелых кладочных | 100 м2 перегородок за вычетом | Камни керамические пустотелые, 250´120´138 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 2,60 |
|  |  | проемов | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,40 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,016 |
| Е8-14.4 | из камней силикатных пустотелых кладочных | 100 м2 перегородок за вычетом | Камни силикатные пустотелые, 250´120´138 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 2,60 |
|  |  | проемов | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,40 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,016 |

# Раздел 04. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЛИ СИЛИКАТНЫХ С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ, КАМНЯМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ИЛИ СИЛИКАТНЫМИ

## Таблица 8-15. Кладка наружных стен из кирпича и камней с облицовкой

Состав работ: 01. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов. 02. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Кладка стен наружных с облицовкой лицевым кирпичом толщиной стен 380 мм: |  |  |  |  |
| Е8-15.1 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,219 |
|  |  |  | Кирпич керамический полнотелый лицевой, 250´120´65 мм, ГОСТ 7484-78 | 1000 шт. | 0,180 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,241 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-15.2 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,219 |
|  | с облицовкой кирпичом силикатным лицевым |  | Кирпич силикатный полнотелый лицевой, 250´120´65 мм, ГОСТ 7484-78 | 1000 шт. | 0,180 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,241 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-15.3 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,219 |
|  | с облицовкой кирпичом силикатным лицевым |  | Кирпич силикатный полнотелый лицевой, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,180 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,241 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-15.4 | из кирпича керамического одинарного пустотелого с | 1 м3 кладки | Кирпич керамический пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,219 |
|  | облицовкой кирпичом керамическим полнотелым лицевым |  | Кирпич керамический полнотелый лицевой, 250´120´65 мм, ГОСТ 7484-78 | 1000 шт. | 0,180 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,266 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-15.5 | из кирпича керамического одинарного пустотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,219 |
|  | с облицовкой кирпичом силикатным полнотелым лицевым |  | Кирпич силикатный полнотелый лицевой, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,180 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,266 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-15.6 | из кирпича силикатного одинарного пустотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,219 |
|  | с облицовкой кирпичом силикатным лицевым с одной стороны |  | Кирпич силикатный полнотелый лицевой, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,180 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,266 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-15.7 | из кирпича керамического утолщенного полнотелого с | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,164 |
|  | облицовкой кирпичом керамическим лицевым |  | Кирпич керамический полнотелый лицевой, 250´120´65 мм, ГОСТ 7484-78 | 1000 шт. | 0,177 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,235 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0006 |
| Е8-15.8 | из кирпича керамического утолщенного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,164 |
|  | с облицовкой кирпичом силикатным лицевым |  | Кирпич силикатный полнотелый лицевой, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,177 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,235 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0006 |
| Е8-15.9 | из кирпича силикатного утолщенного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,164 |
|  | с облицовкой кирпичом силикатным лицевым |  | Кирпич силикатный полнотелый лицевой, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,177 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,235 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0006 |
|  | толщиной стен 510 мм: |  |  |  |  |
| Е8-15.10 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,265 |
|  |  |  | Кирпич керамический полнотелый лицевой, 250´120´65 мм, ГОСТ 7484-78 | 1000 шт. | 0,134 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,242 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-15.11 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,265 |
|  | с облицовкой кирпичом силикатным лицевым |  | Кирпич силикатный полнотелый лицевой, 250´120´65 мм, ГОСТ 7484-78 | 1000 шт. | 0,134 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,242 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-15.12 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,265 |
|  | с облицовкой кирпичом силикатным лицевым |  | Кирпич силикатный полнотелый лицевой, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,134 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,242 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-15.13 | из кирпича керамического одинарного пустотелого с | 1 м3 кладки | Кирпич керамический пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,265 |
|  | облицовкой кирпичом керамическим полнотелым лицевым |  | Кирпич керамический полнотелый лицевой, 250´120´65 мм, ГОСТ 7484-78 | 1000 шт. | 0,134 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,268 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-15.14 | из кирпича керамического одинарного пустотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,265 |
|  | с облицовкой кирпичом силикатным полнотелым лицевым |  | Кирпич силикатный полнотелый лицевой, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,134 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,268 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-15.15 | из кирпича силикатного одинарного пустотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,265 |
|  | с облицовкой кирпичом силикатным лицевым с одной стороны |  | Кирпич силикатный полнотелый лицевой, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,134 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,268 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-15.16 | из кирпича керамического утолщенного полнотелого с | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,164 |
|  | облицовкой кирпичом керамическим лицевым |  | Кирпич керамический полнотелый лицевой, 250´120´65 мм, ГОСТ 7484-78 | 1000 шт. | 0,130 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,236 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0006 |
| Е8-15.17 | из кирпича силикатного утолщенного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,164 |
|  | с облицовкой кирпичом силикатным лицевым |  | Кирпич силикатный полнотелый лицевой, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,130 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,235 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0006 |
|  | толщиной стен 640 мм: |  |  |  |  |
| Е8-15.18 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,289 |
|  |  |  | Кирпич керамический полнотелый лицевой, 250´120´65 мм, ГОСТ 7484-78 | 1000 шт. | 0,106 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,250 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-15.19 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,289 |
|  | с облицовкой кирпичом силикатным лицевым |  | Кирпич силикатный полнотелый лицевой, 250´120´65 мм, ГОСТ 7484-78 | 1000 шт. | 0,106 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,250 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-15.20 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,289 |
|  | с облицовкой кирпичом силикатным лицевым |  | Кирпич силикатный полнотелый лицевой, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,106 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,250 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-15.21 | из кирпича керамического одинарного пустотелого с | 1 м3 кладки | Кирпич керамический пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,289 |
|  | облицовкой кирпичом керамическим полнотелым лицевым |  | Кирпич керамический полнотелый лицевой, 250´120´65 мм, ГОСТ 7484-78 | 1000 шт. | 0,106 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,277 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-15.22 | из кирпича керамического одинарного пустотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,289 |
|  | с облицовкой кирпичом силикатным полнотелым лицевым |  | Кирпич силикатный полнотелый лицевой, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,106 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,277 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-15.23 | из кирпича силикатного одинарного пустотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный пустотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,289 |
|  | с облицовкой кирпичом силикатным лицевым с одной стороны |  | Кирпич силикатный полнотелый лицевой, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,106 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,277 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-15.24 | из кирпича керамического утолщенного полнотелого с | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,217 |
|  | облицовкой кирпичом керамическим лицевым |  | Кирпич керамический полнотелый лицевой, 250´120´65 мм, ГОСТ 7484-78 | 1000 шт. | 0,101 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,243 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0006 |
| Е8-15.25 | из кирпича керамического утолщенного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,217 |
|  | с облицовкой кирпичом силикатным лицевым |  | Кирпич силикатный полнотелый лицевой, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,101 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,243 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0006 |
| Е8-15.26 | из кирпича силикатного утолщенного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´88 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,217 |
|  | с облицовкой кирпичом силикатным лицевым |  | Кирпич силикатный полнотелый лицевой, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,101 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,243 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0006 |
|  | Кладка стен наружных из камней с облицовкой: толщиной стен 380 мм: |  |  |  |  |
| Е8-15.27 | из камней керамических пустотелых с облицовкой | 1 м3 кладки | Камни керамические пустотелые, 250´120´138 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,134 |
|  | кирпичом керамическим лицевым |  | Кирпич керамический полнотелый лицевой, 250´120´65 мм, ГОСТ 7484-78 | 1000 шт. | 0,135 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,186 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-15.28 | из камней керамических пустотелых с облицовкой | 1 м3 кладки | Камни керамические пустотелые, 250´120´138 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,134 |
|  | кирпичом силикатным лицевым |  | Кирпич силикатный полнотелый лицевой, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,135 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,186 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
|  | толщиной стен 510 мм: |  |  |  |  |
| Е8-15.29 | из камней керамических пустотелых с облицовкой | 1 м3 кладки | Камни керамические пустотелые, 250´120´138 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,140 |
|  | кирпичом керамическим лицевым |  | Кирпич керамический полнотелый лицевой, 250´120´65 мм, ГОСТ 7484-78 | 1000 шт. | 0,121 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,190 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-15.30 | из камней керамических пустотелых с облицовкой | 1 м3 кладки | Камни керамические пустотелые, 250´120´138 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,140 |
|  | кирпичом силикатным лицевым |  | Кирпич силикатный полнотелый лицевой, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,121 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,190 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
|  | толщиной стен 640 мм: |  |  |  |  |
| Е8-15.31 | из камней керамических пустотелых с облицовкой | 1 м3 кладки | Камни керамические пустотелые, 250´120´138 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,143 |
|  | кирпичом керамическим лицевым |  | Кирпич керамический полнотелый лицевой, 250´120´65 мм, ГОСТ 7484-78 | 1000 шт. | 0,110 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,190 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-15.32 | из камней керамических пустотелых с облицовкой | 1 м3 кладки | Камни керамические пустотелые, 250´120´138 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,143 |
|  | кирпичом силикатным лицевым |  | Кирпич силикатный полнотелый лицевой, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,110 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,190 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
|  | Кладка стен наружных из камней с облицовкой камнями: |  |  |  |  |
| Е8-15.33 | толщиной стен 380 мм из камней керамических пустотелых с | 1 м3 кладки | Камни керамические пустотелые, 250´120´138 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,123 |
|  | облицовкой камнями керамическими лицевыми |  | Камни керамические полнотелые лицевые, 250´120´65 мм, ГОСТ 7484-78 | 1000 шт. | 0,075 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,220 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-15.34 | толщиной стен 510 мм из камней керамических пустотелых с | 1 м3 кладки | Камни керамические пустотелые, 250´120´138 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,131 |
|  | облицовкой камнями керамическими лицевыми |  | Камни керамические полнотелые лицевые, 250´120´65 мм, ГОСТ 7484-78 | 1000 шт. | 0,067 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,220 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-15.35 | толщиной стен 640 мм из камней керамических пустотелых с | 1 м3 кладки | Камни керамические пустотелые, 250´120´138 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,143 |
|  | облицовкой камнями керамическими лицевыми |  | Камни керамические полнотелые лицевые, 250´120´65 мм, ГОСТ 7484-78 | 1000 шт. | 0,055 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,220 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |

# Раздел 05. УЧАСТКИ СТЕН (КАРНИЗЫ, ПОЯСКИ И Т.П.) ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЛИ СИЛИКАТНЫХ С ОБЛИЦОВКОЙ КИРПИЧОМ ЛИЦЕВЫМ ПРОФИЛЬНЫМ ИЛИ КАМНЯМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЛИЦЕВЫМИ ПРОФИЛЬНЫМИ

## Таблица 8-16. Кладка участков стен из кирпича и камней керамических с облицовкой кирпичом или камнями лицевыми профильными

Состав работ: 01. Кладка стен с устройством выносов и облицовкой по шаблону. 02. Устройство ниш, борозд, осадочных и температурных швов. 03. Устройство сливов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Кладка участков стен (карнизов, поясков и т.д.) с облицовкой стен кирпичом лицевым профильным толщиной стен 380 мм вынос до 150 мм: |  |  |  |  |
| Е8-16.1 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,175 |
|  |  |  | Кирпич керамический полнотелый лицевой, профильный 250´120´65 мм, ГОСТ 7484-78 | 1000 шт. | 0,233 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,27 |
| Е8-16.2 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,175 |
|  |  |  | Кирпич керамический полнотелый лицевой, профильный 250´120´65 мм, ГОСТ 7484-78 | 1000 шт. | 0,233 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,27 |
|  | толщиной стен 380 мм вынос 160-300 мм: |  |  |  |  |
| Е8-16.3 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,208 |
|  |  |  | Кирпич керамический полнотелый лицевой, профильный 250´120´65 мм, ГОСТ 7484-78 | 1000 шт. | 0,200 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,27 |
| Е8-16.4 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,208 |
|  |  |  | Кирпич керамический полнотелый лицевой, профильный 250´120´65 мм, ГОСТ 7484-78 | 1000 шт. | 0,200 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,27 |
|  | толщиной стен 510 мм вынос до 200 мм: |  |  |  |  |
| Е8-16.5 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,233 |
|  |  |  | Кирпич керамический полнотелый лицевой, профильный 250´120´65 мм, ГОСТ 7484-78 | 1000 шт. | 0,175 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,27 |
| Е8-16.6 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,233 |
|  |  |  | Кирпич керамический полнотелый лицевой, профильный 250´120´65 мм, ГОСТ 7484-78 | 1000 шт. | 0,175 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,27 |
|  | толщиной стен 510 мм вынос 210-400 мм: |  |  |  |  |
| Е8-16.7 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,256 |
|  |  |  | Кирпич керамический полнотелый лицевой, профильный 250´120´65 мм, ГОСТ 7484-78 | 1000 шт. | 0,152 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,27 |
| Е8-16.8 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,256 |
|  |  |  | Кирпич керамический полнотелый лицевой, профильный 250´120´65 мм, ГОСТ 7484-78 | 1000 шт. | 0,152 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,27 |
|  | толщиной стен 640 мм вынос до 250 мм: |  |  |  |  |
| Е8-16.9 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,265 |
|  |  |  | Кирпич керамический полнотелый лицевой, профильный 250´120´65 мм, ГОСТ 7484-78 | 1000 шт. | 0,143 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,27 |
| Е8-16.10 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,265 |
|  |  |  | Кирпич керамический полнотелый лицевой, профильный 250´120´65 мм, ГОСТ 7484-78 | 1000 шт. | 0,143 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,27 |
|  | толщиной стен 640 мм вынос 260-500 мм: |  |  |  |  |
| Е8-16.11 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,295 |
|  |  |  | Кирпич керамический полнотелый лицевой, профильный 250´120´65 мм, ГОСТ 7484-78 | 1000 шт. | 0,114 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,27 |
| Е8-16.12 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,295 |
|  |  |  | Кирпич керамический полнотелый лицевой, профильный 250´120´65 мм, ГОСТ 7484-78 | 1000 шт. | 0,114 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,27 |
|  | Кладка участков стен (карнизов, поясков и т.д.) из камней керамических кладочных толщиной стен 380 мм: |  |  |  |  |
| Е8-16.13 | вынос 125 мм с облицовской стен кирпичом керамическим полно | 1 м3 кладки | Камни керамические пустотелые, 250´120´138 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,083 |
|  | телым лицевым профильным |  | Кирпич керамический полнотелый лицевой, профильный 250´120´65 мм, ГОСТ 7484-78 | 1000 шт. | 0,233 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,20 |
| Е8-16.14 | вынос 200 мм с облицовской стен кирпичом керамическим полно | 1 м3 кладки | Камни керамические пустотелые, 250´120´138 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,096 |
|  | телым лицевым профильным |  | Кирпич керамический полнотелый лицевой, профильный 250´120´65 мм, ГОСТ 7484-78 | 1000 шт. | 0,200 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,20 |
|  | толщиной стен 510 мм: |  |  |  |  |
| Е8-16.15 | вынос 150 мм с облицовской стен кирпичом керамическим полно | 1 м3 кладки | Камни керамические пустотелые, 250´120´138 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,111 |
|  | телым лицевым профильным |  | Кирпич керамический полнотелый лицевой, профильный 250´120´65 мм, ГОСТ 7484-78 | 1000 шт. | 0,175 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,20 |
| Е8-16.16 | вынос 250 мм с облицовской стен кирпичом керамическим полно | 1 м3 кладки | Камни керамические пустотелые, 250´120´138 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,119 |
|  | телым лицевым профильным |  | Кирпич керамический полнотелый лицевой, профильный 250´120´65 мм, ГОСТ 7484-78 | 1000 шт. | 0,152 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,20 |
|  | толщиной стен 640 мм: |  |  |  |  |
| Е8-16.17 | вынос 200 мм с облицовской стен кирпичом керамическим полно | 1 м3 кладки | Камни керамические пустотелые, 250´120´138 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,130 |
|  | телым лицевым профильным |  | Кирпич керамический полнотелый лицевой, профильный 250´120´65 мм, ГОСТ 7484-78 | 1000 шт. | 0,143 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,20 |
| Е8-16.18 | вынос 350 мм с облицовской стен кирпичом керамическим полно | 1 м3 кладки | Камни керамические пустотелые, 250´120´138 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,136 |
|  | телым лицевым профильным |  | Кирпич керамический полнотелый лицевой, профильный 250´120´65 мм, ГОСТ 7484-78 | 1000 шт. | 0,114 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,20 |

## Таблица 8-17. Кладка участков стен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными

Состав работ: 01. Кладка участков стен с устройством выносов и облицовкой по шаблону. 02. Устройство ниш, борозд, осадочных и температурных швов. 03. Устройство сливов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Кладка участков стен (карнизов, поясков и т.д.) с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными толщиной стен 380 мм: |  |  |  |  |
| Е8-17.1 | вынос 125 мм | 1 м3 кладки | Камни керамические пустотелые, 250´120´138 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,083 |
|  |  |  | Камни керамические полнотелые лицевые профильные, ГОСТ 7484-78 | 1000 шт. | 0,154 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,20 |
| Е8-17.2 | вынос 200 мм | 1 м3 кладки | Камни керамические пустотелые, 250´120´138 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,096 |
|  |  |  | Камни керамические полнотелые лицевые профильные, ГОСТ 7484-78 | 1000 шт. | 0,136 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,20 |
|  | толщиной стен 510 мм: |  |  |  |  |
| Е8-17.3 | вынос 150 мм | 1 м3 кладки | Камни керамические пустотелые, 250´120´138 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,111 |
|  |  |  | Камни керамические полнотелые лицевые профильные, ГОСТ 7484-78 | 1000 шт. | 0,117 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,20 |
| Е8-17.4 | вынос 250 мм | 1 м3 кладки | Камни керамические пустотелые, 250´120´138 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,119 |
|  |  |  | Камни керамические полнотелые лицевые профильные, ГОСТ 7484-78 | 1000 шт. | 0,103 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,20 |
|  | толщиной стен 640 мм: |  |  |  |  |
| Е8-17.5 | вынос 200 мм | 1 м3 кладки | Камни керамические пустотелые, 250´120´138 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,130 |
|  |  |  | Камни керамические полнотелые лицевые профильные, ГОСТ 7484-78 | 1000 шт. | 0,092 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,20 |
| Е8-17.6 | вынос 350 мм | 1 м3 кладки | Камни керамические пустотелые, 250´120´138 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,136 |
|  |  |  | Камни керамические полнотелые лицевые профильные, ГОСТ 7484-78 | 1000 шт. | 0,079 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,20 |

# Раздел 06. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ В ПРОЦЕССЕ КЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ

## Таблица 8-18. Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой в процессе кладки керамической плиткой

Состав работ: 01. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов. 02. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов. 03. Установка пробок деревянных.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Кладка наружных стен с облицовкой керамическими плитками толщиной в 2 кирпича: |  |  |  |  |
| Е8-18.1 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 19,4 |
|  |  |  | Плитки керамические фасадные, ГОСТ 13996-84 | м2 | 101,5 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 13,4 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,024 |
| Е8-18.2 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 19,4 |
|  |  |  | Плитки керамические фасадные, ГОСТ 13996-84 | м2 | 101,5 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 13,4 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,024 |
|  | на каждые 120 мм изменения толщины кладки добавлять или исключать: |  |  |  |  |
| Е8-18.3 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 4,85 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,2 |
| Е8-18.4 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 4,85 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,2 |

# Раздел 07. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ КИРПИЧНЫЕ ОБЛЕГЧЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

## Таблица 8-19. Кладка наружных и внутренних стен: кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном, кирпичных колодцевых с заполнением засыпными материалами, кирпичных с вертикальными поперечными стенами и узлами жесткости

Состав работ: 01. Укладка раствора и кирпича. 02. Заполнение колодцев легким бетоном, засыпными материалами. 03. Установка пробок деревянных.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном |  |  |  |  |
| Е8-19.1 | при толщине стены 380 мм | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,353 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,18 |
|  |  |  | Бетон легкий (марка по проекту), ГОСТ 25820-83 | м3 | 0,14 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-19.2 | при толщине стены 510 мм | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,269 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,14 |
|  |  |  | Бетон легкий (марка по проекту), ГОСТ 25820-83 | м3 | 0,36 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-19.3 | при толщине стены 640 мм | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,219 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,11 |
|  |  |  | Бетон легкий (марка по проекту), ГОСТ 25820-83 | м3 | 0,50 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
|  | Кладка стен кирпичных колодцев с заполнением колодцев засыпными материалами |  |  |  |  |
| Е8-19.4 | при толщине стены 380 мм | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,319 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,13 |
|  |  |  | Шлак | м3 | 0,3 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-19.5 | при толщине стены 510 мм | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,244 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,11 |
|  |  |  | Шлак | м3 | 0,48 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-19.6 | при толщине стены 640 мм | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,200 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,10 |
|  |  |  | Шлак | м3 | 0,59 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
|  | Кладка стен с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами |  |  |  |  |
| Е8-19.7 | при толщине стены 380 мм | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,329 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,14 |
|  |  |  | Шлак | м3 | 0,30 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-19.8 | при толщине стены 510 мм | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,245 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,12 |
|  |  |  | Шлак | м3 | 0,44 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |
| Е8-19.9 | при толщине стены 640 мм | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,195 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,11 |
|  |  |  | Шлак | м3 | 0,53 |
|  |  |  | Пробки деревянные | м3 | 0,0005 |

## Таблица 8-20. Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой или теплоизоляционными плитами

Состав работ: 01.  Кладка стен из кирпича. 02. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных деталей. 03. Изоляция стен с внутренней стороны теплоизоляционными плитами, устанавливаемыми вплотную к стене или с воздушной прослойкой. 04. Установка плит на растворе и примораживание к стене на марках и ленточных маяках.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Кладка наружных и внутренних стен с воздушной прослойкой: |  |  |  |  |
| Е8-20.1 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,366 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,208 |
| Е8-20.2 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,366 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,208 |
|  | с теплоизоляционными плитами, устанавливаемыми вплотную к стене, при общей толщине стены 250 мм: |  |  |  |  |
| Е8-20.3 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,303 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,182 |
|  |  |  | Плиты гипсовые 900´300´80 мм | м2 | 3,12 |
| Е8-20.4 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,303 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,182 |
|  |  |  | Плиты гипсовые 900´300´80 мм | м2 | 3,12 |
|  | с теплоизоляционными плитами, устанавливаемыми с воздушной прослойкой толщиной 120 мм: |  |  |  |  |
| Е8-20.5 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,222 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,139 |
|  |  |  | Плиты гипсовые 900´300´80 мм | м2 | 2,29 |
| Е8-20.6 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,222 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,139 |
|  |  |  | Плиты гипсовые 900´300´80 мм | м2 | 2,29 |
|  | при общей толщине стены 380 мм с теплоизоляционными плитами, устанавливаемыми вплотную к стене: |  |  |  |  |
| Е8-20.7 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,331 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,206 |
|  |  |  | Плиты гипсовые 900´300´80 мм | м2 | 2,23 |
| Е8-20.8 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,331 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,206 |
|  |  |  | Плиты гипсовые 900´300´80 мм | м2 | 2,23 |
|  | с теплоизоляционными плитами, устанавливаемыми с воздушной прослойкой толщиной 120 мм: |  |  |  |  |
| Е8-20.9 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,263 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,170 |
|  |  |  | Плиты гипсовые 900´300´80 мм | м2 | 1,78 |
| Е8-20.10 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,263 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,170 |
|  |  |  | Плиты гипсовые 900´300´80 мм | м2 | 1,78 |
|  | при общей толщине стены 510 мм с теплоизоляционными плитами, устанавливаемыми вплотную к стене: |  |  |  |  |
| Е8-20.11 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,346 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,216 |
|  |  |  | Плиты гипсовые 900´300´80 мм | м2 | 1,75 |
| Е8-20.12 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,346 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,216 |
|  |  |  | Плиты гипсовые 900´300´80 мм | м2 | 1,75 |
|  | с теплоизоляционными плитами, устанавливаемыми с воздушной прослойкой толщиной 120 мм: |  |  |  |  |
| Е8-20.13 | из кирпича керамического одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,287 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,187 |
|  |  |  | Плиты гипсовые 900´300´80 мм | м2 | 1,45 |
| Е8-20.14 | из кирпича силикатного одинарного полнотелого | 1 м3 кладки | Кирпич силикатный полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 379-79 | 1000 шт. | 0,287 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,187 |
|  |  |  | Плиты гипсовые 900´300´80 мм | м2 | 1,45 |

# Раздел 08. КОНСТРУКЦИИ ИЗ  КРУПНЫХ ИЗВЕСТНЯКОВЫХ БЛОКОВ

## Таблица 8-21. Кладка конструкций из крупных известняковых блоков

Состав работ: 01.  Укладка раствора. 02. Укладка блоков.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Кладка стен из крупных известняковых блоков массой: |  |  |  |  |
| Е8-21.1 | до 0,5 т | 1 м3 кладки | Блоки стеновые из известняка | м3 | 0,93 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,07 |
| Е8-21.2 | более 0,5 т | 1 м3 кладки | Блоки стеновые из известняка | м3 | 0,95 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,05 |

# Раздел 09. КОНСТРУКЦИИ ИЗ  КАМНЕЙ ЛЕГКОБЕТОННЫХ

## Таблица 8-22. Кладка стен из мелкоштучных легкобетонных камней

Состав работ: 01.  Кладка стен из легкобетонных камней. 02. Заполнение каркасов и фахверков. 03. Кладка стен из легкобетонных камней с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов кирпичом. 04. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей. 05. Засыпка пустот в камнях. 06. Установка металлических связей.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Кладка из мелкоштучных легкобетонных камней без облицовки: |  |  |  |  |
| Е8-22.1 | стен простых при толщине в камнях 0,5 | 1 м3 кладки | Камни легкобетонные стеновые, 390´190´188 мм, ГОСТ 6133-84 | м3 | 0,94 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,093 |
| Е8-22.2 | стен простых при толщине в камнях 1-1,5 | 1 м3 кладки | Камни легкобетонные стеновые, 390´190´188 мм, ГОСТ 6133-84 | м3 | 0,91 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,111 |
| Е8-22.3 | стен средней сложности при толщине в камнях 0,5 | 1 м3 кладки | Камни легкобетонные стеновые, 390´190´188 мм, ГОСТ 6133-84 | м3 | 0,95 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,093 |
| Е8-22.4 | стен средней сложности при толщине в камнях 1-1,5 | 1 м3 кладки | Камни легкобетонные стеновые, 390´190´188 мм, ГОСТ 6133-84 | м3 | 0,92 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,111 |
| Е8-22.5 | каркасов и фахверков | 1 м3 кладки | Камни легкобетонные стеновые, 390´190´188 мм, ГОСТ 6133-84 | м3 | 0,92 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,110 |
|  | с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича): |  |  |  |  |
| Е8-22.6 | стен толщиной 320 мм | 1 м3 кладки | Камни легкобетонные стеновые, 390´190´188 мм, ГОСТ 6133-84 | м3 | 0,55 |
|  |  |  | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,16 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,15 |
|  |  |  | Связи металлические | т | по проекту |
| Е8-22.7 | стен толщиной 520 мм | 1 м3 кладки | Камни легкобетонные стеновые, 390´190´188 мм, ГОСТ 6133-84 | м3 | 0,68 |
|  |  |  | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,10 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,14 |
|  |  |  | Связи металлические | т | по проекту |
| Е8-22.8 | стен толщиной 720 мм | 1 м3 кладки | Камни легкобетонные стеновые, 390´190´188 мм, ГОСТ 6133-84 | м3 | 0,74 |
|  |  |  | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,070 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,14 |
|  |  |  | Связи металлические | т | по проекту |
| Е8-22.9 | засыпка пустот в камнях шлаком | 1 м3 кладки | Шлак | м3 | 0,27 |

# Раздел 10. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КАМНЕЙ ИЗВЕСТНЯКОВЫХ И ТУФОВЫХ

## Таблица 8-23. Кладка стен и перегородок из камней известняковых и туфовых

Состав работ: 01. Кладка стен и перегородок. 02. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей. 03. Притеска камней.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Кладка стен из камней известняковых: |  |  |  |  |
| Е8-23.1 | обычная | 1 м3 кладки | Камни стеновые известняковые полнотелые, 390´190´188 мм, ГОСТ 4001-84 | м3 | 0,91 |
|  |  |  | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,003 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,17 |
| Е8-23.2 | рядовая | 1 м3 кладки | Камни стеновые известняковые полнотелые, 390´190´188 мм, ГОСТ 4001-84 | м3 | 0,985 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,11 |
| Е8-23.3 | чистая | 1 м3 кладки | Камни стеновые известняковые полнотелые, 390´190´188 мм, ГОСТ 4001-84 | м3 | 0,985 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,11 |
| Е8-23.4 | кладка неармированных перегородок из плит | 1 м3 кладки | Плиты из камня- известняка, ГОСТ 4001-84 | м3 | 0,91 |
|  | известняковых |  | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,06 |
|  |  |  | Бруски обрезные III с, 40´75 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,06 |
| Е8-23.5 | кладка стен из камней известняковых с облицовкой кирпичом керамическим | 1 м3 кладки | Камни стеновые известняковые полномерные, 390´190´188 мм, ГОСТ 4001-84 | м3 | 0,55 |
|  | толщиной 520 мм |  | Раствор цементно-известковый М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,16 |
|  |  |  | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,16 |
|  | Кладка стен из туфа: |  |  |  |  |
| Е8-23.6 | обычная из гру | 1 м3 | Камни туфовые | м3 | 0,72 |
|  | бообработанных камней | кладки | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,22 |
| Е8-23.7 | чистая из камней | 1 м3 | Камни туфовые | м3 | 0,92 |
|  | правильной формы | кладки | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,18 |

# Раздел 11. ПЕРЕГОРОДКИ

## Таблица 8-24. Устройство перегородок из гипсовых и легкобетонных плит

Состав работ: 01. Выравнивание готового основания раствором. 02. Раскрой и установка гипсовых плит, брусков. 03. Раскрой и укладка толя. 04. Установка металлических креплений и крепление брусков гвоздями.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Устройство перегородок из плит: |  |  |  |  |
| Е8-24.1 | гипсовых в 1 слой 600´300´80 мм | 100 м2 перегородок за | Плиты гипсовые 600´300´80 мм, ГОСТ 6428-83 | м2 | 91 |
|  |  | вычетом проемов | Бруски обрезные III с. 70´80 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,08 |
|  |  |  | Крепления металлические (по проекту) | кг | 10,0 |
|  |  |  | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | т | 0,144 |
|  |  |  | Гвозди строительные 3´80 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,4 |
|  |  |  | Толь гидроизоляционный ТГ-350, ГОСТ 10999-76 | м2 | 6,0 |
|  |  |  | Песок строительный, природный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,2 |
| Е8-24.2 | гипсовых в 1 слой 900´300´100 мм | 100 м2 перегородок за | Плиты гипсовые 900´300´100 мм, ГОСТ 6428-83 | м2 | 91 |
|  |  | вычетом проемов | Бруски обрезные III с. 70´100 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,07 |
|  |  |  | Крепления металлические (по проекту) | кг | 9,0 |
|  |  |  | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | т | 0,180 |
|  |  |  | Гвозди строительные 4´100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,8 |
|  |  |  | Толь гидроизоляционный ТГ-350, ГОСТ 10999-76 | м2 | 8,0 |
|  |  |  | Песок строительный, природный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,25 |
| Е8-24.3 | гипсовых в 2 слоя 600´300´80 мм | 100 м2 перегородок за | Плиты гипсовые 600´300´80 мм, ГОСТ 6428-83 | м2 | 182 |
|  |  | вычетом проемов | Бруски обрезные III с. 70´80 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,16 |
|  |  |  | Крепления металлические (по проекту) | кг | 20,0 |
|  |  |  | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | т | 0,272 |
|  |  |  | Гвозди строительные 3´80 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,8 |
|  |  |  | Толь гидроизоляционный ТГ-350, ГОСТ 10999-76 | м2 | 12,0 |
|  |  |  | Песок строительный, природный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,30 |
| Е8-24.4 | гипсовых в 2 слоя 900´300´100 мм | 100 м2 перегородок за | Плиты гипсовые 900´300´100 мм, ГОСТ 6428-83 | м2 | 182 |
|  |  | вычетом проемов | Бруски обрезные III с. 70´100 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,14 |
|  |  |  | Крепления металлические (по проекту) | кг | 18,0 |
|  |  |  | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | т | 0,340 |
|  |  |  | Гвозди строительные 4´100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 1,6 |
|  |  |  | Толь гидроизоляционный ТГ-350, ГОСТ 10999-76 | м2 | 16,0 |
|  |  |  | Песок строительный, природный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,38 |
| Е8-24.5 | из легкобетонных плит в 1 слой | 100 м2 перего | Плиты легкобетонные 800´400´80 мм | м2 | 97 |
|  | 800´400´80 мм | родок за вычетом проемов | Раствор цементно-известковый М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,4 |
|  |  |  | Бруски обрезные III с. 70´80 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,10 |
|  |  |  | Крепления металлические (по проекту) | кг | 10,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 3´80 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,4 |
|  |  |  | Толь гидроизоляционный ТГ-350, ГОСТ 10999-76 | м2 | 6,0 |
| Е8-24.6 | из легкобетонных плит в 1 слой | 100 м2 перего | Плиты легкобетонные 800´400´100 мм | м2 | 97 |
|  | 800´400´100 мм | родок за вычетом проемов | Раствор цементно-известковый М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,5 |
|  |  |  | Бруски обрезные III с. 70´100 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,13 |
|  |  |  | Крепления металлические (по проекту) | кг | 10,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 4´100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 1,1 |
|  |  |  | Толь гидроизоляционный ТГ-350, ГОСТ 10999-76 | м2 | 8,0 |
| Е8-24.7 | из легкобетонных плит в 2 слоя | 100 м2 перего | Плиты легкобетонные 800´400´80 мм | м2 | 194 |
|  | 800´400´80 мм | родок за вычетом проемов | Раствор цементно-известковый М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,9 |
|  |  |  | Бруски обрезные III с. 70´80 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,20 |
|  |  |  | Крепления металлические (по проекту) | кг | 20,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 3´80 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,8 |
|  |  |  | Толь гидроизоляционный ТГ-350, ГОСТ 10999-76 | м2 | 12,0 |
| Е8-24.8 | из легкобетонных плит в 2 слоя | 100 м2 перего | Плиты легкобетонные 800´400´100 мм | м2 | 194 |
|  | 800´400´100 мм | родок за вычетом проемов | Раствор цементно-известковый М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,1 |
|  |  |  | Бруски обрезные III с. 70´100 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,26 |
|  |  |  | Крепления металлические (по проекту) | кг | 20,0 |
|  |  |  | Гвозди строительные 4´100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 2,2 |
|  |  |  | Толь гидроизоляционный ТГ-350, ГОСТ 10999-76 | м2 | 8,0 |

## Таблица 8-25. Установка перегородок из стеклянных блоков и заполнение проемов стеклянными блоками

Состав работ: 01. Выравнивание готового основания на растворе. 02. Установка стеклянных блоков с армированием кладки.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е8-25.1 | установка перегородок из стеклянных блоков | 100 м2 перего родок за | Блоки стеклянные пустотелые, 194´194´98 мм | 1000 шт. | 2,6 |
|  |  | вычетом проемов | Раствор цементно-известковый М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,8 |
|  |  |  | Арматура круглая кл. А-I диам. 6 мм | т | 0,112 |
| Е8-25.2 | заполнение проемов стеклянными блоками | 100 м2 проемов | Блоки стеклянные пустотелые, 194´194´98 мм | 1000 шт. | 2,6 |
|  |  |  | Раствор цементно-известковый М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,8 |
|  |  |  | Арматура круглая кл. А-I диам. 6 мм | т | 0,112 |

# Раздел 13. ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОДОКОННЫЕ

## Таблица 8-26. Укладка подоконных железобетонных плит

Состав работ: 01. Укладка подоконных железобетонных плит на растворе.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Укладка подоконных железобетонных плит: |  |  |  |  |
| Е8-26.1 | с мозаичным покрытием | 100 м2 плит в деле | Плиты подоконные железобетонные с мозаичным покрытием, ГОСТ 6785-80 | м2 | 102 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,06 |
|  |  |  | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | т | 0,337 |
|  |  |  | Пакля | кг | 225,0 |
| Е8-26.2 | гладких | 100 м2 плит в деле | Плиты подоконные железобетонные гладкие, ГОСТ 6785-80 | м2 | 102 |
|  |  |  | Раствор цементный 1:3, ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,06 |
|  |  |  | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | т | 0,337 |
|  |  |  | Пакля | кг | 225,0 |

# Раздел 14. КРЫЛЬЦА

## Таблица 8-27. Устройство крылец

Состав работ: 01. Устройство бетонной подготовки. 02. Укладка площадочных плит и ступеней.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Устройство крылец: |  |  |  |  |
| Е8-27.1 | с входной площадкой | 1 м2 крыльца | Бетон кл В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,05 |
|  |  |  | Раствор цементный М50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,01 |
|  |  |  | Плиты железобетонные площадочные (марка по проекту) | м3 | по проекту |
| Е8-27.2 | с входом с одной стороны в одну | 1 м2 крыльца | Бетон кл В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,09 |
|  | ступень |  | Раствор цементный М50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,01 |
|  |  |  | Плиты железобетонные площадочные (марка по проекту) | м3 | по проекту |
|  |  |  | Ступени железобетонные (марка по проекту) | м | по проекту |
|  |  |  | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,002 |
|  |  |  | Доски необрезные III с., толщ. 25 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,02 |
|  |  |  | Гвозди строительные 3´70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,02 |
| Е8-27.3 | с входом с трех | 1 м2 | Камень бутовый | м3 | 0,44 |
|  | сторон в три ступени | крыльца | Раствор цементный М50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,26 |
|  |  |  | Плиты железобетонные площадочные (марка по проекту) | м3 | по проекту |
|  |  |  | Ступени железобетонные (марка по проекту) | м | по проекту |
|  |  |  | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,014 |
|  |  |  | Доски необрезные III с., толщ. 25 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,022 |
|  |  |  | Гвозди строительные 3´70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,02 |

# Раздел 15. МУСОРОПРОВОДЫ

## Таблица 8-28. Монтаж мусоропровода со стволом из асбестоцементных труб

Состав работ: 01. Установка вертикального мусоропровода из асбестоцементных труб диаметром 400 мм с надвижными муфтами, креплением ствола в пределах этажей и нижней части ствола к стальной опорной раме. 02. Монтаж приемных клапанов с вырезкой отверстий в асбестоцементных трубах по шаблону, креплением кожуха приемных клапанов к стволу мусоропровода хомутами на упругих прокладках, с герметизацией сопряжений. 03. Установка деталей мусоропровода: вытяжной трубы с дефлектором, телескопическим отводом и шибером с герметической заделкой при соединении ствола мусоропровода с телескопическим отводом, мусоросборника емкостью 750 л на металлической тележке. 04. Заделка мест прохода ствола мусоропровода через перекрытия, покрытие раствором и минеральной ватой. 05. Окраска металлических деталей мусоропровода.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е8-28.1 | Устройство мусоропроводов со стволом из асбестоцементных труб диаметром 400 мм в 9-этаж | 1 мусоропровод | Трубы асбестоцементные безнапорные, условный проход 300 мм, внутренний диам. 279 мм, ГОСТ 1839-80 | м | 4,0 |
|  | ных зданиях с пятью приемными клапанами общей высотой 25 м |  | Трубы асбестоцементные безнапорные, условный проход 400 мм, внутренний диам. 368 мм, ГОСТ 1839-80 | м | 24,5 |
|  |  |  | Раствор цементный М50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,363 |
|  |  |  | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,650 |
|  |  |  | Клапаны приемные | шт. | 5 |
|  |  |  | Металлический мусоросборник с тележкой | комплект | 1 |
|  |  |  | Металлоконструкции опорной рамы и цилиндрического телескопического отвода | кг | 86,0 |
|  |  |  | Дифлектор № 3 | шт. | 1 |
|  |  |  | Коробоочистки ствола | шт. | 1 |
|  |  |  | Оборудование короба очистки | комплект | 1 |
|  |  |  | Мусоросборники переносные | шт. | 2 |
|  |  |  | Муфты подвижные | шт. | 8 |
|  |  |  | Детали крепежные (по проекту) | кг | 7,72 |
|  |  |  | Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 7,23 |
|  |  |  | Олифа комбинированная К-2, ГОСТ 190-78 | кг | 1,7 |
|  |  |  | Белила густотертые цинковые МА-011-1, ГОСТ 482-77 | кг | 2,0 |

## Таблица 8-29. На каждый этаж сверх или менее девяти этажей добавлять или исключать

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е8-29.1 | на каждый этаж сверх или менее девяти этажей добавлять или исключать | 1 этаж | Трубы асбестоцементные безнапорные, условный проход 400 мм, внутренний диам. 368 мм, ГОСТ 1839-80 | м | 2,86 |
|  |  |  | Раствор цементный М50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,01 |
|  |  |  | Клапаны приемные | шт. | 0,5 |
|  |  |  | Детали крепежные (по проекту) | кг | 0,84 |
|  |  |  | Муфты подвижные | шт. | 1 |
|  |  |  | Олифа комбинированная К-2, ГОСТ 190-78 | кг | 0,1 |
|  |  |  | Белила густотертые цинковые МА-011-1, ГОСТ 482-77 | кг | 0,12 |

## Таблица 8-30. На 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключать

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е8-30.1 | на 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или | 1 м ствола | Трубы асбестоцементные безнапорные, условный проход 400 мм, внутренний диам. 368 мм, ГОСТ 1839-80 | м | 1,02 |
|  | исключать |  | Трос стальной | м | 1,0 |

## Таблица 8-31. Добавлять на один дополнительный приемный клапан

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е8-31.1 | добавлять на | 1 прием | Клапаны приемные | шт. | 1 |
|  | один дополнительный приемный клапан | ный клапан | Олифа комбинированная К-2, ГОСТ 190-78 | кг | 0,2 |
|  |  |  | Белила густотертые цинковые МА-011-1, ГОСТ 482-77 | кг | 0,24 |

## Таблица 8-32. Окраска металлических деталей мусоропровода

Состав работ: 01. Окраска металлических деталей мусоропровода.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е8-32.1 | окраска металлических деталей мусоропровода | 1 мусоропровод | Олифа комбинированная К-2, ГОСТ 190-78 | кг | 1,7 |
|  |  |  | Белила густотертые цинковые МА-011-1, ГОСТ 482-77 | кг | 2,0 |

## Таблица 8-33. При окраске на каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е8-33.1 | при окраске на каждый этаж сверх или менее | 1 этаж | Олифа комбинированная К-2, ГОСТ 190-78 | кг | 0,1 |
|  | девяти добавлять или исключать |  | Белила густотертые цинковые МА-011-1, ГОСТ 482-77 | кг | 0,12 |

## Таблица 8-34. При окраске на один дополнительный клапан  добавлять

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е8-34.1 | при окраске на один дополнительный клапан | 1 клапан | Олифа комбинированная К-2, ГОСТ 190-78 | кг | 0,2 |
|  | добавлять |  | Белила густотертые цинковые МА-011-1, ГОСТ 482-77 | кг | 0,24 |

# Раздел 16. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА

## Таблица 8-35. Установка и разборка наружных инвентарных лесов

Состав работ: 01. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м: |  |  |  |  |
| Е8-35.1 | трубчатых для кладки и | 100 м2 верти | Детали стальные лесов | кг | 37,0 |
|  | облицовки | кальной проекции | Детали деревянные лесов | м3 | 0,006 |
|  |  |  | Щиты настила | м2 | 1,2 |
| Е8-35.2 | трубчатых для прочих | 100 м2 верти | Детали стальные лесов | кг | 35,0 |
|  | отделочных работ | кальной проекции | Детали деревянные лесов | м3 | 0,009 |
|  |  |  | Щиты настила | м2 | 3,4 |
| Е8-35.3 | подвесных | 100 м2 верти | Детали стальные лесов | кг | 44,0 |
|  |  | кальной проекции | Детали деревянные лесов | м3 | 0,009 |
|  |  |  | Щиты настила | м2 | 1,9 |

## Таблица 8-36. Установка и разборка внутренних инвентарных лесов

Состав работ: 01. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка и разборка внутренних инвентарных лесов: |  |  |  |  |
| Е8-36.1 | трубчатых при высоте помеще | 100 м2 горизон | Детали стальные лесов | кг | 29,0 |
|  | ния до 6 м | тальной проекции | Детали деревянные лесов | м3 | 0,0008 |
|  |  |  | Щиты настила | м2 | 5,5 |
| Е8-36.2 | на каждые последующие 4 м высо | 100 м2 горизон | Детали стальные лесов | кг | 29,0 |
|  | ты помещений добавлять | тальной проекции | Детали деревянные лесов | м3 | 0,008 |
|  |  |  | Щиты настила | м2 | 1,4 |

# Раздел 17. ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ И ОЧАГИ

## Таблица 8-37. Устройство оснований под печи, очаги и трубы в нижних этажах зданий

Состав работ: 01. Укладка раствора, камня бутового, кирпича и кирпича-половняка.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Устройство оснований под печи, очаги и тубы в нижних этажах зданий: |  |  |  |  |
| Е8-37.1 | из бутового | 1 м3 | Камень бутовый | м3 | 1,03 |
|  | камня | основания | Раствор цементный М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,41 |
| Е8-37.2 | из кирпича | 1 м3 основания | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,19 |
|  |  |  | Кирпич-половняк | м3 | 0,6 |
|  |  |  | Раствор цементный М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,36 |

## Таблица 8-38. Устройство оснований под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий

Состав работ: 01. Укладка раствора и кирпича. 02. Раскрой и укладка балок двутавровых, стали арматурной.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е8-38.1 | Устройство оснований под печи, очаги и | 1 место | Балки двутавровые (номер по проекту), ГОСТ 8239-89 | кг | 20,0 |
|  | тубы в верхних этажах зданий |  | Сталь арматурная кл. А1 диам. 10 мм, ГОСТ 5781-82 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,026 |
|  |  |  | Раствор цементный М25, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,02 |

## Таблица 8-39. Кладка печей и очагов

Состав работ: 01. Кладка печей и очагов с устройством разделок и холодных четвертей. 02. Установка приборов и металлических обрамлений поясов. 03. Изготовление и установка стального футляра и стальных зонтов. 04. Приготовление глиняного раствора. 05. Раскрой и укладка войлока. 06. Установка печных приборов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Кладка печей и очагов отопительных с топкой под дрова: |  |  |  |  |
| Е8-39.1 | необлицованных и неоштукатуренных | 1 м3 кладки без вычета | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,36 |
|  |  | пустот | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,14 |
|  |  |  | Глина | м3 | 0,21 |
|  |  |  | Сталь тонколистовая горячекатаная толщ. 3,9 мм, ГОСТ 19903-74 | кг | 1,0 |
|  |  |  | Сталь полосовая толщ. 10-75 мм при ширине 100-200 мм марки СТО, ГОСТ 103-76 | кг | 1,0 |
|  |  |  | Войлок строительный, ГОСТ 6418-81 | кг | 7,0 |
|  |  |  | Приборы печные | комплект | по проекту |
| Е8-39.2 | в стальных футлярах | 1 м3 кладки без вычета | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,060 |
|  |  | пустот | Кирпич тугоплавкий печной 250´120´65 мм | 1000 шт. | 1,26 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,09 |
|  |  |  | Глина | м3 | 0,02 |
|  |  |  | Глина огнеупорная молотая | т | 0,21 |
|  |  |  | Сталь тонколистовая горячекатаная толщ. 3,9 мм, ГОСТ 19903-74 | кг | 21,0 |
|  |  |  | Сталь полосовая толщ. 10-75 мм при ширине 100-200 мм марки СТО, ГОСТ 103-76 | кг | 1,0 |
|  |  |  | Войлок строительный, ГОСТ 6418-81 | кг | 3,0 |
|  |  |  | Приборы печные | комплект | по проекту |
|  | отопительных с топкой под уголь: |  |  |  |  |
| Е8-39.3 | необлицованных и неоштукатуренных | 1 м3 кладки без вычета | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,42 |
|  |  | пустот | Кирпич шамотный, ГОСТ 390-83 | т | 0,30 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,13 |
|  |  |  | Порошок шамотный | кг | 20,0 |
|  |  |  | Глина | м3 | 0,19 |
|  |  |  | Глина огнеупорная молотая | кг | 10,0 |
|  |  |  | Сталь тонколистовая горячекатаная толщ. 3,9 мм, ГОСТ 19903-74 | кг | 1,0 |
|  |  |  | Сталь полосовая толщ. 10-75 мм при ширине 100-200 мм марки СТО, ГОСТ 103-76 | кг | 1,0 |
|  |  |  | Войлок строительный, ГОСТ 6418-81 | кг | 7,0 |
|  |  |  | Приборы печные | комплект | по проекту |
| Е8-39.4 | в стальных футлярах | 1 м3 кладки без вычета | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,060 |
|  |  | пустот | Кирпич тугоплавкий печной 250´120´65 мм | 1000 шт. | 1,0 |
|  |  |  | Кирпич шамотный, ГОСТ 390-83 | т | 0,3 |
|  |  |  | Порошок шамотный | кг | 20,0 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,08 |
|  |  |  | Глина огнеупорная молотая | т | 0,22 |
|  |  |  | Сталь тонколистовая горячекатаная толщ. 3,9 мм, ГОСТ 19903-74 | кг | 21,0 |
|  |  |  | Сталь полосовая толщ. 10-75 мм при ширине 100-200 мм марки СТО, ГОСТ 103-76 | кг | 1,0 |
|  |  |  | Войлок строительный, ГОСТ 6418-81 | кг | 3,0 |
|  |  |  | Приборы печные | комплект | по проекту |
|  | кухонных с топкой под дрова: |  |  |  |  |
| Е8-39.5 | без щитка | 1 м3 кладки без вычета | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,35 |
|  |  | пустот | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,11 |
|  |  |  | Глина | м3 | 0,10 |
|  |  |  | Сталь тонколистовая горячекатаная толщ. 3,9 мм, ГОСТ 19903-74 | кг | 2,0 |
|  |  |  | Сталь полосовая толщ. 10-75 мм при ширине 100-200 мм марки СТО, ГОСТ 103-76 | кг | 21,0 |
|  |  |  | Приборы печные | комплект | по проекту |
| Е8-39.6 | со щитком | 1 м3 кладки без вычета | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,38 |
|  |  | пустот | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,11 |
|  |  |  | Глина | м3 | 0,14 |
|  |  |  | Сталь тонколистовая горячекатаная толщ. 3,9 мм, ГОСТ 19903-74 | кг | 1,0 |
|  |  |  | Сталь полосовая толщ. 10-75 мм при ширине 100-200 мм марки СТО, ГОСТ 103-76 | кг | 8,0 |
|  |  |  | Войлок строительный, ГОСТ 6418-81 | кг | 2,0 |
|  |  |  | Приборы печные | комплект | по проекту |
|  | кухонных с топкой под уголь: |  |  |  |  |
| Е8-39.7 | без щитка | 1 м3 кладки без вычета | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,26 |
|  |  | пустот | Кирпич шамотный, ГОСТ 390-83 | т | 0,30 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,10 |
|  |  |  | Порошок шамотный | кг | 20,0 |
|  |  |  | Глина | м3 | 0,08 |
|  |  |  | Глина огнеупорная молотая | кг | 10,0 |
|  |  |  | Сталь тонколистовая горячекатаная толщ. 3,9 мм, ГОСТ 19903-74 | кг | 2,0 |
|  |  |  | Сталь полосовая толщ. 10-75 мм при ширине 100-200 мм марки СТО, ГОСТ 103-76 | кг | 21,0 |
|  |  |  | Приборы печные | комплект | по проекту |
| Е8-39.8 | со щитком | 1 м3 кладки без вычета | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,28 |
|  |  | пустот | Кирпич шамотный, ГОСТ 390-83 | т | 0,3 |
|  |  |  | Порошок шамотный | кг | 20,0 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,10 |
|  |  |  | Глина | м3 | 0,12 |
|  |  |  | Глина огнеупорная молотая | кг | 10,0 |
|  |  |  | Сталь тонколистовая горячекатаная толщ. 3,9 мм, ГОСТ 19903-74 | кг | 1,0 |
|  |  |  | Сталь полосовая толщ. 10-75 мм при ширине 100-200 мм марки СТО, ГОСТ 103-76 | кг | 8,0 |
|  |  |  | Войлок строительный, ГОСТ 6418-81 | кг | 2,0 |
|  |  |  | Приборы печные | комплект | по проекту |
| Е8-39.9 | пищеварочных с топкой под дрова | 1 м3 кладки без вычета | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,34 |
|  |  | пустот | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,09 |
|  |  |  | Глина | м3 | 0,14 |
|  |  |  | Сталь тонколистовая горячекатаная толщ. 3,9 мм, ГОСТ 19903-74 | кг | 8,0 |
|  |  |  | Сталь полосовая толщ. 10-75 мм при ширине 100-200 мм марки СТО, ГОСТ 103-76 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Приборы печные | комплект | по проекту |
| Е8-39.10 | пищеварочных с топкой под уголь | 1 м3 кладки без вычета | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,25 |
|  |  | пустот | Кирпич шамотный, ГОСТ 390-83 | т | 0,3 |
|  |  |  | Порошок шамотный | кг | 20,0 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,08 |
|  |  |  | Глина | м3 | 0,12 |
|  |  |  | Глина огнеупорная молотая | кг | 10,0 |
|  |  |  | Сталь тонколистовая горячекатаная толщ. 3,9 мм, ГОСТ 19903-74 | кг | 8,0 |
|  |  |  | Сталь полосовая толщ. 10-75 мм при ширине 100-200 мм марки СТО, ГОСТ 103-76 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Приборы печные | комплект | по проекту |

## Таблица 8-40. Установка металлических очагов

Состав работ: 01. Установка металлических плит с обмуровкой топок кирпичом. 02. Приготовление глиняного раствора. 03. Раскрой и укладка стали тонколистовой. 04. Установка печных приборов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е8-40.1 | Установка металлических очагов | 1 очаг | Кирпич тугоплавкий печной | 1000 шт. | 0,028 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,03 |
|  |  |  | Глина огнеупорная молотая | кг | 80,0 |
|  |  |  | Сталь тонколистовая горячекатаная толщ. 3,9 мм, ГОСТ 19903-74 | кг | 3,0 |
|  |  |  | Плиты переносные металлические для очагов | шт. | 1 |
|  |  |  | Приборы печные | комплект | по проекту |

## Таблица 8-41. Кладка дымовых кирпичных труб

Состав работ: 01. Кладка труб с устройством разделок, холодных четвертей. 02. Приготовление глиняного раствора. 03. Раскрой и укладка стали тонколистовой. 04. Раскрой и укладка войлока строительного.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е8-41.1 | Кладка дымовых кирпичных труб | 1 м3 кладки (без вычета пустот) | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 0,410 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,06 |
|  |  |  | Глина | м3 | 0,09 |
|  |  |  | Сталь тонколистовая горячекатаная толщ. 3,9 мм, ГОСТ 19903-74 | кг | 6,0 |
|  |  |  | Войлок строительный, ГОСТ 6418-81 | кг | 3,0 |

## Таблица 8-42. Отделка печей

Состав работ: 01. Приготовление раствора. 02. Укладка кирпича. 03. Раскрой и укладка изразцов. 04. Укладка сетки. 05. Раскрой и укладка проволоки печной.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Отделка печей: |  |  |  |  |
| Е8-42.1 | изразцами | 100 м2 облицо | Гипс строительный. ГОСТ 125-79 | кг | 20,0 |
|  |  | ванной | Глина | м3 | 2,1 |
|  |  | поверхности | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 1,5 |
|  |  |  | Изразцы печные рядовые глазурованные | м2 | 84 |
|  |  |  | Изразцы печные фасонные глазурованные | м2 | 21 |
|  |  |  | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 1,3 |
|  |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая диам. 1,1 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 71,0 |
| Е8-42.2 | штукатурным глиняным | 100 м2 оштука | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,9 |
|  | раствором без | туренной | Глина | м3 | 1,4 |
|  | сетки | поверхности | Портландцемент с минеральными добавками М300, ГОСТ 10178-85 | т | 0,201 |
| Е8-42.3 | штукатурным глиняным | 100 м2 оштука | Песок строительный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,9 |
|  | раствором по | туренной | Глина | м3 | 1,4 |
|  | сетке | поверхности | Проволока стальная низкоуглеродистая диам. 1,1 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 1,0 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 108 |
|  |  |  | Портландцемент с минеральными добавками М300, ГОСТ 10178-85 | т | 0,2 |