+---------------------------------------------------------------+

¦         Министерство строительства Российской Федерации       ¦

¦                                                               ¦

¦                       (МИНСТРОЙ РОССИИ)                       ¦

¦                                                               ¦

¦                     НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ                    ¦

¦                       РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ                      ¦

¦                                                               ¦

¦                           Сборник 13                          ¦

¦                                                               ¦

¦                 ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ               ¦

¦                   И ОБОРУДОВАНИЯ ОТ КОРРОЗИИ                  ¦

¦                                                               ¦

¦                             1994                              ¦

+---------------------------------------------------------------+

2

Разработаны инженерами Моисеевым В.А.  (государственное предприятие  "Туластройпроект"),  Давыденковой З.А.,  Рожанским Е.Г.,  Шестовой Ю.М. (АО "КИВЦ"), Кузнецовым В.И., Степановым В.А., Шутовым А.А., Антоненковым  Н.Е.  (Главное управление совершенствования ценообразования и сметного нормирования в строительстве Минстроя России), Саватеевым Л.А. (ЦНИИЭУС Госстроя России).

Предназначены для  инженерно-технических  и  экономических  служб строительных, комплектующих и проектных организаций.

Замечания и предложения направлять по адресам:

300600 Тула, проспект Ленина, 81, ГП "Туластройпроект";

117987 Москва,  ул. Строителей, 8, корп. 2, Минстрой России, Главценообразования.

3

С О Д Е Р Ж А Н И Е

стр.

Техническая часть ..........................................    7

Раздел 01. Футеровка штучными кислотоупорными материалами ...  11

Таблица 13-1. Футеровка на силикатной кислотоупорной замазке   11

Таблица 13-2. Футеровка на кислотоупорном силикатном растворе  15

Таблица 13-3. Футеровка на замазке Арзамит-5 ................  16

Таблица 13-4. Футеровка на цементном растворе ...............  21

Таблица 13-5. Футеровка на эпоксидной замазке ...............  25

Таблица 13-6. Футеровка на замазке на основе эпоксидно-слан-

цевой композиции ............................................  31

Таблица 13-7. Футеровка на мастике битуминоль ...............  34

Таблица 13-8. Футеровка на силикатной кислотоупорной замазке

впустошовку .................................................  36

Таблица 13-9. Футеровка на портландцементном растворе впус-

тошовку .....................................................  37

Таблица 13-10. Футеровка на силикатной замазке с одновремен-

ным заполнением швов замазкой Арзамит-V .....................  40

Раздел 02. Кладка из кислотоупорного кирпича и крупноразмер-

ной керамики ................................................  42

Таблица 13-11. Кладка на кислотоупорной силикатной замазке ..  43

Таблица 13-12. Кладка кирпичом кислотоупорным на замазке

Арзамит-V ...................................................  44

Раздел 03. Огрунтовка и окраска поверхностей ................  44

Таблица 13-13. Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхно-

стей ........................................................  44

Таблица 13-14. Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверх-

ностей лаком этинолевым .....................................  48

Таблица 13-15. Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверх-

ностей эпоксидно-сланцевым составом без растворителя ........  48

Таблица 13-16. Огрунтовка металлических поверхностей ........  49

4

Таблица 13-17. Огрунтовка металлических поверхностей ........  51

Таблица 13-18. Огрунтовка металлических поверхностей ........  52

Таблица 13-19. Огрунтовка металлических поверхностей ........  53

Таблица 13-20. Окраска огрунтованных бетонных и оштукатурен-   54

ных поверхностей ............................................

Таблица 13-21. Окраска огрунтованных бетонных и оштукатурен-

ных поверхностей ............................................  56

Таблица 13-22. Окраска огрунтованных бетонных и оштукатурен-

ных поверхностей эмалью ПФ-1126 .............................  57

Таблица 13-23. Окраска огрунтованных бетонных и оштукатурен-

ных поверхностей ............................................  58

Таблица 13-24. Защита бетонных поверхностей трещиностойкими

покрытиями ..................................................  59

Таблица 13-25. Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей  60

Таблица 13-26. Окраска металлических огрунтованных поверхнос-

тей .........................................................  61

Таблица 13-27. Окраска металлических огрунтованных поверхнос-

тей .........................................................  64

Таблица 13-28. Окраска металлических огрунтованных поверхнос-

тей .........................................................  65

Таблица 13-29. Окраска металлических огрунтованных поверхнос-

тей .........................................................  66

Таблица 13-30. Окраска металлических огрунтованных поверхнос-

тей .........................................................  67

Таблица 13-31. Шпатлевка поверхностей .......................  69

Раздел. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и нанесение

жидких резиновых смесей) ....................................  72

Таблица 13-32. Обкладка сырыми резинами оборудования и труб

диаметром более 500 мм ......................................  72

Таблица 13-33. Обкладка сырыми резинами трубопроводов диамет-

ром до 500 мм ...............................................  75

Таблица 13-34. Обкладка сырыми резинами мелких изделий пло-

щадью до 0,1 м2 .............................................  81

Таблица 13-36. Гуммирование из растворов ....................  83

5

Раздел 05. Оклеечные покрытия ...............................  83

Таблица 13-37. Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме..  83

Таблица 13-38. Оклейка полиизобутиленовыми пластинами толщи-

ной 2,5 мм ..................................................  86

Таблица 13-39. Оклейка стеклотканью .........................  89

Таблица 13-40. Оклейка стеклотканью .........................  90

Таблица 13-41. Оклейка листовым асбестом толщиной 5 мм на си-

ликатной замазке ............................................  92

Таблица 13-42. Оклейка поливинилхлоридным пластикатом .......  93

Таблица 13-43. Оклейка бетонных поверхностей полиэтиленовой

пленкой на бутилкаучуковом клее .............................  94

Раздел 06. Подготовительные работы ..........................  95

Таблица 13-44. Подготовка основания металлических поверхно-

стей ........................................................  95

Таблица 13-45. Обезжиривание поверхностей аппаратов  и трубо-

проводов ....................................................  97

Раздел 07. Разные работы ....................................  98

Таблица 13-46. Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом ........  98

Таблица 13-47. Защита штуцеров вкладышами ...................  99

Таблица 13-48. Разделка швов футеровки на силикатных кисло-

тоупорных вяжущих ........................................... 101

Таблица 13-49. Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов,

мастикой "битуминоль Н-2" ...................................  106

Таблица 13-50. Окисловка швов силикатной футеровки .......... 106

Таблица 13-51. Испытание на непроницаемость полиизобутилено-

вого покрытия наливов воды .................................. 106

Таблица 13-52. Гидрофобизация, флюатирование бетонных поверх-

ностей ...................................................... 107

Таблица 13-53. Приготовление химически стойких смесей ....... 108

Таблица 13-54. Укладка химически стойких смесей ............. 109

Таблица 13-55. Гидроизоляция бетонных поверхностей .......... 110

6

Таблица 13-56. Устройство и разборка инвентарных трубчатых

лесов внутри аппаратов ...................................... 111

Таблица 13-57. Устройство и разборка средств подмащивания

для окраски металлоконструкций .............................. 112

Таблица 13-58. Устройство и разборка средств подмащивания

для окраски металлоконструкций эстакад и галерей ............ 113

Раздел 08. Металлические покрытия ........................... 113

Таблица 13-59. Покрытие металлизацией с использованипм про-

волоки из нержавеющей стали диаметром до 1,5 мм ............. 113

Таблица 13-60. Покрытие металлизацией с использованием алю-

минивой проволоки диаметром до 1,5 мм ....................... 117

7

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящий сборник содержит нормативные  показатели  расхода

материалов  на работы по защите строительных конструкций и оборудова-

ния от воздействия агрессивных сред.

Разработан на  основе сборника 13 "Защита строительных конструк-

ций и оборудования от коррозии" СНиР-91 (СНиП 4.02-91) с  конкретиза-

цией структур строительно - монтажных процессов и выделением операций

предусматривающих расход материалов.

1.2. Нормативные  показатели  расхода  материалов  предназначены

для  определения потребности  ресурсов при выполнении работ по защите

строительных  конструкций и оборудования  от воздействия  агрессивных

сред и расчета плановой и фактической  себестоимости  указанных работ

на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах то-

го периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимость

работ. Нормативные показатели применяются всеми участниками  инвести-

ционного процесса  независимо от форм  собственности и  ведомственной

принадлежности.

1.3. В основу нормативных показателей положены  производственные

нормы расхода материалов,  определяющие максимально допустимый расход

материалов на производство единицы продукции  строительного  процесса

(рабочей операции) заданного качества при уровне техники, технологии,

организации строительства и использовании материальных ресурсов,  со-

ответствующих требованиям стандартов и нормативных документов.

1.4. Нормами  учтены  чистый  расход и  трудноустранимые  потери

(отходы) материалов, образующиеся  в пределах  строительной  площадки

при выполнении рабочих операций, предусмотренных технологией и  орга-

низацией  производства.

1.5. Нормы расчитаны на:

- применение штучных материалов отсортированных по размеру, чис-

тых, сухих, без трещин и отбитых углов;

- толщину  прослойки из вяжущего состава при укладке штучных ма-

териалов не выше:  4 мм - при укладке на силикатных и полимерных  за-

мазках толщиной до 50 мм,  5 мм - при толщине более 50 мм, 6 мм - при

укладке на битумных мастиках;

- ширину швов в футеровке не выше: 3 мм при укладке штучных кис-

лотоупорных материалов толщиной до 13 мм, 4 мм - при укладке толщиной

14-50 мм, 5 мм при укладке кислотоупорного кирпича, фасонной керамики

толщиной более 50 мм.

1.6. В нормы не включены:

- потери и отходы материалов, обусловленные отступлением от рег-

ламентированных технологических процессов и режимов работы, нарушени-

ем  установленных  правил  организации  производства и приемки работ,

применением некачественных материалов;

8

- потери и отходы материалов, образующиеся при транспортировании

их от поставщика до приобъектного склада;

- расход материалов на ремонтно - эксплуатационные и  производс-

твенно  - эксплутационные нужды в части изготовления,  ремонта и экс-

плуатации оснастки,  приспособлений,  стендов,  средств механизации и

т.п.

1.7. Нормы не предусматривают:

- устройства  лесов  высотой более 4 м (при их применении расход

материалов определяется по сборнику N 8  "Конструкции  из  кирпича  и

блоков");

- изготовления опалубки и кружал при кладке и футеровке потолоч-

ных поверхностей (при необходимости расход материалов определяется по

сборнику N 45 "Промышленные печи и трубы");

- устройства  подводки  пара  и воды к технологическим аппаратам

при открытом способе вулканизации гумировочных покрытий;

- устройства системы приточно-вытяжной вентиляции.

1.8. Нормы сборника на футеровочные,  оклеечные и  гуммировочные

работы  определены  для плоских и цилиндрических вертикальных поверх-

ностей,  при производстве этих работ на других поверхностях (коничес-

ких, сферических и т.д.) к нормам соответствующих таблиц следует при-

менять поправочные коэффициенты,  приведенные в разделе 3 технической

части.

1.9. При  футеровке на силикатной замазке с уплотняющей добавкой

следует дополнительно учитывать спирт фуриловый в количестве 3  %  от

нормы расхода жидкого стекла.

1.10. Нормы сборника на окрасочные работы  разработаны с  учетом

групп сложности металлических конструкций.

1.11. Нормы на окраску поверхностей разработаны  на  однослойное

покрытие, при окраске в несколько слоев нормы следует увеличить крат-

но количеству нанесенных слоев.

1.12. Нормы сборника на окраску металлических поверхностей  раз-

работаны исходя из условия поставки конструкций и оборудования огрун-

тованными или окрашенными на заводе-изготовителе,  при отсутствии за-

водской  огрунтовке или окраски затраты материалов на эти работы сле-

дует учитывать дополнительно в соответствии с проектом.

1.13. Нормы сборника на металлические защитные покрытия расчита-

ны на толщину  наносимого слоя 100 мкм, при толщине слоя, отличающей-

9

ся от принятой, их следует интерполировать прямопропорционально изме-

нению толщины покрытия.

1.14. Затраты на восстановление поврежденного защитного слоя ме-

таллических конструкций в процессе транспортировки и хранения  учтены

нормами сборника 9 "Металлические конструкции".

1.15. Эмали  ЭП-255,  композиции ОС-12-01,  ОС-51-03 для окраски

металлоконструкций (табл. 29) поставляются в комплекте с отвердителем

в  количестве соответственно 0,42 кг,  0,18 кг,  0,072 кг на м2,  что

утено нормами.

1.16. Нормами таблицы 44 расход песка металлического  предусмот-

рен с учетом пятикратной оборачиваемости.

1.17. Нормы предусматривают механизированный  способ  работы  по

огрунтовке и окраске конструкций.

Способ производства работ в ручную оговаривается дополнительно в

составе работы.

1.18. Расход материалов на покрытия масляными составами металли-

ческих  конструкций в условиях строительной площадки в соответствии с

требованиями рабочей документации  определяются  по  нормам  сборника

15.04 "Малярные работы".

2. Правила исчисления объемов работ.

2.1. Площадь облицовки (футеровки) поверхностей  штучными  мате-

риалами следует исчислять по суммарной площади защищаемых плоскостей.

При многослойной облицовке (футеровке) следует суммировать площади по

каждому из слоев.

2.2. Площадь огрунтовки, окраски и шпатлевки  следует  исчислять

за вычетом проемов по наружному обводу коробок с добавлением  площади

оконных и дверных откосов, за исключением мелких  отверстий  площадью

до 0,03 м2.

2.3. Площадь развернутой поверхности окрашиваемых  металлических

конструкций принимается по рабочим чертежам.

10

3. Коэффициенты к нормам расхода материалов.

+----------------------------------------------------------+

¦      Условия   применения      ¦  Коэффициенты к нормам  ¦

¦                                ¦   расхода материалов    ¦

+--------------------------------+-------------------------¦

¦      Футеровка:                ¦                         ¦

¦                                ¦                         ¦

¦ Сферических и конических повер-¦ кирпич и плитка - 1,03  ¦

¦ хностей;                       ¦                         ¦

¦                                ¦                         ¦

¦ Каналов, лотков, фундаментов,  ¦ кирпич и плитка - 1,03  ¦

¦ плинтусов, приямков, бортиков; ¦                         ¦

¦                                ¦                         ¦

¦ Полов.                         ¦ кирпич и плитка - 1     ¦

¦                                ¦                         ¦

¦      Оклейка рулонными матери- ¦                         ¦

¦ алами:                         ¦                         ¦

¦                                ¦                         ¦

¦ Сферических и конических повер-¦ рулонные - 1,1          ¦

¦ хностей;                       ¦                         ¦

¦                                ¦                         ¦

¦ Каналов, лотков, фундаментов,  ¦ рулонные - 1,1          ¦

¦ плинтусов, приямков, бортиков. ¦                         ¦

¦                                ¦                         ¦

¦      Оклейка листовыми материа-¦                         ¦

¦ лами:                          ¦                         ¦

¦                                ¦                         ¦

¦ Сферических и конических повер-¦ листовые - 1,1          ¦

¦ хностей;                       ¦                         ¦

¦                                ¦                         ¦

¦ Каналов, лотков, фундаментов,  ¦ листовые - 1,1          ¦

¦ плинтусов, приямков, бортиков. ¦                         ¦

¦                                ¦                         ¦

¦     Гуммирование сферических и ¦ резины - 1,1            ¦

¦ конических поверхностей        ¦                         ¦

¦                                ¦                         ¦

¦      Работы по защите потолоч- ¦ 1,1                     ¦

¦ ных поверхностей от коррозии   ¦                         ¦

+----------------------------------------------------------+

11

РАЗДЕЛ 01. ФУТЕРОВКА ШТУЧНЫМИ КИСЛОТОУПОРНЫМИ

МАТЕРИАЛАМИ

Таблица 13-1. Футеровка на силикатной кислотоупорной замазке

Состав работ: 01. Сортировка плиток (кирпича). 02. Сушка и просеивание

инертных наполнителей.  03. Приготовление раствора жидкого стекла. 04.

Приготовление грунтовки, шпатлевки, замазки. 05. Огрунтовка основания.

06. Шпатлевка. 07. Футеровка. 08. Затирка швов.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Футеровка на си- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ликатной кислото-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦упорной замазке: ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦плиткой:         ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦кислотоупорной   ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦(керамической)   ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦толщиной:        ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-1.1¦     20 мм       ¦1 м2 ¦Плитки кислотоупорные¦  м2 ¦ 1,01   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(керамические) шамот-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ные квадратные       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦150 х 150 мм и прямо-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦угольные 100 х 50 мм ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ. 20 мм,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 961-89          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Натрий кремнефторис- ¦ кг  ¦  1,230 ¦

¦       ¦                 ¦     ¦тый технический,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 87-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Стекло натриевое жид-¦ кг  ¦  8,27  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кое, ГОСТ 13078-81   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  17,60 ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-1.2¦     35 мм       ¦  "  ¦Плитки кислотоупорные¦  м2 ¦ 1,01   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(керамические) шамот-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ные квадратные       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦150 х 150 мм и прямо-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦угольные 100 х 50 мм ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ. 35 мм,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 961-89          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Натрий кремнефторис- ¦ кг  ¦  1,30  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦тый технический,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 87-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Стекло натриевое жид-¦ кг  ¦  8,65  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кое, ГОСТ 13078-81   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  18,7  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦камнелитной      ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦(диабазовой),    ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦толщиной:        ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-1.3¦      18 мм      ¦  "  ¦Плитки камнелитные   ¦ м2  ¦  1,01  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(диабазовые), прямоу-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦гольные 180 х 115 мм ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ. 18 мм,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 21-РСФСР-682-76   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Натрий кремнефторис- ¦ кг  ¦  1,22  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦тый технический,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 87-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Стекло натриевое жид-¦ кг  ¦  8,25  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кое, ГОСТ 13078-81   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  17,5  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-1.4¦      30 мм      ¦  "  ¦Плитки камнелитные   ¦  м2 ¦  1,01  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(диабазовые), прямоу-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦гольные 250 х 180 мм ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ. 30 мм          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 21-РСФСР-682-76   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Натрий кремнефторис- ¦ кг  ¦  1,22  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦тый технический,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 87-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Стекло натриевое жид-¦ кг  ¦  8,24  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кое, ГОСТ 13078-81   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  17,7  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-1.5¦из прокатного    ¦  "  ¦Плитки из прокатного ¦ м2  ¦  1,01  ¦

¦       ¦шлакоситалла     ¦     ¦шлакоситалла         ¦     ¦        ¦

¦       ¦толщиной 10 мм   ¦     ¦300 х 300 мм         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ. 10 мм,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 19246-73,       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 21-УССР-903-75    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Натрий кремнефторис- ¦ кг  ¦  1,16  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦тый технический,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 87-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Стекло натриевое жид-¦ кг  ¦  7,8   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кое, ГОСТ 13078-81   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  16,7  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-1.6¦прессованной из  ¦ "   ¦Плитки прессованные  ¦ м2  ¦  1,01  ¦

¦       ¦шлакоситалла,    ¦     ¦из шлакоситалла      ¦     ¦        ¦

¦       ¦толщиной 15 мм   ¦     ¦250 х 250 мм,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦300 х 300 мм,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ.15 мм,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 19246-73,       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 21-УССР-903-75    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Натрий кремнефторис- ¦ кг  ¦  1,18  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦тый технический,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 87-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Стекло натриевое жид-¦ кг  ¦  7,9   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кое, ГОСТ 13078-81   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  16,5  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦изделиями фасон- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ными кислотоупор-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ными керамически-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ми, толщиной:    ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-1.7¦     50 мм       ¦  "  ¦Изделия кислотоупор- ¦  т  ¦ 0,112  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ные фасонные керами- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ческие шпунтованные, ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лекальные 200 х 175 мм     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ.50 мм,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 21-РСФСР-456-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Натрий кремнефторис- ¦ кг  ¦  1,3   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦тый технический,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 87-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Стекло натриевое жид-¦ кг  ¦  9,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кое, ГОСТ 13078-81   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  19,2  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-1.8¦      70 мм      ¦  "  ¦Изделия кислотоупор- ¦  т  ¦ 0,155  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ные фасонные керами- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ческие шпунтованные, ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лекальные 200 х 175 мм     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ.70 мм,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 21-РСФСР-456-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Натрий кремнефторис- ¦ кг  ¦  1,56  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦тый технический,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 87-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Стекло натриевое жид-¦ кг  ¦  10,4  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кое, ГОСТ 13078-81   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  23,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦кирпичом кислото-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦упорным, прямым: ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-1.9¦плашмя           ¦  "  ¦Кирпич кислотоупорный¦  т  ¦ 0,138  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦прямой 230 х 113 х   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦х 65 мм, класс Б,    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 474-90          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Натрий кремнефторис- ¦ кг  ¦  1,62  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦тый технический,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 87-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Стекло натриевое жид-¦ кг  ¦  10,7  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кое, ГОСТ 13078-81   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  23,7  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-1. ¦на ребро         ¦  "  ¦Кирпич кислотоупорный¦  т  ¦ 0,236  ¦

¦10     ¦                 ¦     ¦прямой 230 х 113 х   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦х 65 мм, класс Б,    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 474-90          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Натрий кремнефторис- ¦ кг  ¦  2,23  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦тый технический,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 87-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Стекло натриевое жид-¦ кг  ¦  14,8  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кое, ГОСТ 13078-81   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  33,6  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-1. ¦в кирпич         ¦  "  ¦Кирпич кислотоупорный¦  т  ¦ 0,468  ¦

¦11     ¦                 ¦     ¦прямой 230 х 113 х   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦х 65 мм, класс Б,    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 474-90          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Натрий кремнефторис- ¦ кг  ¦  3,7   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦тый технический,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 87-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Стекло натриевое жид-¦ кг  ¦  24,7  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кое, ГОСТ 13078-81   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  57,2  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

15

Таблица 13-2. Футеровка на кислотоупорном силикатном растворе

Состав работ: 01. Сортировка плиток (кирпича). 02. Сушка и просеивание

инертных наполнителей.  03. Приготовление раствора жидкого стекла. 04.

Приготовление силикатного раствора,  грунтовки,  шпаклевки. 05. Огрун-

товка основания. 06. Шпатлевка. 07. Футеровка. 08. Затирка швов.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Футеровка на кис-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦лотоупорном сили-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦катном растворе: ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦плиткой кислото- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦упорной (керами- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ческой), толщиной:     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-2.1¦     20 мм       ¦ 1 м2¦Плитки кислотоупорные¦ м2  ¦  1,01  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(керамические) шамот-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ные квадратные       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦150 х 150 мм и прямо-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦угольные 100 х 50 мм ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ. 20 мм,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Натрий кремнефторис- ¦ кг  ¦  1,15  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦тый технический,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 87-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Стекло натриевое жид-¦ кг  ¦  6,86  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кое, ГОСТ 13078-81   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  9,55  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Песок кварцевый,     ¦ кг  ¦  9,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 22551-77        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-2.2¦      35 мм      ¦  "  ¦Плитки кислотоупорные¦  м2 ¦  1,01  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(керамические) шамот-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ные квадратные       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦150 х 150 мм и прямо-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦угольные 100 х 50 мм ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ. 35 мм,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 961-89          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Натрий кремнефторис- ¦ кг  ¦  1,22  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦тый технический,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 87-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Стекло натриевое жид-¦ кг  ¦  7,3   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кое, ГОСТ 13078-81   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  10,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Песок кварцевый,     ¦ кг  ¦  9,41  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 22551-77        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦кирпичом кислото-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦упорным прямым:  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-2.3¦плашмя           ¦  "  ¦Кирпич кислотоупорный¦  т  ¦ 0,138  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦прямой 230 х 113 х   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦х 65 мм, класс Б,    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 474-90          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Натрий кремнефторис- ¦ кг  ¦  1,44  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦тый технический,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 87-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Стекло натриевое жид-¦ кг  ¦  8,56  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кое, ГОСТ 13078-81   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦ 11,87  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Песок кварцевый,     ¦ кг  ¦  11,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 22551-77        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-2.4¦на ребро         ¦  "  ¦Кирпич кислотоупорный¦  т  ¦ 0,236  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦прямой 230 х 113 х   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦х 65 мм, класс Б,    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 474-90          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Натрий кремнефторис- ¦ кг  ¦  2,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦тый технический,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 87-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Стекло натриевое жид-¦ кг  ¦  12,1  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кое, ГОСТ 13078-81   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  17,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Песок кварцевый,     ¦ кг  ¦  15,7  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 22551-77        ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-3. Футеровка на замазке Арзамит-5

Состав работ: 01. Сортировка плиток (кирпича, блоков). 02. Приготовле-

ние замазки. 03. Огрунтовка штучных материалов. 04. Футеровка. 05. За-

тирка швов.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Футеровка на за- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦мазке Арзамит-5: ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦плиткой:         ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦кислотоупорной   ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦(керамической),  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦толщиной:        ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-3.1¦     20 мм       ¦ 1 м2¦Плитки кислотоупорные¦ м2  ¦  1,01  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(керамические) шамот-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ные квадратные       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦150 х 150 мм и прямо-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦угольные 100 х 50 мм ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ. 20 мм,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 961-89          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  5,45  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦порошок,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  4,33  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦раствор,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-3.2¦     35 мм       ¦  "  ¦Плитки кислотоупорные¦ м2  ¦  1,01  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(керамические) шамот-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ные квадратные       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦150 х 150 мм и прямо-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦угольные 100 х 50 мм ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ. 35 мм,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 961-89          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  6,31  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦порошок,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  5,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦раствор,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-3.3¦футеровочной, мар-  "  ¦Плитка футеровочная  ¦ кг  ¦  17,7  ¦

¦       ¦ки АТМ-1, толщи- ¦     ¦из графитопласта, мар-     ¦        ¦

¦       ¦ной 10 мм        ¦     ¦ки АТМ-1, 180х125 мм,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ.10 мм,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 48-20-58-75       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  4,5   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦порошок,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  3,72  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦раствор,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦изделиями фасон- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ными кислотоупор-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ными керамически-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ми, толщиной:    ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-3.4¦     50 мм       ¦  "  ¦Изделия кислотоупор- ¦  т  ¦ 0,112  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ные фасонные керами- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ческие шпунтованные, ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лекальные 200х175 мм,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ.50 мм,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 21-РСФСР-456-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  6,62  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦порошок,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  5,23  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦раствор,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-3.5¦      70 мм      ¦  "  ¦Изделия кислотоупор- ¦  т  ¦ 0,155  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ные фасонные керами- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ческие шпунтованные, ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лекальные 200х175 мм,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ.70 мм,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 21-РСФСР-456-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  9,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦порошок,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  7,13  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦раствор,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦кирпичом кислото-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦упорным прямым:  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-3.6¦плашмя           ¦  "  ¦Кирпич кислотоупорный¦  т  ¦ 0,138  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦прямой 230 х 113 х   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦х 65 мм, класс Б,    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 474-90          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  9,6   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦порошок,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  7,35  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦раствор,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-3.7¦на ребро         ¦  "  ¦Кирпич кислотоупорный¦  т  ¦ 0,236  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦прямой 230 х 113 х   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦х 65 мм, класс Б,    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 474-90          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  16,6  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦порошок,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  13,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦раствор,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-3.8¦в кирпич         ¦  "  ¦Кирпич кислотоупорный¦  т  ¦ 0,468  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦прямой 230 х 113 х   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦х 65 мм, класс Б,    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 474-90          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  33,2  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦порошок,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  26,1  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦раствор,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦изделиями фасон- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ными из графита  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦толщиной:        ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-3.9¦    50 мм        ¦  "  ¦Изделия фасонные из  ¦  кг ¦   80   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦графита марок ГМ3,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГМЗ-О, ГМ3-А,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦100 х 300 мм,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ.50 мм           ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  7,54  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦порошок,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  6,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦раствор,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-3. ¦    100 мм       ¦  "  ¦Изделия фасонные из  ¦  кг ¦  159   ¦

¦10     ¦                 ¦     ¦графита марок ГМ3,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГМЗ-О, ГМ3-А,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦100 х 300 мм,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ.100 мм          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  12,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦порошок,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  8,73  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦раствор,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-3. ¦      200 мм     ¦  "  ¦Изделия фасонные из  ¦  кг ¦  317   ¦

¦11     ¦                 ¦     ¦графита марок ГМ3,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГМЗ-О, ГМ3-А,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦100 х 300 мм,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ.200 мм          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  18,8  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦порошок,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦ 14,79  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦раствор,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦изделиями фасон- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ными из угольного¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦материала толщи- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ной:             ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-3. ¦      50 мм      ¦  "  ¦Изделия фасонные из  ¦  кг ¦   80   ¦

¦12     ¦                 ¦     ¦угольного материала  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦100 х 300 мм,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ. 50 мм          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 48-12-6-77        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  7,54  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦порошок,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  8,73  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦раствор,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-3. ¦      100 мм     ¦  "  ¦Изделия фасонные из  ¦  кг ¦  159   ¦

¦13     ¦                 ¦     ¦угольного материала, ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦100 х 300 мм,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ.100 мм          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 48-12-6-77        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  12,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦порошок,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  9,6   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦раствор,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-3. ¦      200 мм     ¦  "  ¦Изделия фасонные из  ¦  кг ¦  317   ¦

¦14     ¦                 ¦     ¦угольного материала  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦100 х 300 мм,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ.200 мм          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 48-12-6-77        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  18,8  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦порошок,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦ 14,79  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦раствор,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-4. Футеровка на цементном растворе

Состав работ: 01. Сортировка плиток (кирпича). 02. Приготовление раст-

вора. 03. Футеровка. 04. Затирка швов.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Футеровка на це- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ментном растворе:¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦плиткой кислотоу-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦порной (керами-  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ческой):         ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦толщиной 20 мм:  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-4.1¦при приготовлении¦ 1 м2¦Плитки кислотоупорные¦  м2 ¦  1,01  ¦

¦       ¦раствора на месте¦     ¦(керамические) шамот-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ные квадратные       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦150 х 150 мм и прямо-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦угольные 100 х 50 мм ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ. 20 мм,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 961-89          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Портландцемент М 400,¦ кг  ¦  7,02  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10178-85        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Песок для строитель- ¦ м3  ¦  0,009 ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ных работ,           ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8736-85         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-4.2¦на готовом рас-  ¦  "  ¦Плитки кислотоупорные¦  м2 ¦  1,01  ¦

¦       ¦творе            ¦     ¦(керамические) шамот-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ные квадратные       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦150 х 150 мм и прямо-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦угольные 100 х 50 мм ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ. 20 мм,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 961-89          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Раствор цементный    ¦  м3 ¦ 0,011  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦М 400, ГОСТ 28013-89 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦толщиной 35 мм:  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-4.3¦при приготовлении¦  "  ¦Плитки кислотоупорные¦  м2 ¦  1,01  ¦

¦       ¦раствора на месте¦     ¦(керамические) шамот-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ные квадратные       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦150 х 150 мм и прямо-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦угольные 100 х 50 мм ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ. 35 мм,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 961-89          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Портландцемент М 400,¦ кг  ¦  7,41  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10178-85        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Песок для строитель- ¦ м3  ¦ 0,009  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ных работ,           ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8736-85         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-4.4¦на готовом рас-  ¦  "  ¦Плитки кислотоупорные¦  м2 ¦  1,01  ¦

¦       ¦творе            ¦     ¦(керамические) шамот-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ные квадратные       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦150 х 150 мм и прямо-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦угольные 100 х 50 мм ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ. 20 мм,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 961-89          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Раствор цементный    ¦  м3 ¦ 0,012  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦М 400, ГОСТ 28013-89 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦изделиями фасон- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ными и кислото-  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦упорными керами- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ческими          ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦толщиной 50 мм:  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-4.5¦при приготовлении¦  "  ¦Изделия кислотоупор- ¦  т  ¦  0,11  ¦

¦       ¦раствора на месте¦     ¦ные фасонные керами- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ческие шпунтованные, ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лекальные 200х175 мм,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ.50 мм,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 21-РСФСР-456-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Портландцемент М 400,¦ кг  ¦  8,23  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10178-85        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Песок для строитель- ¦ м3  ¦  0,010 ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ных работ,           ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8736-85         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-4.6¦на готовом раст- ¦  "  ¦Изделия кислотоупор- ¦  т  ¦  0,11  ¦

¦       ¦воре             ¦     ¦ные фасонные керами- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ческие шпунтованные, ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лекальные 200х175 мм,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ.50 мм,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 21-РСФСР-456-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Раствор цементный    ¦  м3 ¦ 0,012  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦М 400, ГОСТ 28013-89 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦толщиной 70 мм:  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-4.7¦при приготовлении¦  "  ¦Изделия кислотоупор- ¦  т  ¦ 0,152  ¦

¦       ¦раствора на месте¦     ¦ные фасонные керами- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ческие шпунтованные, ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лекальные 200х175 мм,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ.70 мм,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 21-РСФСР-456-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Портландцемент М 400,¦ кг  ¦  9,34  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10178-85        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Песок для строитель- ¦ м3  ¦ 0,012  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ных работ,           ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8736-85         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-4.8¦на готовом раст- ¦  "  ¦Изделия кислотоупор- ¦  т  ¦ 0,152  ¦

¦       ¦воре             ¦     ¦ные фасонные керами- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ческие шпунтованные, ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лекальные 200х175 мм,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ.70 мм,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 21-РСФСР-456-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Раствор цементный    ¦  м3 ¦ 0,0132 ¦

¦       ¦                 ¦     ¦М 400, ГОСТ 28013-89 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦кирпичом кислото-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦упорным прямым:  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦плашмя:          ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-4.9¦при приготовлении¦  "  ¦Кирпич кислотоупорный¦  т  ¦ 0,135  ¦

¦       ¦раствора на месте¦     ¦прямой 230 х 113 х   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦х 65 мм, класс Б,    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 474-90          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Портландцемент М 400,¦ кг  ¦  12,5  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10178-85        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Песок для строитель- ¦  м3 ¦  0,016 ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ных работ,           ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8736-85         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-4. ¦на готовом раст- ¦  "  ¦Кирпич кислотоупорный¦  т  ¦ 0,135  ¦

¦10     ¦воре             ¦     ¦прямой 230 х 113 х   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦х 65 мм, класс Б,    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 474-90          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Раствор цементный    ¦  м3 ¦ 0,014  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦М 400, ГОСТ 28013-89 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦на ребро:        ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-4. ¦при приготовлении¦  "  ¦Кирпич кислотоупорный¦  т  ¦ 0,232  ¦

¦11     ¦раствора на месте¦     ¦прямой 230 х 113 х   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦х 65 мм, класс Б,    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 474-90          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Портландцемент М 400,¦ кг  ¦ 16,69  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10178-85        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Песок для строитель- ¦  м3 ¦ 0,021  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ных работ,           ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8736-85         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-4. ¦на готовом раст- ¦  "  ¦Кирпич кислотоупорный¦  т  ¦ 0,232  ¦

¦12     ¦воре             ¦     ¦прямой 230 х 113 х   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦х 65 мм, класс Б,    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 474-90          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Раствор цементный    ¦  м3 ¦ 0,021  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦М 400, ГОСТ 28013-89 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦в кирпич:        ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-4. ¦при приготовлении¦  "  ¦Кирпич кислотоупорный¦  т  ¦ 0,461  ¦

¦13     ¦раствора на месте¦     ¦прямой 230 х 113 х   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦х 65 мм, класс Б,    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 474-90          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Портландцемент М 400,¦ кг  ¦ 27,84  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10178-85        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Песок для строитель- ¦  м3 ¦ 0,034  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ных работ,           ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8736-85         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-4. ¦на готовом раст- ¦  "  ¦Кирпич кислотоупорный¦  т  ¦ 0,461  ¦

¦14     ¦воре             ¦     ¦прямой 230 х 113 х   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦х 65 мм, класс Б,    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 474-90          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Раствор цементный    ¦  м3 ¦ 0,036  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦М 400, ГОСТ 28013-89 ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-5. Футеровка на эпоксидной замазке

Состав работ:  01.  Сортировка плиток (кирпича,  блоков).  02. Сушка и

просеивание инертных заполнителей.  03. Приготовление замазки. 04. Ог-

рунтовка штучных материалов. 05. Футеровка. 06. Затирка швов.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Футеровка на эпо-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ксидной замазке: ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦плиткой:         ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-5.1¦керамической     ¦ 1 м2¦Плитки керамические  ¦ м2  ¦ 1,01   ¦

¦       ¦глазурованной    ¦     ¦глазурованные        ¦     ¦        ¦

¦       ¦толщиной 6 мм    ¦     ¦150 х 150 мм для     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦внутренней облицовки ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦стен, толщ. 6 мм,    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 6141-91         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Аэросил, марка А-175,¦ кг  ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 14922-17        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ацетон технический,  ¦ кг  ¦  0,115 ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 2768-84 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Смола эпоксидно-диа- ¦ кг  ¦  3,38  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦новая, марка ЭД-20,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10587-84        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  7,64  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Дибутилфталат техни- ¦ кг  ¦  0,21  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ческий, сорт 1,      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8728-77         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полиэтиленполиамин   ¦ кг  ¦  0,33  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(ПЭПА) технический,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка А,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 49-2529-62        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦кислотоупорной   ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦(керамической),  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦толщиной:        ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-5.2¦      20 мм      ¦  "  ¦Плитки кислотоупорные¦  м2 ¦ 1,01   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(керамические) шамот-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ные квадратные       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦150 х 150 мм и прямо-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦угольные 100 х 50 мм,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ. 20 мм,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 961-89          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Аэросил, марка А-175,¦ кг  ¦  0,133 ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 14922-17        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ацетон технический   ¦ кг  ¦  0,144 ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 2768-84 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Смола эпоксидно-диа- ¦ кг  ¦  4,13  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦новая марка ЭД-20,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10587-84        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  7,9   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Дибутилфталат техни- ¦ кг  ¦  0,25  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ческий, сорт 1,      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8728-77         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полиэтиленполиамин   ¦ кг  ¦  0,4   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(ПЭПА) технический,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка А,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 49-2529-62        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-5.3¦       35 мм     ¦  "  ¦Плитки кислотоупорные¦  м2 ¦ 1,01   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(керамические) шамот-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ные квадратные       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦150 х 150 мм и прямо-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦угольные 100 х 50 мм,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ. 35 мм,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 961-89          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Аэросил, марка А-175,¦ кг  ¦  0,14  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 14922-17        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ацетон технический   ¦ кг  ¦  0,159 ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 2768-84 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Смола эпоксидно-диа- ¦ кг  ¦  4,66  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦новая марка ЭД-20,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10587-84        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  9,07  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Дибутилфталат техни- ¦ кг  ¦  0,3   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ческий, сорт 1,      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8728-77         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полиэтиленполиамин   ¦ кг  ¦  0,46  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(ПЭПА) технический,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка А,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 49-2529-62        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-5.4¦из прокатного    ¦  "  ¦Плитки из прокатного ¦  м2 ¦  1,01  ¦

¦       ¦шлакоситалла,    ¦     ¦шлакоситалла, 300 х  ¦     ¦        ¦

¦       ¦толщиной 10 мм   ¦     ¦х 300 мм толщ. 10 мм,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 19246-82   и    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 21-УССР-903-75    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Аэросил, марка А-175,¦ кг  ¦  0,12  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 14922-17        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ацетон технический   ¦ кг  ¦  0,176 ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 2768-84 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Смола эпоксидно-диа- ¦ кг  ¦  4,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦новая марка ЭД-20,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10587-84        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  7,02  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Дибутилфталат техни- ¦ кг  ¦  0,22  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(ПЭПА) технический,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка А,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 49-2529-62        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-5.5¦прессованной из  ¦  "  ¦Плитки прессованные  ¦ м2  ¦  1,01  ¦

¦       ¦шлакоситалла,    ¦     ¦из шлакоситалла,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦толщиной 15 мм   ¦     ¦250 х 250 мм и 300 х ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦300 мм, толщ. 15 мм, ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 19246-82 и      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 21-УССР-903-75    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Аэросил, марка А-175,¦ кг  ¦  0,12  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 14922-17        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ацетон технический   ¦ кг  ¦  0,125 ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 2768-84 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Смола эпоксидно-диа- ¦ кг  ¦  3,62  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦новая марка ЭД-20,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10587-84        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  7,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Дибутилфталат техни- ¦ кг  ¦  0,22  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ческий, сорт 1,      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8728-77         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полиэтиленполиамин   ¦ кг  ¦  0,35  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(ПЭПА) технический,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка А,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 49-2529-62        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦камнелитной (диа-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦базовой) прямо-  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦угольной, толщи- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ной:             ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-5.6¦      18 мм      ¦  "  ¦Плитки камнелитные   ¦ м2  ¦  1,01  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(диабазовые) прямоу- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦гольные, 180 х 115 мм¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ. 18 мм          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 21-РСФСР-682-76   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Аэросил, марка А-175,¦ кг  ¦  0,13  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 14922-17        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ацетон технический   ¦ кг  ¦  0,135 ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 2768-84 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Смола эпоксидно-диа- ¦ кг  ¦  4,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦новая марка ЭД-20,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10587-84        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  7,81  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Дибутилфталат техни- ¦ кг  ¦  0,25  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ческий, сорт 1       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8728-77         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полиэтиленполиамин   ¦ кг  ¦  0,4   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(ПЭПА) технический,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка А,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 49-2529-62        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-5.7¦     30 мм       ¦  "  ¦Плитки камнелитные   ¦  т  ¦  1,01  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(диабазовые) прямоу- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦гольные, 250 х 180 мм¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ. 30 мм,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 21-РСФСР-682876   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Аэросил, марка А-17, ¦ кг  ¦  0,14  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 14922-77        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ацетон технический   ¦ кг  ¦  0,14  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 2768-84 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Смола эпоксидно-диа- ¦ кг  ¦  4,12  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦новая марка ЭД-20,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10587-84        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  8,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Дибутилфталат техни- ¦ кг  ¦  0,27  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ческий, сорт 1,      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8728-77         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полиэтиленполиамин   ¦ кг  ¦  0,41  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(ПЭПА) технический,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка А,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 49-2529-62        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦изделиями фасон- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ными кислотоупор-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ными керамичес-  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦кими, толщиной:  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-5.8¦     50 мм       ¦  "  ¦Изделия кислотоупор- ¦  т  ¦ 0,112  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ные фасонные керами- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ческие шпунтованные, ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лекальные 200х175 мм,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ.50 мм,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 21-РСФСР-456-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Аэросил, марка А-17, ¦ кг  ¦  0,15  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 14922-77        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ацетон технический   ¦ кг  ¦  0,168 ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 2768-84 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Смола эпоксидно-диа- ¦ кг  ¦  4,9   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦новая марка ЭД-20,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10587-84        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  9,53  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Дибутилфталат техни- ¦ кг  ¦  0,32  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ческий, сорт 1,      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8728-77         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полиэтиленполиамин   ¦ кг  ¦  0,49  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(ПЭПА) технический,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка А,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 49-2529-62        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-5.9¦     70 мм       ¦  "  ¦Изделия кислотоупор- ¦  т  ¦ 0,155  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ные фасонные керами- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ческие шпунтованные, ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лекальные 200х175 мм,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ.70 мм,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 21-РСФСР-456-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Аэросил, марка А-17, ¦ кг  ¦  0,23  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 14922-77        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ацетон технический   ¦ кг  ¦  0,19  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 2768-84 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Смола эпоксидно-диа- ¦ кг  ¦  6,46  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦новая марка ЭД-20,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10587-84        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  13,3  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Дибутилфталат техни- ¦ кг  ¦  0,45  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ческий, сорт 1,      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8728-77         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полиэтиленполиамин   ¦ кг  ¦  0,65  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(ПЭПА) технический,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка А,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 49-2529-62        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦кирпичом кислото-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦упорным прямым:  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-5. ¦плашмя           ¦  "  ¦Кирпич кислотоупорный¦  т  ¦ 0,138  ¦

¦10     ¦                 ¦     ¦прямой 230 х 113 х   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦х 65 мм, класс Б,    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 474-90          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Аэросил марка А-175, ¦ кг  ¦  0,24  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 14922-77        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ацетон технический   ¦ кг  ¦  0,2   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 2768-84 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Смола эпоксидно-диа- ¦ кг  ¦  6,45  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦новая марка ЭД-20,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10587-84        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  13,1  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Дибутилат техничес-  ¦ кг  ¦  0,45  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кий, сорт 1,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8728-77         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полиэтиленполиамин   ¦ кг  ¦  0,65  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(ПЭПА) технический   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка А,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 49-2529-62        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-5. ¦на ребро         ¦  "  ¦Кирпич кислотоупорный¦  т  ¦ 0,236  ¦

¦11     ¦                 ¦     ¦прямой 230 х 113 х   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦х 65 мм, класс Б,    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 474-90          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Аэросил марка А-175, ¦ кг  ¦  0,39  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 14922-77        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ацетон технический   ¦ кг  ¦  0,3   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 2768-84 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Смола эпоксидно-диа- ¦ кг  ¦  10,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦новая марка ЭД-20,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10587-84        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  21,2  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Дибутилат техничес-  ¦ кг  ¦  0,7   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кий, сорт 1,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8728-77         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полиэтиленполиамин   ¦ кг  ¦  1,06  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(ПЭПА) технический   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка А,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 49-2529-62        ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-6. Футеровка на замазке на основе эпоксидно-сланцевой

композиции

Состав работ:  01.  Сортировка плиток (кирпича,  блоков).  02. Сушка и

просеивание инертных наполнителей.  03. Огрунтовка штучных материалов.

04. Приготовление замазки. 05. Футеровка. 06. Затирка швов.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Футеровка на за- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦мазке на основе  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦эпоксидно-сланце-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦вой композиции:  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦плиткой:         ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦кислотоупорной   ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦(керамической),  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦толщиной:        ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-6.1¦      20 мм      ¦ 1 м2¦Плитки кислотоупорные¦  м2 ¦  1,01  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(керамические) шамот-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ные квадратные       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦150 х 150 мм и прямо-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦угольные 100 х 50 мм ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ. 20 мм,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 961-89          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Аэросил  марка А-175,¦ кг  ¦  0,09  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 14922-77        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ацетон технический,  ¦ кг  ¦  0,02  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 2768-84 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Модификатор сланцевый¦ кг  ¦  2,62  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦"Сламор"             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полиэтиленполиамин   ¦ кг  ¦  0,3   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(ПЭПА) технический,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка А,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 49-2529-62        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Смола эпоксидно-диа- ¦ кг  ¦  3,28  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦новая марка ЭД-20,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10587-84        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  6,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-6.2¦      35 мм      ¦  "  ¦Плитки кислотоупорные¦  м2 ¦  1,01  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(керамические) шамот-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ные квадратные       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦150 х 150 мм и прямо-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦угольные 100 х 50 мм ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ. 35 мм,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 961-89          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Аэросил марка А-175, ¦ кг  ¦  0,11  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 14922-77        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ацетон технический,  ¦ кг  ¦  0,02  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 2768-84 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Модификатор сланцевый¦ кг  ¦  3,03  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦"Сламор"             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полиэтиленполиамин   ¦ кг  ¦  0,37  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(ПЭПА) технический   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка А,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 49-2529-62        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Смола эпоксидно-диа- ¦ кг  ¦  3,8   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦новая, марка ЭД-20,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10587-84        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  6,93  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-6.3¦шлакоситалла     ¦  "  ¦Плитки из прокатного ¦ м2  ¦  1,01  ¦

¦       ¦толщиной 10 мм   ¦     ¦шлакоситала          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦300 х 300 мм,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ. 10 мм,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 19246-73  и     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 21-УССР-903-75    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Аэросил, марка А-175,¦ кг  ¦  0,13  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 14922-77        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ацетон технический,  ¦ кг  ¦  0,02  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 2768-84 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Модификатор сланцевый¦ кг  ¦  2,11  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦"Сламор"             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полиэтиленполиамин   ¦ кг  ¦  0,26  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(ПЭПА) технический   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка А,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 49-2529-62        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Смола эпоксидно-диа- ¦ кг  ¦  2,65  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦новая марка ЭД-20,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10587-84        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  7,58  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-6.4¦пресованной из   ¦  "  ¦Плитки прессованные  ¦ м2  ¦  1,01  ¦

¦       ¦шлакоситалла     ¦     ¦из шлакоситалла      ¦     ¦        ¦

¦       ¦толщиной 15 мм   ¦     ¦250 х 250 мм, 300 х  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦х 300 мм, толщ.15 мм,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 19246-73 и      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 21-УССР-903-75    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Аэросил, марка А-175,¦ кг  ¦  0,13  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 14922-77        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ацетон технический,  ¦ кг  ¦  0,02  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 2768-84 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Модификатор сланцевый¦ кг  ¦  2,14  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦"Сламор"             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полиэтиленполиамин   ¦ кг  ¦  0,26  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(ПЭПА) технический   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка А,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 49-2529-62        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Смола эпоксидно-диа- ¦ кг  ¦  2,67  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦новая марка ЭД-20,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10587-84        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  7,65  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-7. Футеровка на мастике "битуминоль"

Состав работ: 01. Сортировка плиток (кирпича). 02. Просеивание и сушка

наполнителей.  03. Приготовление мастики. 04. Огрунтовка штучных мате-

риалов. 05. Футеровка. 06. Затирка швов.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Футеровка на мас-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦тике "битуминоль":     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦плиткой:         ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-7.1¦кислотоупорной   ¦ 1 м2¦Плитки кислотоупорные¦  м2 ¦  1,01  ¦

¦       ¦(керамической),  ¦     ¦(керамические) шамот-¦     ¦        ¦

¦       ¦толщиной 35 мм   ¦     ¦ные квадратные       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦150 х 150 мм и прямо-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦угольные 100 х 50 мм ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ. 35 мм,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 961-89          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Асбест хризотиловый, ¦ кг  ¦  0,31  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка К-6-45,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 12871-83Е       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бензин авиационный   ¦ кг  ¦  0,07  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Б-70, ТУ 38-10913-82 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Битум нефтяной       ¦ кг  ¦  6,26  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦строительный,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БН-90/10,      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 6617-76         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  4,95  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦кирпичом кислото-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦упорным прямым:  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-7.2¦плашмя           ¦  "  ¦Кирпич кислотоупорный¦  т  ¦ 0,138  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦прямой 230 х 113 х   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦х 65 мм, класс Б,    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 474-90          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Асбест хризотиловый, ¦ кг  ¦  0,4   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка К-6-45,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 12871-83Е       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бензин авиационный   ¦ кг  ¦  0,09  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Б-70, ТУ 38-10913-82 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Битум нефтяной       ¦ кг  ¦  8,12  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦строительный,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БН-90/10,      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 6617-76         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  6,45  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-7.3¦на ребро         ¦  "  ¦Кирпич кислотоупорный¦  т  ¦ 0,236  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦прямой 230 х 113 х   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦х 65 мм, класс Б,    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 474-90          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Асбест хризотиловый, ¦ кг  ¦  0,67  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка К-6-45,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 12871-83Е       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бензин авиационный   ¦ кг  ¦  0,15  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Б-70, ТУ 38-10913-82 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Битум нефтяной       ¦ кг  ¦  13,3  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦строительный,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БН-90/10,      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 6617-76         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  10,6  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-8. Футеровка на силикатной кислотоупорной замазке впусто-

шовку

Состав работ: 01. Сортировка плиток (кирпича). 02. Просеивание и сушка

наполнителей.  03. Приготовление раствора жидкого стекла. 04. Смешива-

ние отвердителя и наполнителя.  05.  Приготовление замазки. 06. Огрун-

товка основания. 07. Шпатлевка. 08. Футеровка.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Футеровка на си- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ликатной кислото-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦упорной замазке  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦впустошовку:     ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-8.1¦плиткой кислото- ¦ 1 м2¦Плитки кислотоупорные¦ м2  ¦  1,01  ¦

¦       ¦упорной (керами- ¦     ¦(керамические) шамот-¦     ¦        ¦

¦       ¦ческой), толщиной¦     ¦ные квадратные       ¦     ¦        ¦

¦       ¦35 мм            ¦     ¦150 х 150 мм и прямо-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦угольные 100 х 50 мм ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ. 35 мм,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 961-89          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Натрий кремнефторис- ¦ кг  ¦  1,27  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦тый технический,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 87-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Стекло натриевое жид-¦ кг  ¦  8,47  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кое, ГОСТ 13078-81   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  18,9  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦кирпичом кислото-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦упорным прямым:  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-8.2¦плашмя           ¦  "  ¦Кирпич кислотоупорный¦  т  ¦ 0,137  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦прямой 230 х 113 х   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦х 65 мм, класс Б,    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 474-90          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Натрий кремнефторис- ¦ кг  ¦  1,58  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦тый технический,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 87-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Стекло натриевое жид-¦ кг  ¦  10,5  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кое, ГОСТ 13078-81   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  23,9  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-8.3¦на ребро         ¦  "  ¦Кирпич кислотоупорный¦  т  ¦ 0,226  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦прямой 230 х 113 х   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦х 65 мм, класс Б,    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 474-90          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Натрий кремнефторис- ¦ кг  ¦  2,5   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦тый технический,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 87-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Стекло натриевое жид-¦ кг  ¦  16,7  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кое, ГОСТ 13078-81   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  38,7  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-8.4¦в кирпич         ¦  "  ¦Кирпич кислотоупорный¦  т  ¦ 0,448  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦прямой 230 х 113 х   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦х 65 мм, класс Б,    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 474-90          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Натрий кремнефторис- ¦ кг  ¦  4,89  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦тый технический,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 87-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Стекло натриевое жид-¦ кг  ¦  32,6  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кое, ГОСТ 13078-81   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  76,8  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-9. Футеровка  на портландцементном растворе впустошовку

Состав работ: 01. Сортировка плиток (кирпича). 02. Приготовление раст-

вора. 03. Футеровка.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Футеровка на     ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦портландцементном¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦растворе впусто- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦шовку:           ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦плиткой кислотоу-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦порной (керами-  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ческой):         ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦толщиной 35 мм:  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-9.1¦при приготовлении¦ 1 м2¦Плитки кислотоупорные¦  м2 ¦  1,01  ¦

¦       ¦раствора на месте¦     ¦(керамические) шамот-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ные квадратные 150 х ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦х 150 мм и прямо-    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦угольные 100 х 50 мм,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ. 35 мм,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 961-89          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Портландцемент М 400,¦ кг  ¦  7,35  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10178-85        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Песок для строитель- ¦ м3  ¦  0,009 ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ных работ,           ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8736-85         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-9.2¦на готовом рас-  ¦  "  ¦Плитки кислотоупорные¦  м2 ¦  1,01  ¦

¦       ¦творе            ¦     ¦(керамические) шамот-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ные квадратные 150 х ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦х 150 мм и прямо-    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦угольные 100 х 50 мм,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ. 35 мм,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 961-89          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Раствор цементный    ¦  м3 ¦  0,012 ¦

¦       ¦                 ¦     ¦М 400, ГОСТ 28013-89 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦кирпичом кислото-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦упорным прямым:  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦плашмя:          ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-9.3¦при приготовлении¦  "  ¦Кирпич кислотоупорный¦  т  ¦ 0,136  ¦

¦       ¦раствора на месте¦     ¦прямой 230 х 113 х   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦х 65 мм, класс Б,    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 474-90          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Портландцемент М 400,¦ кг  ¦  9,44  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10178-85        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Песок для строитель- ¦  м3 ¦  0,012 ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ных работ,           ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8736-85         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-9.4¦на готовом раст- ¦  "  ¦Кирпич кислотоупорный¦  т  ¦ 0,136  ¦

¦       ¦воре             ¦     ¦прямой 230 х 113 х   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦х 65 мм, класс Б,    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 474-90          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Раствор цементный    ¦  м3 ¦ 0,016  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦М 400, ГОСТ 28013-89 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦на ребро:        ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-9.5¦при приготовлении¦  "  ¦Кирпич кислотоупорный¦  т  ¦ 0,226  ¦

¦       ¦раствора на месте¦     ¦прямой 230 х 113 х   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦х 65 мм, класс Б,    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 474-90          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Портландцемент М 400,¦ кг  ¦  15,3  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10178-85        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Песок для строитель- ¦  м3 ¦ 0,019  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ных работ,           ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8736-85         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-9.6¦на готовом раст- ¦  "  ¦Кирпич кислотоупорный¦  т  ¦ 0,226  ¦

¦       ¦воре             ¦     ¦прямой 230 х 113 х   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦х 65 мм, класс Б,    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 474-90          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Раствор цементный    ¦  м3 ¦ 0,021  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦М 400, ГОСТ 28013-89 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦в кирпич:        ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-9.7¦при приготовлении¦  "  ¦Кирпич кислотоупорный¦  т  ¦ 0,442  ¦

¦       ¦раствора на месте¦     ¦прямой 230 х 113 х   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦х 65 мм, класс Б,    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 474-90          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Портландцемент М 400,¦ кг  ¦  30,9  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10178-85        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Песок для строитель- ¦  м3 ¦ 0,039  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ных работ,           ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8736-85         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-9.8¦на готовом раст- ¦  "  ¦Кирпич кислотоупорный¦  т  ¦ 0,442  ¦

¦       ¦воре             ¦     ¦прямой 230 х 113 х   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦х 65 мм, класс Б,    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 474-90          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Раствор цементный    ¦  м3 ¦ 0,051  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦М 400, ГОСТ 28013-89 ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-10. Футеровка на силикатной замазке с одновременным

заполнением швов замазкой Арзамит-5

Состав работ: 01. Сортировка плиток (кирпича). 02. Просеивание и сушка

инертных наполнителей.  03. Смешивание отвердителя и наполнителя . 04.

Приготовление раствора жидкого стекла.  05.  Приготовление  грунтовки,

шпатлевки,  замазки. 06. Огрунтовка основания. 07. Шпатлевка. 08. При-

готовление замазки Арзамит-5.  09.  Огрунтовка штучных материалов. 10.

Футеровка. 11. Затирка швов.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Футеровка на си- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ликатной замазке ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦с одновременным  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦заполнением швов ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦замазкой Арза-   ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦мит-5:           ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦плиткой          ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦керамической     ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦(кислотоупорной),¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦толщиной:        ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-10.¦    20 мм        ¦ 1 м2¦Плитки кислотоупорные¦  м2 ¦  1,01  ¦

¦1      ¦                 ¦     ¦(керамические) шамот-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ные квадратные 150 х ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦х 150 мм и прямо-    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦угольные 100 х 50 мм,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ. 20 мм,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 961-89          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  0,79  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦порошок              ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  0,65  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦раствор              ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Натрий кремнефторис- ¦ кг  ¦  1,12  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦тый технический,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 87-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Стекло натриевое жид-¦ кг  ¦  7,52  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кое, ГОСТ 13078-81   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦ 16,74  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-10.¦    35 мм        ¦  "  ¦Плитки кислотоупорные¦  м2 ¦  1,01  ¦

¦2      ¦                 ¦     ¦(керамические) шамот-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ные квадратные 150 х ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦х 150 мм и прямо-    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦угольные 100 х 50 мм,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ. 35 мм,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 961-89          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5    ¦ кг  ¦  1,39  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦порошок,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ-6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  1,15  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦раствор,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ-6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Натрий кремнефторис- ¦ кг  ¦  1,12  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦тый технический,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 87-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Стекло натриевое жид-¦ кг  ¦  7,52  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кое, ГОСТ 13078-81   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦ 16,74  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦изелиями фасон-  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ными кислотоупор-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ными, толщиной:  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-10.¦    50 мм        ¦  "  ¦Изделия кислотоупор- ¦  т  ¦ 0,111  ¦

¦3      ¦                 ¦     ¦ные фасонные керами- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ческие шпунтованные, ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лекальные 200х175 мм,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ.50 мм,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ-21-РСФСР-456-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  2,52  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦порошок              ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  2,05  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦раствор              ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Натрий кремнефторис- ¦ кг  ¦  1,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦тый технический,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 87-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Стекло натриевое жид-¦ кг  ¦  7,36  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кое, ГОСТ 13078-81   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦ 16,36  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-10.¦    70 мм        ¦  "  ¦Изделия кислотоупор- ¦  т  ¦ 0,155  ¦

¦4      ¦                 ¦     ¦ные фасонные керами- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ческие шпунтованные, ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лекальные 200 х 175 х¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦х 70 мм, толщ. 70 мм,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 21-РСФСР-456-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  4,13  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦порошок              ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  3,37  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦раствор              ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Натрий кремнефторис- ¦ кг  ¦  1,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦тый технический,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 87-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Стекло натриевое жид-¦ кг  ¦  7,36  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кое, ГОСТ 13078-81   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦ 24,82  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-10.¦кирпичом кислото-¦  "  ¦Кирпич кислотоупорный¦  т  ¦ 0,138  ¦

¦5      ¦упорным прямым   ¦     ¦прямой 230 х 113 х   ¦     ¦        ¦

¦       ¦плашмя           ¦     ¦х 65 мм, класс Б,    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 474-90          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  3,99  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦порошок              ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  3,26  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦раствор              ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Натрий кремнефторис- ¦ кг  ¦  1,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦тый технический,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 87-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Стекло натриевое жид-¦ кг  ¦  7,36  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кое, ГОСТ 13078-81   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦ 16,36  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

РАЗДЕЛ 02 . КЛАДКА ИЗ КИСЛОТОУПОРНОГО КИРПИЧА

И КРУПНОРАЗМЕРНОЙ КЕРАМИКИ

Таблица 13-11. Кладка на кислотоупорной силикатной замазке

Состав работ:  01.  Сортировка кладочного материала. 02. Просеивание и

сушка инертных наполнителей.  03.  Смешивание отвердителя с наполните-

лем.  04. Приготовление раствора жидкого стекла. 05. Приготовление за-

мазки.  06. Огрунтовка основания. 07. Шпатлевка основания. 08. Кладка.

09. Затирка швов.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Кладка на кисло- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦тоупорной силика-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦тной замазке:    ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-11.¦кирпичом         ¦ 1 м3¦Кирпич кислотоупорный¦  т  ¦  2,018 ¦

¦1      ¦кислотоупорным   ¦     ¦прямой 230 х 113 х   ¦     ¦        ¦

¦       ¦прямым (сводов,  ¦     ¦х 65 мм, класс Б,    ¦     ¦        ¦

¦       ¦перегородок)     ¦     ¦ГОСТ 474-90          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Натрий кремнефторис- ¦ кг  ¦  12,5  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦тый технический,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 87-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Стекло натриевое жид-¦ кг  ¦  85,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кое, ГОСТ 13078-81   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  0,247 ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-11.¦Изделиями фасон- ¦  "  ¦Изделия фасонные кис-¦  т  ¦  2,2   ¦

¦2      ¦ными кислотоупор-¦     ¦лотоупорные керами-  ¦     ¦        ¦

¦       ¦ными и керамичес-¦     ¦ческие 200 х 175 х   ¦     ¦        ¦

¦       ¦кими для опорных ¦     ¦х 70 мм, для опорных ¦     ¦        ¦

¦       ¦конструкций (ко- ¦     ¦конструкций,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦лосниковые ре-   ¦     ¦ТУ 21-РСФСР-456-     ¦     ¦        ¦

¦       ¦шетки)           ¦     ¦Натрий кремнефторис- ¦ кг  ¦  2,8   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦тый технический,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 87-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Стекло натриевое жид-¦ кг  ¦  18,8  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кое, ГОСТ 13078-81   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  45,1  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-12. Кладка кирпичом кислотоупорным на замазке Арзамит-5

Состав работ:  01.  Сортировка кирпича. 02. Приготовление замазки. 03.

Огрунтовка кирпича. 04. Кладка. 05. Затирка швов.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦Е13-12.¦Кладка кирпичом  ¦ 1 м3¦Кирпич кислотоупорный¦  т  ¦  2,02  ¦

¦1      ¦кислотоупорным на¦     ¦прямой 230 х 113 х   ¦     ¦        ¦

¦       ¦замазке Арзамит-5¦     ¦х 65 мм, класс Б,    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 474-90          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦ 137,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦порошок, ТУ 6-05-    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦ 107,1  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦раствор,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

РАЗДЕЛ 03. ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Таблица 13-13. Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей

Состав работ: 01. Очистка поверхностей. 02. Приготовление грунтовоч-

ных составов. 03. Огрунтовка поверхностей.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Огрунтовка бетон-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ных и оштукату-  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ренных поверхнос-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦тей:             ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦битумной грунтов-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦кой:             ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-13.¦первый слой      ¦ 100 ¦Битум нефтяной       ¦ кг  ¦  5,9   ¦

¦1      ¦                 ¦  м2 ¦строительный,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БН-70/30,      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 6617-76         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Уайт-спирит,         ¦ кг  ¦  2,16  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-76         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бумага шлифовальная  ¦ м2  ¦  1,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,4   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-13.¦последующий слой ¦  "  ¦Битум нефтяной       ¦ кг  ¦  4,0   ¦

¦2      ¦                 ¦     ¦строительный,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БН-70/30,      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 6617-76         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Уайт-спирит,         ¦ кг  ¦  1,5   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-76         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦лаком:           ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦БТ-577:          ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-13.¦первый слой      ¦  "  ¦Уайт-спирит,         ¦ кг  ¦  2,0   ¦

¦3      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-76         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Лак БТ-577, ГОСТ     ¦ кг  ¦  12,7  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦5631-79              ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бумага шлифовальная  ¦ м2  ¦  1,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,4   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-13.¦последующий слой ¦  "  ¦Уайт-спирит,         ¦ кг  ¦  1,35  ¦

¦4      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-76         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Лак БТ-577, ГОСТ     ¦ кг  ¦  8,3   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦5631-79              ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦     ХС-76:      ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-13.¦первый слой      ¦  "  ¦Лак ХС-76 химстойкий,¦ кг  ¦  22,3  ¦

¦5      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 9255-81         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  9,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бумага шлифовальная  ¦ м2  ¦  1,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,4   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-13.¦последующий слой ¦  "  ¦Лак ХС-76 химстойкий,¦ кг  ¦  16,0  ¦

¦6      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 9255-81         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  6,4   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦     ХВ-784:     ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-13.¦первый слой      ¦  "  ¦Лак ХВ-784,          ¦ кг  ¦  19,1  ¦

¦7      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7313-75         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  7,61  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бумага шлифовальная  ¦ м2  ¦  1,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,4   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-13.¦последующий слой ¦  "  ¦Лак ХВ-784,          ¦ кг  ¦  13,2  ¦

¦8      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7313-75         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  5,42  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ХВ-784 с наполни-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦телем:           ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-13.¦первый слой      ¦  "  ¦Лак ХВ-784,          ¦ кг  ¦  18,5  ¦

¦9      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7313-75         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  4,85  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  5,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бумага шлифовальная  ¦ м2  ¦  1,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,4   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-13.¦последующий слой ¦  "  ¦Лак ХВ-784,          ¦ кг  ¦  13,6  ¦

¦  10   ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7313-75         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  3,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  3,3   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦грунт-шпатлевкой ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ЭП-0010:         ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-13.¦первый слой      ¦  "  ¦Шпатлевка ЭП-0010,   ¦ кг  ¦  16,2  ¦

¦  11   ¦                 ¦     ¦ГОСТ 28379-89        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Отвердитель N 1,     ¦ кг  ¦  1,25  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-10-1263-77      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  3,39  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бумага шлифовальная  ¦ м2  ¦  1,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,4   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-13.¦последующий слой ¦  "  ¦Шпатлевка ЭП-0010,   ¦ кг  ¦  11,0  ¦

¦  12   ¦                 ¦     ¦ГОСТ 28379-89        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Отвердитель N 1,     ¦ кг  ¦  0,93  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-10-1263-77      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  2,31  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦компаундом ЭД-20:¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-13.¦грунтовочный слой¦  "  ¦Полиэтиленполиамин   ¦ кг  ¦  1,62  ¦

¦  13   ¦                 ¦     ¦(ПЭПА) технический,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка А,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 49-2529-62        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  5,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Смола эпоксидная, мар- кг  ¦ 16,27  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ка ЭД-20,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10587-84        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  10,6  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Дибутилфталат техни- ¦ кг  ¦  3,2   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ческий, сорт 1,      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8728-77         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бумага шлифовальная  ¦ м2  ¦  1,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,4   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-13.¦покрывной слой   ¦  "  ¦Полиэтиленполиамин   ¦ кг  ¦  1,62  ¦

¦ 14    ¦                 ¦     ¦(ПЭПА) технический,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка А,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 49-2529-62        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  8,3   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Смола эпоксидная, мар- кг  ¦ 16,27  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ка ЭД-20,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10587-84        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  10,6  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Дибутилфталат техни- ¦ кг  ¦  3,2   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ческий, сорт 1,      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8728-77         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-14. Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей

лаком этинолевым

Состав работ: 01. Очистка поверхностей. 02. Приготовление грунтовоч-

ного состава. 03. Огрунтовка поверхностей.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦Е13-14.¦Огрунтовка бетон-¦ 100 ¦Ксилол нефтяной, мар-¦ кг  ¦  4,4   ¦

¦1      ¦ных и оштукату-  ¦  м2 ¦ка А, ГОСТ 9410-78   ¦     ¦        ¦

¦       ¦ренных поверхнос-¦     ¦Лак этинолевый       ¦ кг  ¦  28,4  ¦

¦       ¦тей лаком этино- ¦     ¦Бумага шлифовальная  ¦ м2  ¦  1,0   ¦

¦       ¦левым            ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,4   ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-15. Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей эпок-

сидносланцевым составом без растворителя

Состав работ: 01. Очистка поверхностей. 02. Приготовление состава.

03. Огрунтовка поверхностей.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Oгрунтовка бетон-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ных и оштукату-  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ренных поверхнос-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦тей эпоксидно-   ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦сланцевым соста- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦вом без раствори-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦теля:            ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-15.¦составом ЭСД-2   ¦100  ¦Смола эпоксидная, мар- кг  ¦ 28,54  ¦

¦1      ¦                 ¦ м2  ¦ка ЭД-20,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10587-84        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Модификатор сланцевый¦ кг  ¦ 28,54  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦"Сламор"             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полиэтиленполиамин   ¦ кг  ¦  2,92  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(ПЭПА) технический,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка А,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 49-2529-62        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ацетон технический,  ¦ кг  ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 2768-84 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бумага шлифовальная  ¦ м2  ¦  1,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,4   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-15.¦составом "эслафур"  "  ¦Фурфурол технический,¦ кг  ¦  2,92  ¦

¦2      ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 10437-80¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Смола эпоксидная, мар- кг  ¦ 28,54  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ка ЭД-20,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10587-84        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Модификатор сланцевый¦ кг  ¦ 28,54  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦"Сламор"             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полиэтиленполиамин   ¦ кг  ¦  2,92  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(ПЭПА) технический,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка А,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 49-2529-62        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ацетон технический,  ¦ кг  ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 2768-84 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бумага шлифовальная  ¦ м2  ¦  1,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,4   ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-16. Огрунтовка металлических поверхностей

Состав работ: 01. Приготовление составов. 02. Огрунтовка поверхностей.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Огрунтовка метал-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦лических поверх- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ностей:          ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦за один раз      ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦грунтовкой:      ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-16.¦   ХС-010        ¦ 100 ¦Грунтовка  ХС-010    ¦ кг  ¦  10,9  ¦

¦1      ¦                 ¦  м2 ¦химстойкая,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 9355-81         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  2,97  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-16.¦   ХС-068        ¦  "  ¦Грунтовка ХС-068,    ¦ кг  ¦  12,2  ¦

¦2      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 23494-79        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  6,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-16.¦цинковой протек- ¦     ¦Порошок цинковый     ¦ кг  ¦  31,2  ¦

¦3      ¦торной, кистью   ¦  "  ¦ПЦ-1, ГОСТ 12601-76Е ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Лак ХВ-784,          ¦ кг  ¦  7,83  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7313-75         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-16.¦     ФЛ-ОЗК      ¦  "  ¦Грунтовка ФЛ-ОЗК,    ¦ кг  ¦  8,79  ¦

¦4      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 9109-81         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ксилол нефтяной, мар-¦ кг  ¦  1,42  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ка А, ГОСТ 9410-72   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-16.¦     ХС-059      ¦  "  ¦Грунтовка ХС-059,    ¦ кг  ¦ 15,37  ¦

¦5      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 23494-79        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  6,9   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-16.¦     ГФ-021      ¦  "  ¦Грунтовка ГФ-021,    ¦ кг  ¦  8,36  ¦

¦6      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 23494-79        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ксилол нефтяной, мар-¦ кг  ¦  1,52  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ка А, ГОСТ 9410-72   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-16.¦     ВЛ-02       ¦  "  ¦Грунтовка фосфатирую-¦ кг  ¦  13,1  ¦

¦7      ¦                 ¦     ¦щая ВЛ-2,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 12707-77        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  3,98  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 648, ГОСТ 18188-72 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-16.¦     АК-070      ¦  "  ¦Грунтовка АК-070,    ¦ кг  ¦  14,1  ¦

¦8      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 25129-82        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  2,23  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-5, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-16.¦     ЭП-057      ¦  "  ¦Грунтовка ЭП-057     ¦ кг  ¦  40,6  ¦

¦9      ¦                 ¦     ¦Отвердитель N 3,     ¦ кг  ¦  2,84  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-10-1091-71      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ксилол нефтяной, мар-¦ кг  ¦  3,06  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ка А, ГОСТ 9410-78   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ацетон технический,  ¦ кг  ¦  1,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 2768-84 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-16.¦лаком БТ-577     ¦  "  ¦Лак БТ-577,          ¦ кг  ¦  8,46  ¦

¦  10   ¦                 ¦     ¦ГОСТ 5631-79         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Уайт-спирит,         ¦ кг  ¦  1,33  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-72         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-16.¦грунт-шпатлевкой ¦  "  ¦Шпатлевка ЭП-0010,   ¦ кг  ¦  11,0  ¦

¦  11   ¦ЭП-0010          ¦     ¦ГОСТ 28379-89        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  2,3   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Отвердитель N 1,     ¦ кг  ¦  9,4   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-10-1263-77      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-16.¦компаундом ЭД-20 ¦  "  ¦Смола эпоксидная     ¦ кг  ¦  16,2  ¦

¦  12   ¦                 ¦     ¦марка ЭД-20,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10587-84        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полиэтиленполиамин   ¦ кг  ¦  2,17  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(ПЭПА) технический   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка А,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 49-2529-62        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  8,35  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука адезитовая кис- ¦ кг  ¦  10,7  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Дибутилфталат техни- ¦ кг  ¦  3,2   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ческий, сорт 1,      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8728-77         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-17. Огрунтовка металлических поверхностей

Состав работ: 01. Приготовление составов. 02. Огрунтовка поверхностей.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Огрунтовка метал-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦лических поверх- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ностей:          ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦за один раз грун-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦товками:         ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-17.¦ПФ-020           ¦ 100 ¦Грунтовка ПФ-020,    ¦ кг  ¦  6,5   ¦

¦1      ¦                 ¦  м2 ¦ТУ 6-10-1340-84      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ксилол нефтяной, мар-¦ кг  ¦  1,4   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ка А, ГОСТ 9410-78   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-17.¦ПФ-0142          ¦  "  ¦Грунтовка ПФ-0142    ¦ кг  ¦  7,1   ¦

¦2      ¦                 ¦     ¦ТУ 6-10-1698-78,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ксилол нефтяной, мар-¦ кг  ¦  1,71  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ка А, ГОСТ 9410-78   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-17.¦ВЛ-023           ¦  "  ¦Грунотовка фосфати-  ¦ кг  ¦  16,3  ¦

¦3      ¦                 ¦     ¦рующая ВЛ-023,       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 12707-77        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  1,73  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 648, ГОСТ 18188-72 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-17.¦ГФ-017           ¦  "  ¦Грунтовка ГФ-017"ОК",¦ кг  ¦  10,2  ¦

¦4      ¦                 ¦     ¦ОСТ 6-10-428-79      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ксилол нефтяной, мар-¦ кг  ¦  1,63  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ка А, ГОСТ 9410-78   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-17.¦ГФ-0163          ¦  "  ¦Грунтовка ГФ-0163    ¦ кг  ¦  8,66  ¦

¦5      ¦                 ¦     ¦ОСТ 6-10-409-77      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ксилол нефтяной, мар-¦ кг  ¦  1,4   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ка А, ГОСТ 9410-78   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-18. Огрунтовка металлических поверхностей

Состав работ: 01. Приготовление составов. 02. Огрунтовка поверхностей.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦Огрунтовка метал-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦лических поверх- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ностей:          ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦за один раз грун-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦товками:         ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-18.¦ХВ-050           ¦ 100 ¦Грунтовка ХВ-050,    ¦ кг  ¦  15,0  ¦

¦1      ¦                 ¦  м2 ¦ОСТ 6-10-314-79      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  6,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-18.¦ГФ-0119          ¦  "  ¦Грунтовка ГФ-0119,   ¦ кг  ¦  10,0  ¦

¦2      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 23343-78        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Уайт-спирит,         ¦ кг  ¦  1,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ксилол нефтяной, мар-¦ кг  ¦  1,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ка А, ГОСТ 9410-78   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-19. Огрунтовка металических поверхностей

Состав работ: 01. Приготовление составов. 02. Огрунтовка поверхностей.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Огрунтовка метал-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦лических поверх- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ностей:          ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦эпоксидно-сланце-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦вым составом без ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦растворителя:    ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-19.¦ЭСД-2            ¦ 100 ¦Смола эпоксидная мар-¦ кг  ¦ 24,84  ¦

¦1      ¦                 ¦  м2 ¦ки ЭД-20,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10587-84        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Модификатор сланцевый¦ кг  ¦ 24,84  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦"Сламор"             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полиэтиленполиамин   ¦ кг  ¦  2,52  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(ПЭПА) технический,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка А,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 49-2529-62        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ацетон технический,  ¦ кг  ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 2768-84 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-19.¦"эслафур"        ¦  "  ¦Смола эпоксидная мар-¦ кг  ¦ 24,84  ¦

¦2      ¦                 ¦     ¦ки ЭД-20,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10587-84        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Модификатор сланцевый¦ кг  ¦ 24,84  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦"Сламор"             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полиэтиленполиамин   ¦ кг  ¦  2,52  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(ПЭПА) технический,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка А,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 49-2529-62        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Фурфурол технический,¦ кг  ¦  2,52  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 10437-80¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ацетон технический,  ¦ кг  ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 2768-84 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-20. Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных

поверхностей

Состав работ: 01. Приготовление составов. 02. Окраска поверхностей.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Окраска огрунто- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ванных бетонных и¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦оштукатуренных   ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦поверхностей:    ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦лаками:          ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-20.¦ХВ-784           ¦ 100 ¦Лак ХВ-784,          ¦ кг  ¦ 12,66  ¦

¦1      ¦                 ¦  м2 ¦ГОСТ 7313-75         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  6,35  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-20.¦ХС-76            ¦  "  ¦Лак ХС-76 химстойкий,¦ кг  ¦ 14,54  ¦

¦2      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 9355-81         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  5,88  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-20.¦БТ-577           ¦  "  ¦Лак БТ-577,          ¦ кг  ¦  7,8   ¦

¦3      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 5631-79         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Уайт-спирит,         ¦ кг  ¦  2,98  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-20.¦ПФ-170           ¦  "  ¦Лак кремнеорганичес- ¦ кг  ¦  7,8   ¦

¦4      ¦                 ¦     ¦кий, термостойкий,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка ПФ-170,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 15907-70        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Сольвент каменноуго- ¦ кг  ¦  1,9   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦льный технический,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка Б, ГОСТ 1928-79¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-20.¦ХС-724           ¦  "  ¦Лак ХС-724,          ¦ кг  ¦  18,3  ¦

¦5      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 23494-79        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  4,98  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦красками:        ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-20.¦БТ-177 серебрис- ¦  "  ¦Краска БТ-177,       ¦ кг  ¦  8,2   ¦

¦6      ¦тая              ¦     ¦ГОСТ 5631-79         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ксилол нефтяной, мар-¦ кг  ¦  1,34  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ка А, ГОСТ 9410-78   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-20.¦Э-КЧ-26          ¦  "  ¦Краски водно-диспер- ¦ кг  ¦  11,7  ¦

¦7      ¦                 ¦     ¦сионные стиролбута-  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦диеновые ВД-КЧ-26,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 28196-89        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Вода питьевая,       ¦  м3 ¦  0,35  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2874-82         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,05  ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-21. Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных по-

верхностей

Состав работ: 01. Приготовление составов. 02. Окраска поверхностей.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Окраска огрунто- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ванных бетонных и¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦оштукатуренных   ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦поверхностей:    ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦эмалями:         ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-21.¦КЧ-728           ¦ 100 ¦Эмаль КЧ-728,        ¦ кг  ¦  10,7  ¦

¦1      ¦                 ¦  м2 ¦ТУ 6-10-590-75       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Уайт-спирит,         ¦ кг  ¦  6,88  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-21.¦ПФ-133           ¦  "  ¦Эмаль ПФ-133,        ¦ кг  ¦  8,8   ¦

¦2      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 926-82          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ксилол нефтяной, мар-¦ кг  ¦  1,08  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ка А, ГОСТ 9410-78   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-21.¦ПФ-837           ¦  "  ¦Эмаль ПФ-837,        ¦ кг  ¦  15,6  ¦

¦3      ¦                 ¦     ¦ТУ 6-10-1309         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель РС-2,   ¦ кг  ¦  2,95  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-10-952-75       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-21.¦ХС-710           ¦  "  ¦Эмаль ХС-710         ¦ кг  ¦  15,6  ¦

¦4      ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  5,86  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-21.¦ХС-759           ¦  "  ¦Эмаль ХС-759,        ¦ кг  ¦  14,5  ¦

¦5      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 23494-79        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  3,9   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-21.¦ХВ-1100          ¦  "  ¦Эмаль ХВ-1100,       ¦ кг  ¦  14,0  ¦

¦6      ¦                 ¦     ¦ТУ 6-10-1301-83      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  5,86  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-21.¦ХВ-785           ¦  "  ¦Эмаль ХВ-785,        ¦ кг  ¦  16,0  ¦

¦7      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7313-75         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  5,86  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-21.¦ХВ-124           ¦  "  ¦Эмаль ХВ-124,        ¦ кг  ¦  10,7  ¦

¦8      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10144-89        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  3,38  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-21.¦ХВ-125           ¦  "  ¦Эмаль ХВ-125,        ¦ кг  ¦  16,2  ¦

¦9      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10144-74        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  4,96  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-21.¦ЭП-773           ¦  "  ¦Эмаль ЭП-773,        ¦ кг  ¦  9,0   ¦

¦  10   ¦                 ¦     ¦ГОСТ 23143-83        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Отвердитель N 1,     ¦ кг  ¦  0,23  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-10-1263-77      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  1,44  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 646, ГОСТ 18188-72 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-21.¦ЭП-51            ¦  "  ¦Эмаль ЭП-51,         ¦ кг  ¦  14,6  ¦

¦  11   ¦                 ¦     ¦ГОСТ 9640-85         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Отвердитель N 1,     ¦ кг  ¦  0,41  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-10-1263-77      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  3,9   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 648, ГОСТ 18188-72 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-22. Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверх-

ностей эмалью ПФ-1126

Состав работ: 01. Приготовление состава. 02. Окраска поверхностей.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦Е13-22.¦Окраска огрунто- ¦ 100 ¦Сольвент каменно-    ¦ кг  ¦  3,08  ¦

¦1      ¦ванных бетонных и¦  м2 ¦угольный, техничес-  ¦     ¦        ¦

¦       ¦оштукатуренных   ¦     ¦кий, марка Б,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦поверхностей     ¦     ¦ГОСТ 1928-79         ¦     ¦        ¦

¦       ¦эмалью ПФ-1126   ¦     ¦Эмаль ПФ-1126,       ¦ кг  ¦  11,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-10-1540-78      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-23. Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверх-

ностей

Состав работ: 01. Разогрев битума. 02. Сушка и просеивание материалов.

03. Приготовление составов. 04. Окраска поверхностей.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Окраска огрунто- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ванных бетонных и¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦оштукатуренных   ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦поверхностей:    ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-23.¦лаком битумно-   ¦ 100 ¦Лак этинолевый       ¦ кг  ¦  16,0  ¦

¦1      ¦этинолевым       ¦  м2 ¦Битум нефтяной       ¦ кг  ¦  2,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦строительный,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БН-70/30,      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 6677-76         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ксилол нефтяной, мар-¦ кг  ¦  4,08  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ка А, ГОСТ 9410-78   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦этинолевой крас- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦кой на:          ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-23.¦титановых белилах¦  "  ¦Белила титановые     ¦ кг  ¦  2,0   ¦

¦2      ¦                 ¦     ¦МА-25,ТУ 6-10-1368-78¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ксилол нефтяной, мар-¦ кг  ¦  4,08  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ка А, ГОСТ 9410-78   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Асбест хризотиловый, ¦ кг  ¦  7,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка К-6-30,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 12871-83Е       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Лак этинолевый       ¦ кг  ¦  11,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-23.¦диабазовой муке  ¦  "  ¦Мука диабазовая кис- ¦ кг  ¦  2,0   ¦

¦3      ¦                 ¦     ¦лотоупорная          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ксилол нефтяной, мар-¦ кг  ¦  4,08  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ка А, ГОСТ 9410-78   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Асбест хризотиловый, ¦ кг  ¦  7,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка К-6-30,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 12871-83Е       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Лак этинолевый       ¦ кг  ¦  11,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-24. Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покры-

тиями

Состав работ: 01. Приготовление окрасочных составов. 02. Нанесение

однослойного покрытия.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Защита бетонных  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦поверхностей тре-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦щиностойкими по- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦крытиями:        ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-24.¦лаком ХП-734     ¦ 100 ¦Лак ХП-734, марка А, ¦ кг  ¦  32,0  ¦

¦1      ¦                 ¦  м2 ¦сорт 1               ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ксилол нефтяной  мар-¦ кг  ¦  5,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ка А, ГОСТ 9410-78   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-24.¦эмалью ХП-799    ¦  "  ¦Эмаль ХП-799         ¦ кг  ¦  29,0  ¦

¦2      ¦                 ¦     ¦Ксилол нефтяной, мар-¦ кг  ¦  4,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ка А, ГОСТ 9410-78   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-25. Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей

Состав работ: 01. Приготовление составов. 02. Окраска поверхностей.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Окраска бетонных ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦и оштукатуренных ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦поверхностей:    ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦эпоксидно-сланце-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦вым составом без ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦растворителя:    ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-25.¦ЭСД-2            ¦ 100 ¦Смола эпоксидная, мар- кг  ¦  22,3  ¦

¦1      ¦                 ¦  м2 ¦ка ЭД-20,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10587-84        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Модификатор сланцевый¦ кг  ¦  18,1  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦"Сламор"             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полиэтиленполиамин   ¦ кг  ¦  2,24  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(ПЭПА) технический,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка А,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 49-2529-62        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ацетон технический,  ¦ кг  ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 2768-84 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-25.¦эслафур          ¦  "  ¦Фурфурол технический,¦ кг  ¦  2,24  ¦

¦2      ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 10437-80¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Смола эпоксидная, мар- кг  ¦  22,3  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ка ЭД-20,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10587-84        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Модификатор сланцевый¦ кг  ¦  18,1  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦"Сламор"             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полиэтиленполиамин   ¦ кг  ¦  2,24  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(ПЭПА) технический,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка А,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 49-2529-62        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ацетон технический,  ¦ кг  ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 2768-84 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-25.¦лаком ЭП-730     ¦  "  ¦Лак ЭП-730,          ¦ кг  ¦  10,1  ¦

¦3      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 20824-81        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Толуол каменноуголь- ¦ кг  ¦  1,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ный и сланцевый, мар-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ка А, ГОСТ 9880-76Е  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Отвердитель N 1,     ¦ кг  ¦  0,3   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-10-1263-77      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ацетон технический,  ¦ кг  ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 2768-84 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-26. Окраска металлических огрунтованных поверхностей

Состав работ: 01. Приготовление составов. 02. Окраска поверхностей.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Окраска металли- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ческих огрунто-  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ванных поверхнос-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦тей:             ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦эмалями:         ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-26.¦ЭП-140           ¦ 100 ¦Эмаль ЭП-140 защитная, кг  ¦  15,1  ¦

¦1      ¦                 ¦  м2 ¦ГОСТ 24709-81        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Отвердитель N 1,     ¦ кг  ¦  0,45  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-10-1263-77      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  2,38  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-5, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-26.¦ЭП-773           ¦  "  ¦Эмаль ЭП-773,        ¦ кг  ¦  9,0   ¦

¦2      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 23143-83        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Отвердитель N 1,     ¦ кг  ¦  0,23  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-10-1263-77      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  1,44  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 646, ГОСТ 7827-74  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-26.¦ЭП-51            ¦  "  ¦Эмаль ЭП-51,         ¦ кг  ¦  14,6  ¦

¦3      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 9640-85         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Отвердитель N 1,     ¦ кг  ¦  1,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-10-1263-77      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  3,9   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 648, ГОСТ 18188-72 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-26.¦ЭП-1155          ¦  "  ¦Эмаль ЭП-1155,       ¦ кг  ¦  16,2  ¦

¦4      ¦                 ¦     ¦ТУ 6-10-1504-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Уайт-спирит,         ¦ кг  ¦  0,08  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-26.¦КЧ-728           ¦  "  ¦Эмаль КЧ-728,        ¦ кг  ¦  10,7  ¦

¦5      ¦                 ¦     ¦ТУ 6-10-590-75       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Уайт-спирит,         ¦ кг  ¦  5,86  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-26.¦ПФ-115           ¦  "  ¦Эмаль ПФ-115,        ¦ кг  ¦  9,0   ¦

¦6      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 6465-76         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Уайт-спирит,         ¦ кг  ¦  1,48  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-26.¦ПФ-837           ¦  "  ¦Эмаль ПФ-837,        ¦ кг  ¦  15,6  ¦

¦7      ¦                 ¦     ¦ТУ 6-10-1309-82      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель РС-2,   ¦ кг  ¦  7,86  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-10-952-75       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-26.¦ХС-710           ¦  "  ¦Эмаль ХС-710,        ¦ кг  ¦  15,5  ¦

¦8      ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  5,9   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-26.¦ХС-759           ¦  "  ¦Эмаль ХС-759,        ¦ кг  ¦  14,6  ¦

¦9      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 23494-79        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  3,98  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-26.¦ХВ-1100          ¦  "  ¦Эмаль ХВ-1100,       ¦ кг  ¦  14,2  ¦

¦  10   ¦                 ¦     ¦ТУ 6-10-1301-83      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  5,71  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-26.¦ХВ-785           ¦  "  ¦Эмаль ХВ-785,        ¦ кг  ¦  16,0  ¦

¦  11   ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7313-75         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  6,28  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-26.¦ХВ-124           ¦  "  ¦Эмаль ХВ-124         ¦ кг  ¦  10,7  ¦

¦  12   ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10144-89        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  3,38  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-26.¦ХВ-125           ¦  "  ¦Эмаль ХВ-125,        ¦ кг  ¦  16,2  ¦

¦  13   ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10144-74        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  4,98  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-26.¦ВЛ-515           ¦  "  ¦Эмаль ВЛ-515,        ¦ кг  ¦  17,2  ¦

¦  14   ¦                 ¦     ¦ТУ 6-10-1052-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель Р-60,   ¦ кг  ¦  3,56  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-10-1256-72      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-26.¦ХП-799           ¦  "  ¦Эмаль ХП-799,        ¦ кг  ¦  31,2  ¦

¦  15   ¦                 ¦     ¦ТУ 84-618-75         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ксилол нефтяной, мар-¦ кг  ¦  3,86  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ка А, ГОСТ 9410-78   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-26.¦КО-88            ¦  "  ¦Эмаль КО-88 кремний- ¦ кг  ¦  10,5  ¦

¦  16   ¦                 ¦     ¦органическая, термо- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦стойкая,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 23101-78        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  2,21  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-5, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦лаками:          ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-26.¦ХВ-784           ¦  "  ¦Лак ХВ-784,          ¦ кг  ¦  12,6  ¦

¦  17   ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7313-75         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  6,3   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-26.¦ХС-76            ¦  "  ¦Лак ХС-76 химстойкий,¦ кг  ¦  14,6  ¦

¦  18   ¦                 ¦     ¦ГОСТ 9355-81         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  5,88  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-26.¦ХС-724           ¦  "  ¦Лак ХС-724,          ¦ кг  ¦  12,7  ¦

¦  19   ¦                 ¦     ¦ГОСТ 23454-79        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  2,98  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-26.¦ХП-734           ¦  "  ¦Лак ХП-734, марка А, ¦ кг  ¦  28,2  ¦

¦  20   ¦                 ¦     ¦сорт 1               ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ксилол нефтяной, мар-¦ кг  ¦  4,36  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ка А, ГОСТ 9410-78   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-26.¦краской БТ-177,  ¦  "  ¦Краска БТ-177,       ¦ кг  ¦  8,16  ¦

¦  21   ¦серебристой      ¦     ¦ГОСТ 5631-79         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ксилол нефтяной, мар-¦ кг  ¦  1,29  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ка А, ГОСТ 9410-78   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-26.¦грунт-шпатлевкой ¦  "  ¦Шпатлевка ЭП-0010,   ¦ кг  ¦  11,0  ¦

¦  22   ¦ЭП-0010          ¦     ¦красно-коричневая,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 28379-89        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Отвердитель N 1,     ¦ кг  ¦  0,93  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-10-1263-77      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  2,28  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-27. Окраска металлических огрунтованных поверхностей

Состав работ: 01. Приготовление составов. 02. Окраска поверхностей.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Окраска металли- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ческих огрунто-  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ванных поверхно- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦стей:            ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦эмалями:         ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-27.¦УРФ-1128         ¦ 100 ¦Эмаль УРФ-1128,      ¦ кг  ¦  9,3   ¦

¦1      ¦                 ¦  м2 ¦ТУ 6-10-1421-76      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ксилол нефтяной, мар-¦ кг  ¦  2,38  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ка А, ГОСТ 9410-78   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-27.¦ПФ-1126          ¦  "  ¦Эмаль ПФ-1126,       ¦ кг  ¦  11,0  ¦

¦2      ¦                 ¦     ¦ТУ 6-10-1540-78      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Сольвент каменно-    ¦ кг  ¦  3,08  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦угольный технический,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка Б, ГОСТ 1928-79¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-28. Окраска металлических огрунтованных поверхностей

Состав работ: 01. Приготовление составов. 02. Окраска поверхностей.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Окраска металли- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ческих огрунто-  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ванных поверхно- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦стей:            ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦эмалями:         ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-28.¦ХВ-16            ¦ 100 ¦Эмаль ХВ-16,         ¦ кг  ¦  26,0  ¦

¦1      ¦                 ¦  м2 ¦ТУ 6-10-1301-83      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  5,08  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-28.¦ХВ-110           ¦  "  ¦Эмаль ХВ-110,        ¦ кг  ¦  15,0  ¦

¦2      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 18374-79        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  6,08  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-28.¦ХВ-113           ¦  "  ¦Эмаль ХВ-113,        ¦ кг  ¦  16,0  ¦

¦3      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 18374-79        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  6,08  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-28.¦ЭП-755           ¦  "  ¦Эмаль ЭП-755         ¦ кг  ¦  9,0   ¦

¦4      ¦                 ¦     ¦Ксилол нефтяной, мар-¦ кг  ¦  1,01  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ка А, ГОСТ 9410-78   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полиэтиленполиамин   ¦ кг  ¦  0,34  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(ПЭПА) технический,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка А,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 49-2529-62        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Спирт бутиловый син- ¦ кг  ¦  1,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦тетический           ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-29. Окраска металлических огрунтованных поверхностей

Состав работ: 01. Приготовление состава. 02. Окраска поверхностей (на-

несение органосиликатной композиции, огнезащитного трехслойного покры-

тия).

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Окраска металли- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ческих огрунто-  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ванных поверхнос-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦тей:             ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦эмалями:         ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-29.¦ЭП-255           ¦ 100 ¦Эмаль ЭП-255,        ¦ кг  ¦  8,5   ¦

¦1      ¦                 ¦  м2 ¦ГОСТ 23599-79        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  2,08  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-5, ГОСТ 7827-8-74  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-29.¦ХВ-1120          ¦  "  ¦Эмаль ХВ-1120,       ¦ кг  ¦  26,0  ¦

¦2      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 23122-78        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦ 13,08  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-29.¦КО-811           ¦  "  ¦Эмаль КО-811,        ¦ кг  ¦  19,0  ¦

¦3      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 23122-78        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ксилол нефтяной, мар-¦ кг  ¦  4,08  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ка А, ГОСТ 9410-78   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦композицией:     ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-29.¦ОС-12-01         ¦  "  ¦Органосиликатная ком-¦ кг  ¦  18,0  ¦

¦4      ¦                 ¦     ¦позиция ОС-12-01,    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 84-725-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Толуол каменноуголь- ¦ кг  ¦  2,08  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ный и сланцевый, мар-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ка А, ГОСТ 9880-76Е  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-29.¦ОС-51.03         ¦  "  ¦Органосиликатная ком-¦ кг  ¦  18,0  ¦

¦5      ¦                 ¦     ¦позиция ОС-51-03,    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 84-725-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Толуол каменноуголь- ¦ кг  ¦  2,08  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ный и сланцевый, мар-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ка А, ГОСТ 9880-76Е  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-29.¦Пастой огнезащит-¦  "  ¦Паста огнезащитная   ¦  т  ¦  0,6   ¦

¦6      ¦ной ВПМ-2        ¦     ¦вспучивающаяся водо- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦эмульсионная ВПМ-2   ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-30. Окраска металлических огрунтованных поверхностей

Состав работ: 01. Приготовление составов. 02. Окраска поверхностей.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Окраска металли- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ческих огрунто-  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ванных поверхнос-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦тей:             ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦эпоксидно-сланце-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦вым составом без ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦растворителя:    ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-30.¦ЭДС-2            ¦ 100 ¦Смола эпоксидная     ¦ кг  ¦  22,3  ¦

¦1      ¦                 ¦  м2 ¦марка ЭД-20,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10587-84        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Модификатор сланцевый¦ кг  ¦  18,1  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦"Сламор"             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полиэтиленполиамин   ¦ кг  ¦  2,24  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(ПЭПА) технический,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка А,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 49-2529-62        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ацетон технический,  ¦ кг  ¦  0,08  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 2768-84 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-30.¦эслафур          ¦  "  ¦Фурфурол технический,¦ кг  ¦  2,24  ¦

¦2      ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 10437-80¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Смола эпоксидная     ¦ кг  ¦  22,3  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка ЭД-20,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10587-84        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Модификатор сланцевый¦ кг  ¦  18,1  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦"Сламор"             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полиэтиленполиамин   ¦ кг  ¦  2,24  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(ПЭПА) технический,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка А,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 49-2529-62        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ацетон технический,  ¦ кг  ¦  0,08  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 2768-84 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-30.¦эмалью ЭП-5116   ¦  "  ¦Эмаль ЭП-5116,       ¦ кг  ¦  9,0   ¦

¦3      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 25366-82        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ксилол нефтяной, мар-¦ кг  ¦  2,78  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ка А, ГОСТ 9410-78   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-30.¦лаком ЭП-730     ¦  "  ¦Лак ЭП-730,          ¦ кг  ¦  10,1  ¦

¦4      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 20824-81        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Толуол каменноуголь- ¦ кг  ¦  1,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ный и сланцевый, мар-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ка А, ГОСТ 9880-76Е  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Отвердитель N 1,     ¦ кг  ¦  0,3   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-10-1263-77      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ацетон технический,  ¦ кг  ¦  0,08  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 2768-84 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,1   ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-31. Шпатлевка поверхностей

Состав работ: 01. Приготовление шпатлевочных составов. 02. Нанесение

шпатлевки вручную.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Шпатлевка поверх-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ностей:          ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦мастикой битуми- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ноль:            ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-31.¦толщиной слоя    ¦ 100 ¦Битум нефтяной       ¦ кг  ¦ 221,0  ¦

¦1      ¦3 мм             ¦  м2 ¦строительный,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БН-90/10,      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 6617-76         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Асбест хризотиловый, ¦ кг  ¦  10,8  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка К-6-30,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 12871-83Б       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бензин авиационный   ¦ кг  ¦  56,9  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Б-70, ТУ 38-10913-22 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Битум нефтяной       ¦ кг  ¦  19,1  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦строительный,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БН-70/30,      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ БН-70/30        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦ 211,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-31-¦с добавлением на ¦  "  ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  67,2  ¦

¦2      ¦каждый следующий ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦1 мм увеличения  ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦слоя             ¦     ¦Асбест хризотиловый  ¦ кг  ¦  3,4   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка К-6-30,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 12871-83Е       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Битум нефтяной       ¦ кг  ¦  70,2  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦строительный,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БН-90/10,      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 6617-76         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦силикатной шпат- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦левкой:          ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-31-¦толщиной слоя    ¦  "  ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦ 362,5  ¦

¦3      ¦3 мм             ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Натрий кремнефторис- ¦ кг  ¦  27,2  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦тый технический,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 87-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Стекло натриевое жид-¦  кг ¦  212,0 ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кое, ГОСТ 13078-81   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-31.¦с добавлением на ¦  "  ¦Мука андезитовая кис-¦  кг ¦  118,0 ¦

¦4      ¦каждый следующий ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦1 мм увеличения  ¦     ¦ГОСТ 6-12-37-72      ¦     ¦        ¦

¦       ¦слоя             ¦     ¦Натрий кремнефторис- ¦ кг  ¦  8,82  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦тый технический,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 87-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Стекло натриевое жид-¦ кг  ¦  58,3  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кое, ГОСТ 13078-81   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-31.¦толщиной 30 мм по¦  "  ¦Мука андезитовая кис-¦  т  ¦  3,7   ¦

¦5      ¦арматурной сетке ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 6-12-37-72      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Натрий кремнефторис- ¦ кг  ¦ 282,3  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦тый технический,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 87-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Стекло натриевое жид-¦  т  ¦ 1,882  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кое, ГОСТ 13078-81   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦составом на осно-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ве смол:         ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-31.¦ЭД-20 (ЭД-16)    ¦  "  ¦Смола эпоксидная мар-¦ кг  ¦  92,8  ¦

¦6      ¦                 ¦     ¦ки ЭД-20 (ЭД-16),    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10587-84        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦  кг ¦  100,0 ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ацетон технический,  ¦ кг  ¦  12,3  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 2768-84 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Дибутилфталат техни- ¦ кг  ¦  5,57  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ческий, сорт 1,      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8728-77         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полиэтиленполиамин   ¦ кг  ¦  9,2   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(ПЭПА) технический,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка А,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 49-2529-62        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-31.¦ФАЭД             ¦  "  ¦Смола эпоксидно-фура-¦ кг  ¦  50,5  ¦

¦7      ¦                 ¦     ¦новая ФАЭД-8ф        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦ 148,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полиэтиленполиамин   ¦ кг  ¦ 10,15  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(ПЭПА) технический,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка А,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 49-2529-62        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Графит измельченный, ¦ кг  ¦  7,6   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8295-73         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-31.¦ЭСД-2М           ¦  "  ¦Смола эпоксидная,    ¦ кг  ¦  53,2  ¦

¦8      ¦                 ¦     ¦марка ЭД-20 (ЭД-16), ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10587-84        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Аэросил, марка А-175,¦ кг  ¦  1,82  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 14922-77        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ацетон технический,  ¦ кг  ¦  2,5   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 2768-84 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Модификатор сланце-  ¦ кг  ¦  41,2  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦вый "Сламор"         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦ 110,6  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полиэтиленполиамин   ¦ кг  ¦  3,58  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(ПЭПА) технический,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка А,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 49-2529-62        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-31-¦Эпоксидной шпат- ¦  "  ¦Шпатлевка ЭП-0010,   ¦ кг  ¦  116,2 ¦

¦9      ¦левкой ЭП-0010   ¦     ¦ГОСТ 28379-89        ¦     ¦        ¦

¦       ¦толщиной слоя    ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  165,3 ¦

¦       ¦2 мм             ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полиэтиленполиамин   ¦ кг  ¦  10,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(ПЭПА) технический,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка А,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 49-2529-62        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  4,86  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

РАЗДЕЛ 04. ГУММИРОВАНИЕ (ОБКЛАДКА ЛИСТОВЫМИ

РЕЗИНАМИ И НАНЕСЕНИЕ ЖИДКИХ

РЕЗИНОВЫХ СМЕСЕЙ)

Таблица 13-32. Обкладка сырыми резинами оборудования и труб диамет-

ром более 500 мм

Состав работ: 01. Приготовление клеев. 02. Прокладка ленточек, шпонок.

03. Дублирование резины. 04. Обкладка резиной.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Обкладка сырыми  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦резинами оборудо-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦вания и труб диа-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦метром более     ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦500 мм:          ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-32.¦в 3 слоя полуэбо-¦1 м2 ¦Полуэбонит 1751-7    ¦ кг  ¦  7,9   ¦

¦1      ¦нитом 1751-7 на  ¦     ¦Бензин-растворитель, ¦ кг  ¦  2,57  ¦

¦       ¦клее 2572        ¦     ¦марка БР-2,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 2572-1,            ¦ кг  ¦  0,2   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Миткаль "Т-2" суровый¦10 м ¦ 0,094  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-32.¦полуэбонитом     ¦  "  ¦Полуэбонит           ¦ кг  ¦  2,42  ¦

¦2      ¦ИРП-1394 в 2 слоя¦     ¦ИРП-1395-1           ¦     ¦        ¦

¦       ¦по подслою полу- ¦     ¦Бензин-растворитель, ¦ кг  ¦  2,55  ¦

¦       ¦эбонитом ИРП-1395¦     ¦марка БР-2,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦на клее 2572     ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полуэбонит ИРП-1394-1¦ кг  ¦  5,36  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦ кг  ¦  0,2   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 2572-1,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Миткаль "Т-2" суровый¦10 м ¦ 0,094  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-32.¦в 3 слоя полуэбо-¦  "  ¦Полуэбонит 51-1574   ¦ кг  ¦   7    ¦

¦3      ¦нитом 51-1574 на ¦     ¦Бензин-растворитель, ¦ кг  ¦  2,3   ¦

¦       ¦клее 2572        ¦     ¦марка БР-2,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦ т   ¦  0,18  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 2572-1,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Миткаль "Т-2" суровый¦10 м ¦ 0,094  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-32.¦в 3 слоя эбонитом¦  "  ¦Эбонит 51-1626       ¦ кг  ¦  8,01  ¦

¦4      ¦51-1626 на клее  ¦     ¦Бензин-растворитель, ¦ кг  ¦  2,67  ¦

¦       ¦2572             ¦     ¦марка БР-2,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦ т   ¦  0,2   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 2572-1,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Миткаль "Т-2" суровый¦10 м ¦ 0,094  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-32.¦в 3 слоя эбонитом¦  "  ¦Эбонит 51-1627       ¦ кг  ¦  8,03  ¦

¦5      ¦51-1627 на клее  ¦     ¦Бензин-растворитель, ¦ кг  ¦  2,67  ¦

¦       ¦2572             ¦     ¦марка БР-2,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦ т   ¦  0,2   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 2572-1,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Миткаль "Т-2" суровый¦10 м ¦ 0,094  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-32.¦в 2 слоя эбонитом¦  "  ¦Эбонит 51-1626       ¦ кг  ¦  5,36  ¦

¦6      ¦51-1626 по под   ¦     ¦Бензин-растворитель, ¦ кг  ¦  2,55  ¦

¦       ¦слою полуэбонитом¦     ¦марка БР-2,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦ИРП-1395 на клее ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦2572             ¦     ¦Полуэбонит ИРП-1395-1¦ кг  ¦  2,48  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦ кг  ¦  0,2   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 2572-1,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Миткаль "Т-2" суровый¦10 м ¦ 0,094  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-32.¦в 3 слоя полуэбо-¦  "  ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦  0,2   ¦

¦7      ¦нитом 60-3-44    ¦     ¦N 2572-1,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦(60-343, 1751-7) ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦на клее 2572     ¦     ¦Бензин-растворитель, ¦ кг  ¦  2,57  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БР-2,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полуэбонит 60-344    ¦  кг ¦  7,9   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Миткаль "Т-2" суровый¦10 м ¦ 0,094  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-32.¦резиной ИРП-1390 ¦  "  ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦  0,06  ¦

¦8      ¦(2-607) в 2 слоя ¦     ¦N 2572-1,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦по подслою эбони-¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦та 51-1627 с кре-¦     ¦Бензин-растворитель, ¦ кг  ¦  2,2   ¦

¦       ¦плением к металлу¦     ¦марка БР-2,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦клеем 2572 и дуб-¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦лированием клеем ¦     ¦Смеси резиновые ка-  ¦  кг ¦  4,42  ¦

¦       ¦4508             ¦     ¦ландрованные (невул- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦канизированные),     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ИРП-1390-4,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 38-10510-82       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Эбонит 51-1627       ¦ кг  ¦  3,12  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 4508, ГОСТ 2199-78 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Миткаль "Т-2" суровый¦10 м ¦ 0,094  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-32.¦резиной ИРП-1390 ¦  "  ¦Смеси резиновые то-  ¦  кг ¦  4,42  ¦

¦9      ¦(2-607) в 2 слоя ¦     ¦варные каландрован-  ¦     ¦        ¦

¦       ¦по подслою полу- ¦     ¦ные (невулканизиро-  ¦     ¦        ¦

¦       ¦эбонита 1751-7 с ¦     ¦ванные) ИРП-1390-4,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦креплением к ме- ¦     ¦ТУ 38-10510-82       ¦     ¦        ¦

¦       ¦таллу клеем 2572 ¦     ¦Бензин-растворитель, ¦ кг  ¦  2,2   ¦

¦       ¦и дублированием  ¦     ¦марка БР-2,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦клеем 4508       ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полуэбонит 1751-7    ¦  кг ¦  2,61  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦  0,06  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 2572-1,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦  0,11  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 4508,              ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Миткаль "Т-2" суровый¦10 м ¦ 0,094  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-32.¦резиной 60-340 в ¦  "  ¦Смеси резиновые то-  ¦ кг  ¦  4,56  ¦

¦  10   ¦2 слоя по подслою¦     ¦варные каландрован-  ¦     ¦        ¦

¦       ¦полуэбонита      ¦     ¦ные (невулканизиро-  ¦     ¦        ¦

¦       ¦60-343 с крепле- ¦     ¦ванные) 60-340,      ¦     ¦        ¦

¦       ¦нием к металлу   ¦     ¦ТУ 38-10510-82       ¦     ¦        ¦

¦       ¦клеем 2572 и дуб-¦     ¦Бензин-растворитель, ¦ кг  ¦  2,4   ¦

¦       ¦лированием клеем ¦     ¦марка БР-2,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦4508             ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полуэбонит 60-343    ¦  кг ¦  2,61  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦  0,07  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 2572-1,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦  0,11  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 4508,              ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Миткаль "Т-2" суровый¦10 м ¦ 0,094  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-32.¦резиной 60-341 в ¦  "  ¦Смеси резиновые то-  ¦  кг ¦  4,4   ¦

¦  11   ¦два слоя по под- ¦     ¦варные каландрованные¦     ¦        ¦

¦       ¦слою полуэбонита ¦     ¦(невулканизированные)¦     ¦        ¦

¦       ¦60-343 с крепле- ¦     ¦ИРП-1390-6, 60-341,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦нием к металлу   ¦     ¦ТУ 38-10510-82       ¦     ¦        ¦

¦       ¦клеем 2572 и дуб-¦     ¦Бензин-растворитель, ¦ кг  ¦  2,3   ¦

¦       ¦лированием клеем ¦     ¦марка БР-2,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦4508             ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полуэбонит 60-343    ¦  кг ¦  2,61  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦  0,07  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 2572-1,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 4508,              ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Миткаль "Т-2" суровый¦10 м ¦ 0,094  ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-33. Обкладка сырыми резинами трубопроводов диаметром до

500 мм

Состав работ:  01.  Приготовление клеев.  02. Дублирование резины. 03.

Обкладка резинами.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Обкладка сырыми  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦резинами трубо-  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦проводов диамет- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ром до 500 мм:   ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-33.¦в два слоя рези- ¦ 1 м2¦Смеси резиновые то-  ¦ кг  ¦  5,1   ¦

¦1      ¦ной 60-340 через ¦     ¦варные каландрован-  ¦     ¦        ¦

¦       ¦подслой полуэбо- ¦     ¦ные (невулканизиро-  ¦     ¦        ¦

¦       ¦нита 60-343      ¦     ¦ванные) 60-340,      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 38-10510-82       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бензин-растворитель  ¦ кг  ¦  2,62  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БР-2,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полуэбонит 60-343    ¦  кг ¦   3    ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(60-344)             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦  0,13  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 2572-1,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦  0,07  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 4508,              ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Миткаль "Т-2" суровый¦10 м ¦ 0,094  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-33.¦в 2 слоя рези-   ¦  "  ¦Смеси резиновые то-  ¦ кг  ¦  5,0   ¦

¦2      ¦ной 60-341 через ¦     ¦варные каландрован-  ¦     ¦        ¦

¦       ¦подслой полуэбо- ¦     ¦ные (невулканизиро-  ¦     ¦        ¦

¦       ¦нита 60-343 (60- ¦     ¦ванные) ИРП-1390-6,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦344)             ¦     ¦60-341, ТУ 38-10510-82     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бензин-растворитель, ¦ кг  ¦  2,62  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БР-2,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полуэбонит 60-343    ¦  кг ¦   3    ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(60-344)             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦  0,13  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 2572-1,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦  0,07  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 4508,              ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Миткаль "Т-2" суровый¦10 м ¦ 0,094  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-33.¦в 2 слоя резиной ¦  "  ¦Смеси резиновые то-  ¦ кг  ¦  5,0   ¦

¦3      ¦60-341 через под-¦     ¦варные каландрованные¦     ¦        ¦

¦       ¦слой полуэбонита ¦     ¦(невулканизированные)¦     ¦        ¦

¦       ¦51-1627          ¦     ¦ИРП-1390-6, 60-341,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 38-10510-82       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бензин-растворитель, ¦ кг  ¦  2,62  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БР-2,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Эбонит 51-1627       ¦ кг  ¦  3,08  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦  0,13  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 2572-1,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦  0,07  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 4508,              ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Миткаль "Т-2" суровый¦10 м ¦ 0,094  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-33.¦в 2 слоя эбонитом¦  "  ¦Эбонит 51-1627       ¦ кг  ¦  6,12  ¦

¦4      ¦51-1627          ¦     ¦Бензин-растворитель, ¦ кг  ¦  2,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БР-2,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦  0,13  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 2572-1,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Миткаль "Т-2" суровый¦10 м ¦ 0,094  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-33.¦в 3 слоя эбонитом¦  "  ¦Эбонит 51-1627       ¦ кг  ¦  9,2   ¦

¦5      ¦51-1627          ¦     ¦Бензин-растворитель, ¦ кг  ¦  2,62  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БР-2,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦  0,2   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 2572-1,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Миткаль "Т-2" суровый¦10 м ¦ 0,094  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-33.¦в 3 слоя эбонитом¦  "  ¦Эбонит 51-1626       ¦ кг  ¦  9,14  ¦

¦6      ¦51-1626          ¦     ¦Бензин-растворитель, ¦ кг  ¦  2,6   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БР-2,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦  0,2   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 2572-1,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Миткаль "Т-2" суровый¦10 м ¦ 0,094  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-33.¦в 2 слоя рези-   ¦  "  ¦Смеси резиновые то-  ¦ кг  ¦  5,0   ¦

¦7      ¦ной 60-341 через ¦     ¦варные каландрованные¦     ¦        ¦

¦       ¦подслой полуэбо- ¦     ¦(невулканизированные)¦     ¦        ¦

¦       ¦нита 6631        ¦     ¦ИРП-1390-6, 60-341,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 38-10510-82       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бензин-растворитель, ¦ кг  ¦  2,62  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БР-2,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полуэбонит 6631-1    ¦ кг  ¦  2,8   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦  0,13  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 2572-1,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦  0,06  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 4508,              ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Миткаль "Т-2" суровый¦10 м ¦ 0,094  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-33.¦в 2 слоя резиной ¦  "  ¦Смеси резиновые то-  ¦ кг  ¦  4,45  ¦

¦8      ¦2566 через под-  ¦     ¦варные каландрованные¦     ¦        ¦

¦       ¦слой полуэбонита ¦     ¦(невулканизированные)¦     ¦        ¦

¦       ¦6631             ¦     ¦2566-10,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 38-10510-82       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бензин-растворитель, ¦ кг  ¦  2,62  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БР-2,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полуэбонит 6631-1    ¦ кг  ¦  2,61  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦  0,13  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 2572-1,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦  0,06  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 4508,              ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Миткаль "Т-2" суровый¦10 м ¦ 0,094  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-33.¦в 2 слоя резиной ¦  "  ¦Эбониты 51-1627      ¦ кг  ¦  3,08  ¦

¦9      ¦2566 через под-  ¦     ¦Смеси резиновые то-  ¦ кг  ¦  4,45  ¦

¦       ¦слой эбонита     ¦     ¦варные каландрованные¦     ¦        ¦

¦       ¦5116-27          ¦     ¦(невулканизированные)¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦2566-10,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 38-10510-82       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бензин-растворитель, ¦ кг  ¦  2,4   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БР-2,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦  0,13  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 2572-1,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦  0,07  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 4508,              ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Миткаль "Т-2" суровый¦10 м ¦ 0,094  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-33.¦в 3 слоя полуэбо-¦  "  ¦Полуэбонит 51-1629   ¦  кг ¦   8    ¦

¦ 10    ¦нитом 51-1629    ¦     ¦Бензин-растворитель, ¦ кг  ¦  2,62  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БР-2,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦  0,2   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 2572-1,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Миткаль "Т-2" суровый¦10 м ¦ 0,094  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-33.¦в 2 слоя полуэбо-¦  "  ¦Полуэбонит 6631-1    ¦  кг ¦  5,63  ¦

¦ 11    ¦нитом 6631       ¦     ¦Бензин-растворитель, ¦ кг  ¦  2,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БР-2,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦  0,13  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 2572-1,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Миткаль "Т-2" суровый¦10 м ¦ 0,094  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-33.¦в 3 слоя полуэбо-¦  "  ¦Полуэбонит 6631-1    ¦  кг ¦  8,45  ¦

¦ 12    ¦нитом 6631       ¦     ¦Бензин-растворитель, ¦ кг  ¦  2,6   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БР-2,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦  0,19  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 2572-1,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Миткаль "Т-2" суровый¦10 м ¦ 0,094  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-33.¦в 3 слоя полуэбо-¦  "  ¦Полуэбонит           ¦  кг ¦  8,45  ¦

¦ 13    ¦нитом ИРП 1391   ¦     ¦ИРП 1391-8           ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бензин-растворитель, ¦ кг  ¦  2,6   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БР-2,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦ кг  ¦  0,19  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 2572-1,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Миткаль "Т-2" суровый¦10 м ¦ 0,094  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-33.¦в 2 слоя эбонитом¦  "  ¦Эбонит 51-1627       ¦ кг  ¦  6,47  ¦

¦ 14    ¦51-1627 через    ¦     ¦Полуэбонит           ¦ кг  ¦  2,76  ¦

¦       ¦подслой полуэбо- ¦     ¦ИРП-1395-1           ¦     ¦        ¦

¦       ¦нита ИРП-1395    ¦     ¦Бензин-растворитель, ¦ кг  ¦  2,6   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БР-2,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦  0,19  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 2572-1,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Миткаль "Т-2" суровый¦10 м ¦ 0,094  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-33.¦в 2 слоя эбонитом¦  "  ¦Полуэбонит           ¦ кг  ¦  7,02  ¦

¦ 15    ¦ИРП-1394 через   ¦     ¦ИРП-1394-1           ¦     ¦        ¦

¦       ¦подслой полуэбо- ¦     ¦Полуэбонит           ¦ кг  ¦  2,75  ¦

¦       ¦нита ИРП-1395    ¦     ¦ИРП-1395-1           ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бензин-растворитель, ¦ кг  ¦  2,6   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БР-2,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦  0,19  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 2572-1,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Миткаль "Т-2" суровый¦10 м ¦ 0,094  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-33.¦в 2 слоя полуэбо-¦  "  ¦Полуэбонит           ¦  кг ¦  8,02  ¦

¦ 16    ¦нитом 51-1574    ¦     ¦51-1574              ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бензин-растворитель, ¦ кг  ¦  2,6   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БР-2,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦  0,2   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 2572-1,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Миткаль "Т-2" суровый¦10 м ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-33.¦в 2 слоя резиной ¦  "  ¦Смеси резиновые то-  ¦ кг  ¦  5,1   ¦

¦ 17    ¦ИРП-1390 через   ¦     ¦варные каландрованные¦     ¦        ¦

¦       ¦подслой полуэбо- ¦     ¦(невулканизированные)¦     ¦        ¦

¦       ¦нита ИРП-1391    ¦     ¦ИРП 1390-6, 60-341,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 38-10510-82       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бензин-растворитель, ¦ кг  ¦  2,62  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БР-2,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полуэбонит           ¦ кг  ¦  2,8   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ИРП-1391-8           ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦  0,2   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 2572-1,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Миткаль "Т-2" суровый¦10 м ¦ 0,094  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-33.¦в 3 слоя резиной ¦  "  ¦Смеси резиновые то-  ¦ кг  ¦  7,7   ¦

¦  18   ¦ИРП-1390         ¦     ¦варные каландрованные¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(невулканизированные)¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ИРП 1390-6, 60-341,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 38-10510-82       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бензин-растворитель  ¦ кг  ¦  2,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БР-2,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Толуол каменноуголь- ¦ кг  ¦  0,06  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ный и сланцевый мар- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ка А, ГОСТ 9880-76Е  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦  0,07  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 4508,              ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦  0,25  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 51К-13,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦  0,17  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 51К-19,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Миткаль "Т-2" суровый¦10 м ¦ 0,096  ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-34. Обкладка сырыми резинами мелких изделий площадью

до 0,1 м2

Состав работ:  01. Приготовление клеев. 02. Дублирование резины.

03. Обкладка резиной.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Обкладка сырыми  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦резинами мелких  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦изделий площадью ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦до 0,1 м2:       ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-34.¦в 2 слоя резиной ¦ 1 м2¦Эбонит 51-1627       ¦ кг  ¦  6,1   ¦

¦1      ¦60-341 через     ¦     ¦Смеси резиновые то-  ¦ кг  ¦  10,0  ¦

¦       ¦подслой эбонита  ¦     ¦варные каландрованные¦     ¦        ¦

¦       ¦51-1627          ¦     ¦(невулканизированные)¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ИРП 1390-6, 60-341,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 38-10510-82       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бензин-растворитель, ¦ кг  ¦  5,13  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БР-2,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦  0,27  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 2572-1,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦  0,13  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 4508,              ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Миткаль "Т-2" суровый¦10 м ¦ 0,386  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-34.¦в 2 слоя эбонитом¦  "  ¦Эбонит 51-1627       ¦ кг  ¦  12,2  ¦

¦2      ¦51-1627          ¦     ¦Бензин-растворитель, ¦ кг  ¦  4,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БР-2,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦  0,27  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 2572-1,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Миткаль "Т-2" суровый¦10 м ¦ 0,386  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-34.¦в 3 слоя эбонитом¦  "  ¦Эбонит 51-1627       ¦ кг  ¦  18,2  ¦

¦3      ¦51-1627          ¦     ¦Бензин-растворитель, ¦ кг  ¦  5,22  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БР-2,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦ кг  ¦  0,39  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 2572-1,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Миткаль "Т-2" суровый¦10 м ¦  0,38  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-34.¦в 2 слоя резиной ¦  "  ¦Смеси резиновые то-  ¦ кг  ¦  10,0  ¦

¦4      ¦60-341 через под-¦     ¦варные каландрован-  ¦     ¦        ¦

¦       ¦слой полуэбонита ¦     ¦ные (невулканизиро-  ¦     ¦        ¦

¦       ¦6631             ¦     ¦ванные)              ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ИРП 1390-6, 60-341,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 38-10510-82       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бензин-растворитель, ¦ кг  ¦  5,2   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БР-2,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГО¦Т 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полуэбонит 6631-1    ¦ кг  ¦  5,62  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦  0,27  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 2572-1,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦  0,13  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 4508,              ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Миткаль "Т-2" суровый¦10 м ¦  0,38  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-34.¦в 2 слоя полуэбо-¦  "  ¦Полуэбонит 6631-1    ¦ кг  ¦  11,2  ¦

¦5      ¦нитом 6631       ¦     ¦Бензин-растворитель, ¦ кг  ¦  5,13  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БР-2,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦  0,28  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 2572-1,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Миткаль "Т-2" суровый¦10 м ¦  0,38  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-34.¦в 3 слоя полуэбо-¦  "  ¦Полуэбонит 6631-1    ¦ кг  ¦  16,8  ¦

¦6      ¦нитом 6631       ¦     ¦Бензин-растворитель, ¦ кг  ¦  5,2   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БР-2,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦  0,32  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 2572-1,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Миткаль "Т-2" суровый¦10 м ¦  0,38  ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-36. Гуммирование из растворов

Состав работ: 01. Приготовление гуммировочного состава. 02. Грунтов-

ка. 03. Нанесение гуммировочного состава.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Гуммирование из  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦растворов:       ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦с нанесением гер-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦метика толщиной  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦1,5 мм:          ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-36.¦   У-30М         ¦ 1 м2¦Герметик, марка У-30М, кг  ¦  2,5   ¦

¦1      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 13489-79        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый 88-Н, ¦  кг ¦  0,19  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Эфир этиловый техни- ¦ кг  ¦  0,29  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ческий, ГОСТ 8981-78 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бензин авиационный   ¦ кг  ¦  0,3   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Б-70, ТУ 38-10913-82 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-36.¦   51-Г-10       ¦  "  ¦Герметик, марка      ¦ кг  ¦  2,74  ¦

¦2      ¦                 ¦     ¦51-Г-10              ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  2,69  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бензин авиационный   ¦ кг  ¦  0,32  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Б-70, ТУ 38-10913-82 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-36.¦с нанесением гум-¦  "  ¦Композиция латексная ¦  кг ¦  0,57  ¦

¦3      ¦мировочного сос- ¦     ¦промежуточная П      ¦     ¦        ¦

¦       ¦тава "Полан-2М", ¦     ¦Композиция латексная ¦  кг ¦  6,2   ¦

¦       ¦толщиной 3 мм    ¦     ¦защитная 3           ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый 88-Н, ¦  кг ¦  0,58  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бензин авиационный   ¦ кг  ¦  0,31  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Б-70, ТУ 38-10913-82 ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

РАЗДЕЛ 05. ОКЛЕЕЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Таблица 13-37. Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме

Состав работ:  01. Приготовление грунтовки. 02. Приготовление битумной

мастики.  03.  Оклейка. 04. Шпатлевка. 05. Сушка кварцевого песка. 06.

Затирка поверхности.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Оклейка рулонными¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦материалами на   ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦нефтебитуме:     ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦рубероидом (гидро-     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦изолом):         ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-37.¦в 1 слой         ¦ 1 м2¦Рубероид морозостой- ¦  м2 ¦  1,1   ¦

¦1      ¦                 ¦     ¦кий РПМ-300,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10923-82        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(Гидроизол           ¦(м2) ¦ (1,1)  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7415-86)        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Асбест хризотиловый, ¦ кг  ¦  0,19  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка К-6-45,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 12871-83Е       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бензин авиационный   ¦ кг  ¦  0,03  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Б-70, ТУ 38-10913-82 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Битум нефтяной       ¦ кг  ¦  4,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦строительный,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БН-90/10,      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 6617-76         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Битум нефтяной       ¦ кг  ¦  2,8   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦строительный,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БН-70/30,      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 6617-76         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  2,15  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Песок кварцевый,     ¦ кг  ¦  4,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка ЛПК-5,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 22551-77        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-37.¦добавлять на каж-¦  "  ¦Рубероид морозостой- ¦  м2 ¦  1,1   ¦

¦2      ¦дый последующий  ¦     ¦кий РПМ-300,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦слой             ¦     ¦ГОСТ 10923-82        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(Гидроизол           ¦(м2) ¦ (1,1)  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7415-86)        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Битум нефтяной       ¦ кг  ¦  2,8   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦строительный,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БН-70/30,      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 6617-76         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бензин авиационный   ¦ кг  ¦  0,03  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Б-70, ТУ 38-10913-82 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦стеклорубероидом:¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-37.¦в 1слой          ¦  "  ¦Стеклорубероид гидро-¦  м2 ¦  1,13  ¦

¦3      ¦                 ¦     ¦изоляционный с мине- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ральной посыпкой     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦С-РК, ГОСТ 15879-70  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Битум нефтяной       ¦ кг  ¦  4,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦строительный,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БН-90/10,      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 6617-76         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Битум нефтяной       ¦ кг  ¦  1,84  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦строительный,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БН-70/30,      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 6617-76         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Асбест хризотиловый, ¦ кг  ¦  0,19  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка К-6-45,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 12871-83Е       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бензин авиационный   ¦ кг  ¦  0,03  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Б-70, ТУ 38-10913-82 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  3,15  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Песок кварцевый,     ¦ кг  ¦  4,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка ЛПК-5,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 22551-77        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-37.¦добавлять на каж-¦  "  ¦Стеклорубероид гидро-¦  м2 ¦  1,13  ¦

¦4      ¦дый последующий  ¦     ¦изоляционный с мине- ¦     ¦        ¦

¦       ¦слой             ¦     ¦ральной посыпкой     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦С-РК, ГОСТ 15879-70  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Битум нефтяной       ¦ кг  ¦  1,84  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦строительный,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БН-70/30,      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 6617-76         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бензин авиационный   ¦ кг  ¦  0,03  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Б-70, ТУ 38-10913-82 ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-38. Оклейка полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм

Состав работ:  01. Приготовление клея, битумной грунтовки. 02. Оклейка

полиизобутиленом.  03.  Приготовление полиизобутиленовой пасты (сварка

полиизобутиленовых листов).

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Оклейка полиизо- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦бутиленовыми     ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦пластинами толщи-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ной 2,5 мм:      ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦металлической по-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦верхности:       ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦на клее 88-СА:   ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦с пастой:        ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-38.¦в 1 слой         ¦ 1 м2¦Клей резиновый 88-СА,¦ кг  ¦  0,78  ¦

¦1      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бензин авиационный   ¦ кг  ¦  0,32  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Б-70, ТУ 38-10913-82 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Эфир этиловый техни- ¦ кг  ¦  0,13  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ческий, ГОСТ 8981-78 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Пластины полиизобути-¦ кг  ¦  3,85  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦леновые ПСГ          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-38.¦в 2 слоя         ¦  "  ¦Клей резиновый 88-СА,¦ кг  ¦ 1,64   ¦

¦2      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бензин авиационный   ¦ кг  ¦  0,33  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Б-70, ТУ 38-10913-82 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Эфир этиловый техни- ¦ кг  ¦  0,27  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ческий, ГОСТ 8981-78 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Пластины полиизобути-¦ кг  ¦ 7,7    ¦

¦       ¦                 ¦     ¦леновые ПСГ          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦со сваркой:      ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-38.¦в 1 слой         ¦  "  ¦Клей резиновый 88-СА,¦ кг  ¦ 0,78   ¦

¦3      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бензин авиационный   ¦ кг  ¦  0,14  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Б-70, ТУ 38-10913-82 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Эфир этиловый техни- ¦ кг  ¦  0,13  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ческий, ГОСТ 8981-78 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Пластины полиизобути-¦ кг  ¦ 3,72   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦леновые ПСГ          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый 88-СА,¦ кг  ¦ 1,64   ¦

¦Е13-38.¦в 2 слоя         ¦  "  ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦4      ¦                 ¦     ¦Бензин авиационный   ¦ кг  ¦  0,28  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Б-70, ТУ 38-10913-82 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Эфир этиловый техни- ¦ кг  ¦  0,27  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ческий, ГОСТ 8981-78 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Пластины полиизобути-¦ кг  ¦ 7,5    ¦

¦       ¦                 ¦     ¦леновые ПСГ          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦бетонной поверх- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ности:           ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦на клее 88-СА:   ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦со сваркой:      ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-38.¦в 1 слой         ¦  "  ¦Клей резиновый 88-СА,¦ кг  ¦ 0,8    ¦

¦5      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бензин авиационный   ¦ кг  ¦  0,14  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Б-70, ТУ 38-10913-82 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Эфир этиловый техни- ¦ кг  ¦  0,13  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ческий, ГОСТ 8981-78 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Пластины полиизобути-¦ кг  ¦ 3,72   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦леновые ПСГ          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-38.¦в 2 слоя         ¦  "  ¦Клей резиновый 88-СА,¦ кг  ¦ 1,6    ¦

¦6      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бензин авиационный   ¦ кг  ¦  0,28  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Б-70, ТУ 38-10913-82 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Эфир этиловый техни- ¦ кг  ¦  0,27  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ческий, ГОСТ 8981-78 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Пластины полиизобути-¦ кг  ¦  7,5   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦леновые ПСГ          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦с пастой         ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-38.¦в 1 слой         ¦  "  ¦Клей резиновый 88-СА,¦ кг  ¦  0,8   ¦

¦7      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бензин авиационный   ¦ кг  ¦  0,32  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Б-70, ТУ 38-10913-82 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Эфир этиловый техни- ¦ кг  ¦  0,13  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ческий, ГОСТ 8981-78 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Пластины полиизобути-¦ кг  ¦  3,85  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦леновые ПСГ          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-38.¦в 2 слоя         ¦  "  ¦Клей резиновый 88-СА,¦ кг  ¦  1,6   ¦

¦8      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2199-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бензин авиационный   ¦ кг  ¦  0,33  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Б-70, ТУ 38-10913-82 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Эфир этиловый техни- ¦ кг  ¦  0,27  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ческий, ГОСТ 8981-78 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Пластины полиизобути-¦ кг  ¦  7,7   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦леновые ПСГ          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦на битуме:       ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-38.¦в 1 слой         ¦  "  ¦Битум нефтяной       ¦ кг  ¦  2,8   ¦

¦9      ¦                 ¦     ¦строительный,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БН-70/30,      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 6617-76         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бензин авиационный   ¦ кг  ¦  0,03  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Б-70, ТУ 38-10913-82 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Пластины полиизобути-¦ кг  ¦  4,21  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦леновые ПСГ          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-38.¦в 2 слоя         ¦  "  ¦Битум нефтяной       ¦ кг  ¦  5,64  ¦

¦  10   ¦                 ¦     ¦строительный,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БН-70/30,      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 6617-76         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бензин авиационный   ¦ кг  ¦  0,03  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Б-70, ТУ 38-10913-82 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Пластины полиизобути-¦ кг  ¦  8,22  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦леновые ПСГ          ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-39. Оклейка стеклотканью

Состав работ: 01. Приготовление составов. 02. Огрунтовка. 03. Оклей-

ка стеклотканью. 04. Нанесение покрывных слоев.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Оклейка стекло-  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦тканью:          ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦на эпоксидной    ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦шпатлевке:       ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦в 1 слой:        ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-39.¦по металлической ¦ 1 м2¦Ткань конструкционная¦  м2 ¦  1,1   ¦

¦1      ¦поверхности      ¦     ¦из стеклянных круче- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ных комплексных нитей,     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка Т-11,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 19170-73        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Шпатлевка ЭП-0010,   ¦ кг  ¦  1,75  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 28379-89        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  0,52  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Отвердитель N 1,     ¦ кг  ¦  0,14  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-10-1263-77      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бензин авиационный   ¦ кг  ¦  0,31  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Б-70, ТУ 38-10913-82 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-39.¦по бетонной по-  ¦  "  ¦Ткань конструкционная¦  м2 ¦  1,1   ¦

¦2      ¦верхности        ¦     ¦из стеклянных круче- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ных комплексных нитей,     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка Т-11,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 19170-73        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Шпатлевка ЭП-0010,   ¦ кг  ¦  1,86  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 28379-89        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  0,55  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Отвердитель N 1,     ¦ кг  ¦  0,15  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-10-1263-77      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦на нефтебитуме:  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-39.¦первый слой      ¦  "  ¦Ткань конструкционная¦  м2 ¦  1,1   ¦

¦3      ¦                 ¦     ¦из стеклянных круче- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ных комплексных нитей,     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка Т-11,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 19170-73        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Битум нефтяной       ¦ кг  ¦  5,32  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦строительный,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БН-70/30,      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 6617-76         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-39.¦последующий слой ¦  "  ¦Ткань конструкционная¦  м2 ¦  1,1   ¦

¦4      ¦                 ¦     ¦из стеклянных круче- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ных комплексных нитей,     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка Т-11,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 19170-73        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Битум нефтяной       ¦ кг  ¦  3,16  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦строительный,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БН-70/30,      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 6617-76         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦на резинобитумной¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦мастике:         ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-39.¦первый слой      ¦  "  ¦Ткань конструкционная¦  м2 ¦  1,1   ¦

¦5      ¦                 ¦     ¦из стеклянных круче- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ных комплексных нитей,     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка Т-11,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 19170-73        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мастика битумно-рези-¦ кг  ¦  2,4   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦новая, ГОСТ 15836-79 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-39.¦последующий слой ¦  "  ¦Ткань конструкционная¦  м2 ¦  1,1   ¦

¦6      ¦                 ¦     ¦из стеклянных круче- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ных комплексных нитей,     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка Т-11,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 19170-73        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мастика битумно-рези-¦ кг  ¦  1,25  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦новая, ГОСТ 15836-79 ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-40. Оклейка стеклотканью

Состав работ: 01. Приготовление составов. 02. Оклейка стеклотканью.

03. Нанесение покрывных слоев.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Оклейка стекло-  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦тканью:          ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦на эпоксидной    ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦смоле ЭД-20:     ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-40.¦1 слой           ¦ 1 м2¦Смола эпоксидная,    ¦ кг  ¦  1,72  ¦

¦1      ¦                 ¦     ¦марка ЭД-20,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10587-84        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ткань конструкционная¦  м2 ¦  1,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦из стеклянных круче- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ных комплексных нитей,     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка Т-11,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 19170-73        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Дибутилфталат техни- ¦ кг  ¦  0,2   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ческий, сорт 1,      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8728-77         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  0,53  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полиэтиленполиамин   ¦ кг  ¦  0,17  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(ПЭПА) технический,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка А,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 49-2529-62        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Графит кристалличес- ¦  кг ¦  0,58  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кий литейный, марка  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГЛ-2, ГОСТ 5279-74   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-40.¦последующий слой ¦  "  ¦Смола эпоксидная,    ¦ кг  ¦  0,69  ¦

¦2      ¦                 ¦     ¦марка ЭД-20,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10587-84        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ткань конструкционная¦  м2 ¦  1,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦из стеклянных круче- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ных комплексных нитей,     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка Т-11,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 19170-73        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Дибутилфталат техни- ¦ кг  ¦  0,08  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ческий, сорт 1,      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8728-77         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Растворитель, марка  ¦ кг  ¦  0,23  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Р-4, ГОСТ 7827-74    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полиэтиленполиамин   ¦ кг  ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(ПЭПА) технический,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка А,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 49-2529-62        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦на эпоксидно-    ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦сланцевом компа- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦унде ЭСД-2М:     ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-40.¦первый слой      ¦  "  ¦Смола эпоксидная,    ¦ кг  ¦  1,03  ¦

¦3      ¦                 ¦     ¦марка ЭД-20,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10587-84        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ткань конструкционная¦  м2 ¦  1,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦из стеклянных круче- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ных комплексных нитей,     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка Т-11,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 19170-73        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полиэтиленполиамин   ¦ кг  ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(ПЭПА) технический,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка А,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 49-2529-62        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Модификатор сланцевый¦ кг  ¦  0,88  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦"Сламор"             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Уайт-спирит,         ¦ кг  ¦  0,31  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Тальк молотый, сорт 1, кг  ¦  0,09  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 21235-75        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-40.¦последующий слой ¦  "  ¦Смола эпоксидная,    ¦ кг  ¦  0,83  ¦

¦4      ¦                 ¦     ¦марка ЭД-20,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10587-84        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ткань конструкционная¦  м2 ¦  1,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦из стеклянных круче- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ных комплексных нитей,     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка Т-11,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 19170-73        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полиэтиленполиамин   ¦ кг  ¦  0,09  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(ПЭПА) технический,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка А,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 49-2529-62        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Модификатор сланцевый¦ кг  ¦  0,67  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦"Сламор"             ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-41. Оклейка листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной

замазке

Состав работ: 01. Приготовление клеящего состава. 02. Оклейка листо-

вым асбестом.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦Е13-41.¦Оклейка листовым ¦ 1 м2¦Картон асбестовый    ¦ кг  ¦  8,0   ¦

¦1      ¦асбестом толщиной¦     ¦общего назначения    ¦     ¦        ¦

¦       ¦5 мм на силикат- ¦     ¦(КАОН-1), толщ. 4 мм,¦     ¦        ¦

¦       ¦ной замазке      ¦     ¦ГОСТ 2850-80         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  0,4   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Натрий кремнефторис- ¦ кг  ¦ 0,027  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦тый технический,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 87-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Стекло натриевое жид-¦ кг  ¦  0,42  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кое, ГОСТ 13078-81   ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-42. Оклейка поливинилхлоридным пластикатом

Состав работ: 01. Оклейка поверхности. 02. Сварка пластикатовых

листов.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Оклейка поливи-  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦нилхлоридным пла-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦стификатом:      ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦на клее 88-Н:    ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦толщиной:        ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-42.¦   3 мм          ¦ 100 ¦Пластикат листовой   ¦  т  ¦  0,47  ¦

¦1      ¦                 ¦  м2 ¦поливинилхлоридный   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бензин авиационный   ¦ кг  ¦  3,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Б-70, ТУ 38-10913-82 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Эфир этиловый техни- ¦ кг  ¦  10,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ческий, ГОСТ 8981-78 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦   78,0 ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 88-Н, ГОСТ 2199-78 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Пруток сварочный из  ¦ кг  ¦  15,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦винилпласта диам.2 мм,     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1166-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-42.¦    4 мм         ¦  "  ¦Пластикат листовой   ¦  т  ¦  0,62  ¦

¦2      ¦                 ¦     ¦поливинилхлоридный   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бензин авиационный   ¦ кг  ¦  3,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Б-70, ТУ 38-10913-82 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Эфир этиловый техни- ¦ кг  ¦  10,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ческий, ГОСТ 8981-78 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦   80   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 88-Н, ГОСТ 2199-78 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Пруток сварочный из  ¦ кг  ¦  15,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦винилпласта диам.2 мм,     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1166-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-42.¦на клее ПЭД-Б    ¦  "  ¦Пластикат листовой   ¦  т  ¦  0,47  ¦

¦3      ¦толщиной 3 мм    ¦     ¦поливинилхлоридный   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полиэтиленполиамин   ¦ кг  ¦  3,4   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(ПЭПА) технический,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка А,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 49-2529-62        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клей резиновый       ¦  кг ¦   69   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦N 88-Н, ГОСТ 2199-78 ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-43. Оклейка бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой

на бутилкаучуковом клее

Состав работ: 01. Подготовка основания. 02. Приготовление клея.

03. Огрунтовка основания. 04. Оклейка.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Оклейка бетонных ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦поверхностей поли-     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦этиленовой плен- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦кой на бутилкау- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦чуковом клее:    ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-43.¦первый слой      ¦ 100 ¦Пленка полиэтиленовая¦ кг  ¦  22,0  ¦

¦1      ¦                 ¦  м2 ¦шириной 1400 мм,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ. 0,2 мм,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10354-82        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бутилкаучук марка Б, ¦ кг  ¦  6,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7738-79Е        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Лак: БТ-783,         ¦ кг  ¦  48,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 1847-77         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мастика битумно-рези-¦  т  ¦ 0,113  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦новая изоляционная,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 15836-79        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бензин авиационный   ¦ кг  ¦  77,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Б-70, ТУ 38-10913-82 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ацетон технический,  ¦ кг  ¦  1,14  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 2768-84 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,3   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-43.¦последующий слой ¦  "  ¦Пленка полиэтиленовая¦ кг  ¦  22,0  ¦

¦2      ¦                 ¦     ¦шириной 1400 мм,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ. 0,2 мм,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10354-82        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бутилкаучук, марка Б,¦ кг  ¦  2,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7738-79Е        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Лак  БТ-783,         ¦ кг  ¦  47,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 1847-77         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бензин авиационный   ¦ кг  ¦  27,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Б-70, ТУ 38-10913-82 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ацетон технический,  ¦ кг  ¦  1,14  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 2768-84 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,3   ¦

+--------------------------------------------------------------------+

06. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 13-44. Подготовка основания металлических поверхностей

Состав работ: 01. Очистка поверхностей. 02. Протравливание металли-

ческих поверхностей.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Подготовка осно- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦вания металличес-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ких поверхностей:¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦очистка:         ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦металлическим    ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦песком внутренней¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦поверхности обо- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦рудования и труб ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦диаметром:       ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-44.¦более 500 мм     ¦ 1 м2¦Песок стальной высо- ¦ кг  ¦  4,7   ¦

¦1      ¦                 ¦     ¦кокремнистый с зерна-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ми величиной 0,3-1 мм¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-44.¦менее 500 мм и   ¦  "  ¦Песок стальной высо- ¦ кг  ¦  4,7   ¦

¦2      ¦мелких изделий   ¦     ¦кокремнистый с зерна-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ми величиной 0,3-1 мм¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦более 500 мм со  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦снятием окалины  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦или старой краски¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦площадью:        ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-44.¦до 50% очищаемой ¦  "  ¦Песок стальной высо- ¦ кг  ¦  7,1   ¦

¦3      ¦поверхности      ¦     ¦кокремнистый с зерна-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ми величиной 0,3-1 мм¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-44.¦более 50% очищае-¦  "  ¦Песок стальной высо- ¦ кг  ¦  7,15  ¦

¦4      ¦мой поверхности  ¦     ¦кокремнистый с зерна-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ми величиной 0,3-1 мм¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦кварцевым песком:¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-44.¦сплошных наружных¦  "  ¦Песок кварцевый,     ¦ кг  ¦  30,8  ¦

¦5      ¦поверхностей     ¦     ¦марка ЛПК-5,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 22551-77        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-44.¦кварцевым песком ¦  "  ¦Песок кварцевый,     ¦ кг  ¦  36,7  ¦

¦6      ¦поверхности труб ¦     ¦марка ЛПК-5,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦диаметром до     ¦     ¦ГОСТ 22551-77        ¦     ¦        ¦

¦       ¦500 мм и мелких  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦изделий          ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-44.¦щетками          ¦  "  ¦Ветошь               ¦  кг ¦ 0,003  ¦

¦7      ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-44.¦протравливание   ¦  "  ¦Кислота серная техни-¦ кг  ¦  0,2   ¦

¦8      ¦металлических    ¦     ¦ческая улучшенная,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦поверхностей     ¦     ¦ГОСТ 2184-77         ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-45. Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов

Состав работ: 01. Обезжиривание аппаратов и трубопроводов.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Обезжиривание по-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦верхностей аппа- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ратов и трубопро-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦водов:           ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦диаметром:       ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦до 500 мм:       ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-45.¦бензином         ¦100м2¦Бензин авиационный   ¦ кг  ¦  30,9  ¦

¦1      ¦                 ¦     ¦Б-70, ТУ 38-10913-82 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  4,7   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-45.¦уайт-спиритом    ¦  "  ¦Уайт-спирит,         ¦ кг  ¦  30,9  ¦

¦2      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  4,7   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-45.¦этиловым спиртом ¦  "  ¦Спирт этиловый ректи-¦ кг  ¦  30,6  ¦

¦3      ¦                 ¦     ¦фикованный техничес- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кий, сорт 1,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 18300-87        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  4,7   ¦

¦       ¦свыше 500 мм:    ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-45.¦бензином         ¦  "  ¦Бензин авиационный   ¦ кг  ¦  31,8  ¦

¦4      ¦                 ¦     ¦Б-70, ТУ 38-10913-82 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  4,7   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-45.¦уайт-спиритом    ¦  "  ¦Уайт-спирит,         ¦ кг  ¦  31,8  ¦

¦5      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  4,7   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-45.¦этиловым спиртом ¦  "  ¦Спирт этиловый ректи-¦ кг  ¦  31,5  ¦

¦6      ¦                 ¦     ¦фикованный техничес- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кий, сорт 1,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 18300-87        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  4,7   ¦

+--------------------------------------------------------------------+

РАЗДЕЛ 07. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 13-46. Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом

Состав работ: 01. Приготовление замазки. 02. Уплотнение штуцеров.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Уплотнение штуце-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ров шнуровым ас- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦бестом:          ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦на замазке:      ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-46.¦Арзамит-5        ¦ 1 шт¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  2,9   ¦

¦1      ¦                 ¦     ¦порошок,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  2,4   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦раствор,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Шнуры асбестовые,    ¦ кг  ¦  0,69  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 1779-72         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-46.¦силикатной       ¦  "  ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  4,76  ¦

¦2      ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Натрий кремнефторис- ¦ кг  ¦  0,3   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦тый технический,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 87-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Стекло натриевое жид-¦ кг  ¦  2,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кое, ГОСТ 13078-81   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Шнуры асбестовые,    ¦  кг ¦  0,69  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 1779-72         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-46.¦эпоксидной       ¦  "  ¦Аэросил, марка А-175,¦ кг  ¦  0,09  ¦

¦3      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 14922-77        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  4,67  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полиэтиленполиамин   ¦ кг  ¦  0,18  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(ПЭПА) технический,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка А,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 49-2529-62        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Смола эпоксидная,    ¦ кг  ¦  1,76  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка ЭД-20,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10587-84        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Шнуры асбестовые,    ¦  кг ¦  0,69  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 1779-72         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Дибутилфталат техни- ¦ кг  ¦  0,17  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ческий, сорт 1,      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8728-77         ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-47. Защита штуцеров вкладышами

Состав работ: 01. Приготовление замазки. 02. Установка вкладышей.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Защита щтуцеров  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦вкладышами:      ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦на замазке:      ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦силикатной:      ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-47.¦керамическими    ¦ 1 шт¦Натрий кремнефторис- ¦ кг  ¦  0,4   ¦

¦1      ¦                 ¦     ¦тый технический,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 87-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Стекло натриевое жид-¦ кг  ¦  2,76  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кое, ГОСТ 13078-81   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Трубы кислотоупорные ¦ кг  ¦  4,02  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦керамические с рас-  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦трубами диам. до     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦300 мм, сорт 1       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  6,61  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-47.¦винипластовыми   ¦  "  ¦Натрий кремнефторис- ¦ кг  ¦  0,4   ¦

¦2      ¦                 ¦     ¦тый технический,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 87-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Стекло натриевое жид-¦ кг  ¦  2,76  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кое, ГОСТ 13078-81   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Трубы винипластовые  ¦ кг  ¦  2,58  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦диам. до 300 мм      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  6,63  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-47.¦дунитовыми       ¦  "  ¦Натрий кремнефторис- ¦ кг  ¦  0,41  ¦

¦3      ¦                 ¦     ¦тый технический,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 87-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Стекло натриевое жид-¦ кг  ¦  2,76  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кое, ГОСТ 13078-81   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Трубы кислотоупорные ¦ кг  ¦  4,48  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦дунитовые            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦диам. до 300 мм      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  6,63  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-47.¦фарфоровыми      ¦  "  ¦Натрий кремнефторис- ¦ кг  ¦  4,1   ¦

¦4      ¦                 ¦     ¦тый технический,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 87-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Стекло натриевое жид-¦ кг  ¦  2,76  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кое, ГОСТ 13078-81   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Трубы кислотоупорные ¦ кг  ¦  4,2   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦фарфоровые           ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦диам.до 300 мм       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  6,63  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦Арзамит-5:       ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-47.¦керамическими    ¦  "  ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  4,0   ¦

¦5      ¦                 ¦     ¦порошок,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  3,02  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦раствор,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Трубы кислотоупорные ¦ кг  ¦  4,02  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦керамические с рас-  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦трубами диам. до     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦300 мм, сорт 1       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-47.¦графитовыми      ¦  "  ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  4,0   ¦

¦6      ¦                 ¦     ¦порошок,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  3,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦раствор,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Трубы графитовые     ¦ кг  ¦  3,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦диам. до 300 мм      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-47.¦дунитовыми       ¦  "  ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  4,0   ¦

¦7      ¦                 ¦     ¦порошок,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  3,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦раствор,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Трубы кислотоупорные ¦ кг  ¦  4,48  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦дунитовые            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦диам. до 300 мм      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-47.¦фарфоровыми      ¦  "  ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  4,0   ¦

¦8      ¦                 ¦     ¦порошок,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  3,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦раствор,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Трубы кислотоупорные ¦ кг  ¦  4,2   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦фарфоровые           ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦диам. до 300 мм      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-47.¦из пропитанного  ¦  "  ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  4,0   ¦

¦9      ¦графитопласта    ¦     ¦порошок,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  3,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦раствор,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Трубы из графитоплас-¦ кг  ¦  3,69  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦та диам. до 300 мм   ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-48. Разделка швов футеровки на силикатных кислотоупорных

вяжущих

Состав работ: 01. Приготовление замазки. 02. Заполнение швов.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Разделка швов фу-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦теровки на сили- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦катных кислото-  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦упорных вяжущих: ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦замазкой         ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦Арзамит-5:       ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦при укладке:     ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-48.¦плитки керамичес-¦ 1 м2¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  1,4   ¦

¦1      ¦кой              ¦     ¦порошок,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  1,03  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦раствор,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Кислота соляная тех- ¦  кг ¦ 0,005  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ническая,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3118-77         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Спирт этиловый ректи-¦ кг  ¦ 0,043  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦фикованный техничес- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кий, сорт 1,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 18300-87        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦кирпича:         ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-48.¦плашмя           ¦  "  ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  1,81  ¦

¦2      ¦                 ¦     ¦порошок,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  1,39  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦раствор,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Кислота соляная тех- ¦  кг ¦ 0,005  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ническая,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3118-77         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Спирт этиловый ректи-¦ кг  ¦ 0,043  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦фикованный техничес- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кий, сорт 1,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 18300-87        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-48.¦на ребро         ¦  "  ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  2,72  ¦

¦3      ¦                 ¦     ¦порошок,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  2,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦раствор,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Кислота соляная тех- ¦  кг ¦ 0,005  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ническая,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3118-77         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Спирт этиловый ректи-¦ кг  ¦ 0,043  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦фикованный техничес- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кий, сорт 1,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 18300-87        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-48.¦в кирпич         ¦  "  ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  3,3   ¦

¦4      ¦                 ¦     ¦порошок,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Замазка Арзамит-5,   ¦ кг  ¦  2,5   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦раствор,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-05-1133-75      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Кислота соляная тех- ¦  кг ¦ 0,005  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ническая,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3118-77         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Спирт этиловый ректи-¦ кг  ¦ 0,043  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦фикованный техничес- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кий, сорт 1,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 18300-87        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦эпоксидной замаз-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦кой:             ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦при укладке:     ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-48.¦плитки керамичес-¦  "  ¦Аэросил, марка А-175,¦ кг  ¦ 0,031  ¦

¦5      ¦кой              ¦     ¦ГОСТ 14922-77        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ацетон технический,  ¦ кг  ¦  0,07  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 2768-84 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полиэтиленполиамин   ¦ кг  ¦  0,08  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(ПЭПА) технический,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка А,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 49-2529-62        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Смола эпоксидная,    ¦ кг  ¦  0,81  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка ЭД-20,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10587-84        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  2,17  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Дибутилфталат техни- ¦ кг  ¦  0,08  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ческий, сорт 1,      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8728-77         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦кирпича:         ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-48.¦плашмя           ¦  "  ¦Аэросил, марка А-175,¦ кг  ¦  0,05  ¦

¦6      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 14922-77        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ацетон технический,  ¦ кг  ¦  0,15  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 2768-84 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полиэтиленполиамин   ¦ кг  ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(ПЭПА) технический,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка А,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 49-2529-62        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Смола эпоксидная,    ¦ кг  ¦  1,04  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка ЭД-20,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10587-84        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  2,48  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Дибутилфталат техни- ¦ кг  ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ческий, сорт 1,      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8728-77         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-48.¦на ребро         ¦  "  ¦Аэросил, марка А-175,¦ кг  ¦  0,08  ¦

¦7      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 14922-77        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ацетон технический,  ¦ кг  ¦  0,22  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 2768-84 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полиэтиленполиамин   ¦ кг  ¦  0,15  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(ПЭПА) технический,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка А,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 49-2529-62        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Смола эпоксидная,    ¦ кг  ¦  1,48  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка ЭД-20,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10587-84        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  3,56  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Дибутилфталат техни- ¦ кг  ¦  0,15  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ческий, сорт 1,      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8728-77         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦полимерзамазкой  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ЭСД-2:           ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦при укладке:     ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-48.¦плитки           ¦  "  ¦Аэросил, марка А-175,¦ кг  ¦  0,02  ¦

¦8      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 14922-77        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ацетон технический,  ¦ кг  ¦  0,3   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 2768-84 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полиэтиленполиамин   ¦ кг  ¦  0,04  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(ПЭПА) технический,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка А,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 49-2529-62        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Смола эпоксидная,    ¦ кг  ¦  0,37  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка ЭД-20,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10587-84        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  1,13  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦кирпича:         ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-48.¦плашмя           ¦  "  ¦Аэросил, марка А-175,¦ кг  ¦  0,04  ¦

¦9      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 14922-77        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ацетон технический,  ¦ кг  ¦  0,63  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 2768-84 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полиэтиленполиамин   ¦ кг  ¦  0,08  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(ПЭПА) технический,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка А,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 49-2529-62        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Смола эпоксидная,    ¦ кг  ¦  0,79  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка ЭД-20,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10587-84        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  2,37  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-48.¦на ребро         ¦  "  ¦Аэросил, марка А-175,¦ кг  ¦  0,06  ¦

¦  10   ¦                 ¦     ¦ГОСТ 14922-77        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ацетон технический,  ¦ кг  ¦  0,92  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 2768-84 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Полиэтиленполиамин   ¦ кг  ¦  0,12  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(ПЭПА) технический,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка А,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 49-2529-62        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Смола эпоксидная,    ¦ кг  ¦  1,15  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка ЭД-20,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10587-84        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦ кг  ¦  3,45  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-49. Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, масти-

кой "битуминоль Н-2"

Состав работ: 01. Приготовление мастики. 02. Заливка мастики.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦Е13-49.¦Пропитка щебня,  ¦ 1 м3¦Асбест хризотиловый, ¦ кг  ¦  19,2  ¦

¦1      ¦уложенного в дни-¦     ¦марка К-6-45,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦щах аппаратов,   ¦     ¦ГОСТ 12871-83Е       ¦     ¦        ¦

¦       ¦мастикой битуми- ¦     ¦Бензин авиационный   ¦ кг  ¦  1,96  ¦

¦       ¦ноль Н-2         ¦     ¦Б-70, ТУ 38-10912-82 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Битум нефтяной       ¦  т  ¦ 0,108  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦строительный,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марка БН-90/10,      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 6617-76         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мука андезитовая кис-¦  т  ¦ 0,108  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-50. Окисловка швов силикатной футеровки

Состав работ: 01. Окисловка швов силикатной футеровки.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦Е13-50.¦Окисловка швов   ¦100  ¦Кислота серная техни-¦  кг ¦   52   ¦

¦1      ¦силикатной футе- ¦ м2  ¦ческая улучшенная,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦ровки            ¦     ¦ГОСТ 2184-77         ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-51. Испытание на непроницаемость полиизобутиленового пок-

рытия наливом воды

Состав работ: 01. Налив и спуск воды.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦Е13-51.¦Испытание на не- ¦1 м3 ¦Вода питьевая,       ¦ м3  ¦   1    ¦

¦1      ¦проницаемость по-¦     ¦ГОСТ 2874-82         ¦     ¦        ¦

¦       ¦лиизобутиленового¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦покрытия наливом ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦воды             ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-52. Гидрофобизация, флюатирование бетонных поверхностей

Состав работ: 01. Очистка поверхности. 02. Приготовление раствора.

03. Нанесение раствора.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Гидрофобизация   ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦бетонных поверх- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ностей:          ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-52.¦водным раствором ¦ 100 ¦Жидкость гидрофобизи-¦ кг  ¦  7,0   ¦

¦1      ¦ГКЖ-10           ¦  м2 ¦рующая ГКЖ-10,       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10834-76        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Вода питьевая,       ¦  м3 ¦ 0,034  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2874-82         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,3   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-52.¦раствором ГКЖ-94 ¦  "  ¦Жидкость гидрофобизи-¦ кг  ¦  3,7   ¦

¦2      ¦в уайт-спирите   ¦     ¦рующая ГКЖ-94,       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10834-76        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Уайт-спирит,         ¦ кг  ¦  33,3  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,6   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-52.¦водной эмульсией ¦  "  ¦Жидкость гидрофобизи-¦ кг  ¦  7,46  ¦

¦3      ¦раствора ГКЖ-94  ¦     ¦рующая ГКЖ-94,       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10834-76        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Желатин,             ¦  кг ¦  0,37  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 11293-89        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Вода питьевая,       ¦  м3 ¦ 0,0302 ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2874-82         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,3   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦Флюатирование    ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦бетонных поверх- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ностей:          ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-52.¦кислотой кремне- ¦  "  ¦Кислота кремнефторис-¦  кг ¦  6,89  ¦

¦4      ¦фтористоводород- ¦     ¦товодородная 27% кон-¦     ¦        ¦

¦       ¦ной              ¦     ¦центрации            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Вода питьевая,       ¦  м3 ¦ 0,028  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 2874-82         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦  кг ¦  0,3   ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-53. Приготовление химически стойких смесей

Состав работ:  01. Сушка инертных наполнителей. 02. Просеивание напол-

нителей.  03.  Смешивание наполнителей с кремнефтористым натрием.  04.

Приготовление раствора жидкого стекла. 05. Приготовление бетонной сме-

си и растворов.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Приготовление хи-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦мически стойких  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦смесей:          ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-53.¦бетона кислото-  ¦ 1 м3¦Мука андезитовая кис-¦  т  ¦ 0,559  ¦

¦1      ¦упорного с анде- ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦зитовым наполни- ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦телем класса В-30¦     ¦Натрий кремнефторис- ¦ кг  ¦  48,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦тый технический,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 87-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Стекло натриевое жид-¦  т  ¦  0,32  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кое, ГОСТ 13078-81   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Щебень андезитовый   ¦  м3 ¦  0,09  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦фракционный от 5 до  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦10 мм М 400,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 22263-70        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Щебень андезитовый   ¦  м3 ¦  0,18  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦фракционный от 10 до ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦15 мм М 400,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 22263-70        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Щебень андезитовый   ¦  м3 ¦  0,39  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦фракционный от 15 до ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦30 мм М 400,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 22263-70        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Песок кварцевый, мар-¦  т  ¦ 0,559  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ка ЛПК-5,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 22551-77        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-53.¦силикатполимербе-¦  "  ¦Мука андезитовая кис-¦  т  ¦ 0,426  ¦

¦2      ¦тона клосса В-30 ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Натрий кремнефторис- ¦ кг  ¦  53,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦тый технический,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 87-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Стекло натриевое жид-¦  т  ¦  0,32  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кое, ГОСТ 13078-81   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Щебень андезитовый   ¦  м3 ¦  0,48  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦фракционный от 15 до ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦30 мм М 400,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 22263-70        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Песок кварцевый мар- ¦  т  ¦ 0,639  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ки ЛПК-5,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 22551-77        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Спирт фуриловый,     ¦ кг  ¦  11,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1,ОСТ 59-127-73 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-53.¦силикатполимер-  ¦  "  ¦Мука андезитовая кис-¦  т  ¦  0,69  ¦

¦3      ¦раствора         ¦     ¦лотоупорная, марка А,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 6-12-37-72        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Натрий кремнефторис- ¦ кг  ¦  70,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦тый технический,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1, ГОСТ 87-77   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Стекло натриевое жид-¦  т  ¦ 0,496  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кое, ГОСТ 13078-81   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Песок кварцевый, мар-¦  т  ¦ 0,641  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ка ЛПК-5,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 22551-77        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Спирт фуриловый,     ¦ кг  ¦  15,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦сорт 1,ОСТ 59-127-73 ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-54. Укладка химически стойких смесей

Состав работ: 01. Укладка бетонной смеси или раствора в подготовлен-

ную опалубку.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Укладка химически¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦стойких смесей:  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-54.¦бетона           ¦ 1 м3¦Бетон тяжелый кл.В30,¦ м3  ¦ 1,015  ¦

¦1      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7473-85         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-54.¦раствора         ¦  "  ¦Раствор цементный    ¦ м3  ¦  1,02  ¦

¦2      ¦                 ¦     ¦М-400, ГОСТ 28013-89 ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-55. Гидроизоляция бетонных поверхностей

Состав работ: 01. Выравнивание поверхности. 02. Приготовление соста-

вов. 03. Нанесение гидроизоляции на поверхность. 04. Уход за покрыти-

ем.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Гидроизоляция бе-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦тонных поверхнос-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦тей:             ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦полимерцементным ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦составом толщиной¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦слоя 20 мм на:   ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-55.¦ГКЖ-10           ¦ 100 ¦Жидкость гидрофобизи-¦ кг  ¦  6,0   ¦

¦1      ¦                 ¦  м2 ¦рующая ГКЖ-10,       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10834-76        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Песок для строитель- ¦  м3 ¦  1,54  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ных работ,           ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8736-85         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Портландцемент М 400,¦  т  ¦  1,11  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10178-85        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Латекс СКС-65-ГП,    ¦ кг  ¦  6,7   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10564-75        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мастика битумно-бу-  ¦  кг ¦  100   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦тилкаучуковая,       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 21-27-39-77       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Опилки древесные,    ¦  м3 ¦  5,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 18320-78        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-55.¦латексе СКС-65-ГП¦  "  ¦Песок для строитель- ¦  м3 ¦  1,54  ¦

¦2      ¦                 ¦     ¦ных работ,           ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8736-85         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Портландцемент М 400,¦  т  ¦  1,11  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10178-85        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Латекс СКС-65-ГП,    ¦ кг  ¦  22,7  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10564-75        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мастика битумно-бу-  ¦  кг ¦  100   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦тилкаучуковая,       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 21-27-39-77       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Опилки древесные,    ¦  м3 ¦  5,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 18320-78        ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-56. Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов вну-

три аппаратов

Состав работ: 01. Установка и сборка элементов лесов. 02. Устройство

настилов, ограждений, ходовых лестниц. 03. Разборка лесов со спуском,

сортировкой и укладкой элементов в штабель.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Устройство и раз-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦борка инвентарных¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦трубчатых лесов  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦внутри аппаратов:¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-56.¦высотой до 20 м  ¦ 100 ¦Элементы лесов метал-¦  1  ¦ 0,014  ¦

¦1      ¦                 ¦ м2  ¦лические             ¦ком- ¦        ¦

¦       ¦                 ¦верти-                     ¦плект¦        ¦

¦       ¦                 ¦каль-¦Щиты настила толщ.   ¦ м2  ¦  40,5  ¦

¦       ¦                 ¦ной  ¦40 мм, 11 с          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦проек-                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦ции  ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦лесов¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-56.¦на каждые 2 м при¦ 100 ¦Элементы лесов метал-¦  1  ¦ 0,002  ¦

¦2      ¦изменении высоты ¦ м2  ¦лические             ¦ком- ¦        ¦

¦       ¦лесов добавлять  ¦верти-                     ¦плект¦        ¦

¦       ¦или исключать    ¦каль-¦Щиты настила толщ.   ¦ м2  ¦  5,1   ¦

¦       ¦                 ¦ной  ¦40 мм, 11 с          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦проек-                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦ции  ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦лесов¦                     ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-57. Устройство и разборка средств подмащивания для окраски

металлоконструкций

Состав работ: 01. Навеска и снятие площадок, лестниц, деревянных

щитов.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Устройство и раз-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦борка средств    ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦подмащивания для ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦окраски металло- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦конструкций:     ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-57.¦покрытий зданий и¦ 1 т ¦Лестницы стальные    ¦ кг  ¦  21,0  ¦

¦1      ¦сооружений       ¦окра-¦Площадки стальные    ¦  т  ¦ 0,125  ¦

¦       ¦                 ¦шива-¦Щиты настила толщ.   ¦  м2 ¦  26,7  ¦

¦       ¦                 ¦емых ¦40 мм, 11 с          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦кон- ¦Конструкции стальные ¦ кг  ¦  14,0  ¦

¦       ¦                 ¦струк¦приспособлений для   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦ций  ¦монтажа              ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-57.¦колонн, связей,  ¦  "  ¦Лестницы стальные    ¦ кг  ¦  8,75  ¦

¦2      ¦балок, фахверка  ¦     ¦Площадки стальные    ¦ кг  ¦  52,1  ¦

¦       ¦и других элемен- ¦     ¦Щиты настила толщ.   ¦  м2 ¦ 11,125 ¦

¦       ¦тов зданий и соо-¦     ¦40 мм, 11 с          ¦     ¦        ¦

¦       ¦ружений          ¦     ¦Конструкции стальные ¦ кг  ¦  14,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦приспособлений для   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦монтажа              ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-58. Устройство и разборка средств подмащивания для окраски

металлоконструкций эстакад и галерей

Состав работ:  01.  Навеска и снятие площадок, лестниц, деревянных щи-

тов.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦Е13-58.¦Устройство и раз-¦ 1м2 ¦Лестницы стальные    ¦ кг  ¦  7,0   ¦

¦1      ¦борка средств    ¦гори-¦Площадки стальные    ¦ кг  ¦  42,0  ¦

¦       ¦подмащивания для ¦зон- ¦Щиты настила толщ.   ¦  м2 ¦  8,9   ¦

¦       ¦окраски металло- ¦таль-¦40 мм, 11 с          ¦     ¦        ¦

¦       ¦конструкций эста-¦ной  ¦Конструкции стальные ¦ кг  ¦  11,2  ¦

¦       ¦кад и галерей    ¦проек¦приспособлений для   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦ции  ¦монтажа              ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦соору¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦жения¦                     ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

РАЗДЕЛ 08. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ

Таблица 13-59. Покрытие металлизацией с использованием проволоки из

нержавеющей стали диаметром до 1,5 мм

Состав работ: 01. Нанесение покрытия методом электрометаллизации.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Покрытие металли-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦зацией с исполь- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦зованием проволо-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ки из нержавеющей¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦стали диаметром  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦до 1,5 мм:       ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦при производстве ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦работ на строи-  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦тельно-монтажной ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦площадке:        ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦поверхностей на- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ружных:          ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-59.¦плоских          ¦ 1 м2¦Проволока из высоко- ¦ кг  ¦  1,13  ¦

¦1      ¦                 ¦     ¦легированной корро-  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦зийно-стойкой и жаро-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦стойкой стали диам.  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦1,2 мм, ГОСТ 18143-72¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Уайт-спирит,         ¦ кг  ¦  0,37  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-59.¦криволинейных    ¦  "  ¦Проволока из высоко- ¦ кг  ¦  1,13  ¦

¦2      ¦                 ¦     ¦легированной корро-  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦зийно-стойкой и жаро-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦стойкой стали диам.  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦1,2 мм, ГОСТ 18143-72¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Уайт-спирит,         ¦ кг  ¦  0,37  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-59.¦металлоконструк- ¦  "  ¦Проволока из высоко- ¦ кг  ¦  2,8   ¦

¦3      ¦ций решетчатых   ¦     ¦легированной корро-  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦зийно-стойкой и жаро-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦стойкой стали диам.  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦1,2 мм, ГОСТ 18143-72¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Уайт-спирит,         ¦ кг  ¦  0,91  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-59.¦поверхностей ем- ¦  "  ¦Проволока из высоко- ¦ кг  ¦  1,41  ¦

¦4      ¦костей внутренних¦     ¦легированной корро-  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦зийно-стойкой и жаро-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦стойкой стали диам.  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦1,2 мм, ГОСТ 18143-72¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Уайт-спирит,         ¦ кг  ¦  0,36  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦швов сварных мон-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦тажных:          ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-59.¦наружных         ¦  "  ¦Проволока из высоко- ¦ кг  ¦  2,0   ¦

¦5      ¦                 ¦     ¦легированной корро-  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦зийно-стойкой и жаро-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦стойкой стали диам.  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦1,2 мм, ГОСТ 18143-72¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Уайт-спирит,         ¦ кг  ¦  0,65  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-59.¦внутренних       ¦  "  ¦Проволока из высоко- ¦ кг  ¦  2,0   ¦

¦6      ¦                 ¦     ¦легированной корро-  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦зийно-стойкой и жаро-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦стойкой стали диам.  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦1,2 мм, ГОСТ 18143-72¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Уайт-спирит,         ¦ кг  ¦  0,65  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-59.¦деталей мелких   ¦  "  ¦Проволока из высоко- ¦ кг  ¦  2,23  ¦

¦7      ¦                 ¦     ¦легированной корро-  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦зийно-стойкой и жаро-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦стойкой стали диам.  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦1,2 мм, ГОСТ 18143-72¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Уайт-спирит,         ¦ кг  ¦  0,76  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦трубопроводов    ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦диаметром:       ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-59.¦до 100 мм        ¦  "  ¦Проволока из высоко- ¦ кг  ¦  2,25  ¦

¦8      ¦                 ¦     ¦легированной корро-  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦зийно-стойкой и жаро-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦стойкой стали диам.  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦1,2 мм, ГОСТ 18143-72¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Уайт-спирит,         ¦ кг  ¦  0,76  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-59.¦до 500 мм        ¦  "  ¦Проволока из высоко- ¦ кг  ¦  2,0   ¦

¦9      ¦                 ¦     ¦легированной корро-  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦зийно-стойкой и жаро-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦стойкой стали диам.  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦1,2 мм, ГОСТ 18143-72¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Уайт-спирит,         ¦ кг  ¦  0,65  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-59.¦свыше 500 мм     ¦  "  ¦Проволока из высоко- ¦ кг  ¦  1,7   ¦

¦  10   ¦                 ¦     ¦легированной корро-  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦зийно-стойкой и жаро-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦стойкой стали диам.  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦1,2 мм, ГОСТ 18143-72¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Уайт-спирит,         ¦ кг  ¦  0,56  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦стыков сварных   ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦трубопроводов    ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦диаметром:       ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-59.¦до 100 мм        ¦  "  ¦Проволока из высоко- ¦ кг  ¦  2,48  ¦

¦  11   ¦                 ¦     ¦легированной корро-  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦зийно-стойкой и жаро-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦стойкой стали диам.  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦1,2 мм, ГОСТ 18143-72¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Уайт-спирит,         ¦ кг  ¦  0,81  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-59.¦до 500 мм        ¦  "  ¦Проволока из высоко- ¦ кг  ¦  2,25  ¦

¦  12   ¦                 ¦     ¦легированной корро-  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦зийно-стойкой и жаро-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦стойкой стали диам.  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦1,2 мм, ГОСТ 18143-72¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Уайт-спирит,         ¦ кг  ¦  0,72  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-59.¦свыше 500 мм     ¦  "  ¦Проволока из высоко- ¦ кг  ¦  2,0   ¦

¦  13   ¦                 ¦     ¦легированной корро-  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦зийно-стойкой и жаро-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦стойкой стали диам.  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦1,2 мм, ГОСТ 18143-72¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Уайт-спирит,         ¦ кг  ¦  0,65  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦при производстве ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦работ в мастерс- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦кой:             ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-59.¦поверхностей     ¦  "  ¦Проволока из высоко- ¦ кг  ¦  1,13  ¦

¦  14   ¦плоских          ¦     ¦легированной корро-  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦зийно-стойкой и жаро-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦стойкой стали диам.  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦1,2 мм, ГОСТ 18143-72¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Уайт-спирит,         ¦ кг  ¦  0,37  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-59.¦деталей мелких   ¦  "  ¦Проволока из высоко- ¦ кг  ¦  2,23  ¦

¦  15   ¦                 ¦     ¦легированной корро-  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦зийно-стойкой и жаро-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦стойкой стали диам.  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦1,2 мм, ГОСТ 18143-72¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Уайт-спирит,         ¦ кг  ¦  0,76  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78         ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 13-60. Покрытие металлизацией с использованием  алюминиевой

проволоки диаметром до 1,5 мм

Состав работ: 01. Нанесение покрытия методом электрометаллизации.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦ рит.¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Покрытие металли-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦зацией с исполь- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦зованием алюмини-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦евой проволоки   ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦диаметром до     ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦1,5 мм:          ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦при производстве ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦работ на строи-  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦тельно-монтажной ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦площадке:        ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦поверхностей на- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦руюжных:         ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-60.¦плоских          ¦ 1 м2¦Проволока алюминиевая¦ кг  ¦  0,62  ¦

¦1      ¦                 ¦     ¦(АМЦ), диам. 1,4 мм, ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 14838-78Е       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Кислота ортофосфорная¦  кг ¦  0,14  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-60.¦криволинейных    ¦  "  ¦Проволока алюминиевая¦ кг  ¦  0,62  ¦

¦2      ¦                 ¦     ¦(АМЦ), диам. 1,4 мм, ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 14838-78Е       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Кислота ортофосфорная¦  кг ¦  0,14  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-60.¦металлоконструк- ¦  "  ¦Проволока алюминиевая¦ кг  ¦  1,55  ¦

¦3      ¦ций решетчатых   ¦     ¦(АМЦ), диам. 1,4 мм, ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 14838-78Е       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Кислота ортофосфорная¦  кг ¦  0,15  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-60.¦поверхностей ем- ¦  "  ¦Проволока алюминиевая¦ кг  ¦  0,78  ¦

¦4      ¦костей внутренних¦     ¦(АМЦ), диам. 1,4 мм, ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 14838-78Е       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Кислота ортофосфорная¦  кг ¦  0,14  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦швов сварных мон-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦тажных:          ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-60.¦наружных         ¦  "  ¦Проволока алюминиевая¦ кг  ¦  1,1   ¦

¦5      ¦                 ¦     ¦(АМЦ), диам. 1,4 мм, ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 14838-78Е       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Кислота ортофосфорная¦  кг ¦  0,14  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-60.¦внутренних       ¦  "  ¦Проволока алюминиевая¦ кг  ¦  1,1   ¦

¦6      ¦                 ¦     ¦(АМЦ), диам. 1,4 мм, ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 14838-78Е       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Кислота ортофосфорная¦  кг ¦  0,14  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-60.¦деталей мелких   ¦  "  ¦Проволока алюминиевая¦ кг  ¦  1,24  ¦

¦7      ¦                 ¦     ¦(АМЦ), диам. 1,4 мм, ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 14838-78Е       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Кислота ортофосфорная¦  кг ¦  0,15  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦трубопроводов ди-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦аметром:         ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-60.¦до 100 мм        ¦  "  ¦Проволока алюминиевая¦ кг  ¦  1,25  ¦

¦8      ¦                 ¦     ¦(АМЦ), диам. 1,4 мм, ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 14838-78Е       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Кислота ортофосфорная¦  кг ¦  0,15  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-60.¦до 500 мм        ¦  "  ¦Проволока алюминиевая¦ кг  ¦  1,1   ¦

¦9      ¦                 ¦     ¦(АМЦ), диам. 1,4 мм, ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 14838-78Е       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Кислота ортофосфорная¦  кг ¦  0,14  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-60.¦свыше 500 мм     ¦  "  ¦Проволока алюминиевая¦ кг  ¦  0,94  ¦

¦  10   ¦                 ¦     ¦(АМЦ), диам. 1,4 мм, ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 14838-78Е       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Кислота ортофосфорная¦  кг ¦ 0,135  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦стыков сварных   ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦трубопроводов    ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦диаметром:       ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-60.¦до 100 мм        ¦  "  ¦Проволока алюминиевая¦ кг  ¦  1,37  ¦

¦  11   ¦                 ¦     ¦(АМЦ), диам. 1,4 мм, ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 14838-78Е       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Кислота ортофосфорная¦  кг ¦  0,14  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-60.¦до 500 мм        ¦  "  ¦Проволока алюминиевая¦ кг  ¦  1,25  ¦

¦  12   ¦                 ¦     ¦(АМЦ), диам. 1,4 мм, ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 14838-78Е       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Кислота ортофосфорная¦  кг ¦  0,14  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-60.¦свыше 500 мм     ¦  "  ¦Проволока алюминиевая¦ кг  ¦  1,1   ¦

¦  13   ¦                 ¦     ¦(АМЦ), диам. 1,4 мм, ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 14838-78Е       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Кислота ортофосфорная¦  кг ¦ 0,135  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦при производстве ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦работ в мастер-  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ской:            ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-60.¦поверхностей     ¦  "  ¦Проволока алюминиевая¦ кг  ¦  0,63  ¦

¦  14   ¦плоских          ¦     ¦(АМЦ), диам. 1,4 мм, ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 14838-78Е       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Кислота ортофосфорная¦  кг ¦  0,13  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е13-60.¦деталей мелких   ¦  "  ¦Проволока алюминиевая¦ кг  ¦  1,26  ¦

¦  15   ¦                 ¦     ¦(АМЦ), диам. 1,4 мм, ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 14838-78Е       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Кислота ортофосфорная¦  кг ¦  0,14  ¦

+--------------------------------------------------------------------+