| Объект Ростехнадзора, ОТУ | НД на сварку | НД на контроль | Диапазон толщин | Диапазон диаметров | Подготовка кромок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГО 1 Трубопроводы систем внутреннего газоснабжения | СП 42-102-2004 СНиП 42-01-2002 | СП 42-102-2004 СНиП 42-01-2002 | СП 42-102-2004, табл.2, табл.3 1,2-12 | СП 42-102-2004, табл.2, табл.3 Ø10-1220 | ГОСТ 16037-80 |
| 2 Наружные газопроводы низкого, среднего и высокого давления стальные | СП 42-102-2004 СНиП 42-01-2002 | СП 42-102-2004 | СП 42-102-2004, табл.2, табл.3 1,2-12 | СП 42-102-2004, табл.2, табл.3 Ø10-1220 | ГОСТ 16037-80 |
| 3 Газовое оборудование котлов, технологических линий и агрегатов | СП 42-102-2004 СНиП 42-01-2002 РД 153-34.1-003-01 | СП 42-102-2004 СНиП 42-01-2002 РД 153-34.1-003-01 | СП 42-102-2004, табл.2, табл.3 1,2-12 | СП 42-102-2004, табл.2, табл.3 Ø10-1220 | ГОСТ 16037-80 РД 153-34.1-003-01 |
| 4 Газогорелочные устройства | ТУ 34-38-20189-94 СНиП 42-01-2002 | ТУ 34-38-20189-94 |  |  | ГОСТ 16037-80 |
| 5 Емкостные и проточные водонагреватели | СНиП 42-01-2002 | СНиП 42-01-2002 |  |  | ГОСТ 16037-80 |
| 6 Аппараты и печи | СНиП 42-01-2002 ?? | СНиП 42-01-2002 ??? |  |  | ГОСТ 16037-80 |
| 7 Арматура из металлических материалов и предохранительные устройства | РД 01-001-06 | РД 01-001-06 |  |  | ГОСТ 16037-80 |
| ПТО 1 Грузоподъемные краны | РД 24.090.97-98 РД 22-322-02 | РД 24.090.97-98 РД 22-322-02 | 3-и выше |  | ГОСТ 16037-80, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14771-76 |
| 2 Краны - трубоукладчики | РД 36-62-00 РД 24.090.97-98 | РД 36-62-00 РД РОСЭК 01-002-96 | РД 36-62-00, табл.1 =3,9-60 |  | ГОСТ 16037-80, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14771-76 |
| 3 Краны - манипуляторы | РД 22-326-97 РД 36-62-00 РД 24.090.97-98 | РД 22-326-97 РД 36-62-00 РД 22-207-88 | =3-и выше |  | ГОСТ 16037-80, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14771-76 |
| 4 Лифты. | РД 36-62-00 РД 24.090.97-98 | РД 36-62-00 РД 22-326-97 | РД 36-62-00, табл.1 =3,9-60 |  | ГОСТ 16037-80, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14771-76 |
| 5 Тали | РД 36-62-00 РД 24.090.97-98 | РД 36-62-00 РД РОСЭК 01-002-96 | РД 36-62-00, табл.1 =3,9-60 |  | ГОСТ 16037-80, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14771-76 |
| 6 Лебедки | РД 22-207-88 РД 36-62-00 РД 24.090.97-98 | РД 22-207-88 | РД 36-62-00, табл.1 =3,9-60 | РД 22-207-88, табл.13 Ø до 1000 | ГОСТ 16037-80, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14771-76 |
| 7 Устройства грузозахватные | РД 36-62-00 РД 10-33-93 – стропы только прутки | РД 36-62-00 РД РОСЭК 01-002-96 | РД 36-62-00, табл.1 =3,9-60 |  | ГОСТ 16037-80, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14771-76 |

| 8 Подъемники (вышки) | РД 36-62-00 РД 24.090.97-98 | РД 36-62-00 РД РОСЭК 01-002-96 | РД 36-62-00, табл.1 3,9-60 |  | ГОСТ 16037-80, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14771-76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 Эскалаторы | РД 36-62-00 РД 24.090.97-98 | СНиП 3.03.01.87 | РД 36-62-00, табл.1 3,9-60 |  | ГОСТ 16037-80, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14771-76 |
| 10 Дороги канатные, их агрегаты, механизмы и детали | СНиП 3.03.01.87 РД 36-62-00 РД 24.090.97-98 | СНиП 3.03.01.87 | РД 36-62-00, табл.1 3,9-60 |  | ГОСТ 16037-80, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14771-76 |
| 11 Цепи для подъемно-транспортного оборудования | РД 36-62-00 РД 24.090.97-98 РД 10-33-93 – стропы только прутки | РД РОСЭК 01-002-96 | РД 36-62-00, табл.1 3,9-60 |  | ГОСТ 16037-80, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14771-76 |
| 12 Строительные подъемники | РД 36-62-00 РД 24.090.97-98 | РД 36-62-00 РД РОСЭК 01-002-96 | РД 36-62-00, табл.1 3,9-60 |  | ГОСТ 16037-80, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14771-76 |
| 13 Конвейеры пассажирские | РД 36-62-00 РД 24.090.97-98 | РД 36-62-00 РД РОСЭК 01-002-96 | РД 36-62-00, табл.1 3,9-60 |  | ГОСТ 16037-80, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14771-76 |
| 14 Металлические конструкции для подъемно-транспортного оборудования | РД 36-62-00 РД 24.090.97-98 | РД 36-62-00 РД 24.090.97-98 | РД 36-62-00, табл.1 3,9-60 | РД 22-207-88, табл.13 Ø до 1000 | ГОСТ 16037-80, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14771-76 |
| КО 1 Паровые котлы с давлением пара более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой воды выше 115 градусов С | ПБ 10-574-03 РД 153-34.1-003-01 | РД 2730.940.103-92 ПБ 10-574-03 РД 153-34.1-003-01 |  |  | ГОСТ 16037-80, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14771-76 |
| 2 Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 Мпа и температурой воды свыше 115 градусов | ПБ 10-573-03 РД 153-34.1-003-01 | РД 153-34.1-003-01 РД 2730.940.103-92 |  |  | РД 153-34.1-003-01, ГОСТ 16037-80 |
| 3 Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 Мпа | ПБ 03-576-03 ГОСТ Р 52630-2006 | ПБ 03-576-03 ГОСТ Р 52630-2006 |  |  | ГОСТ 16037-80, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14771-76 |
| 4 Арматура и предохранительные устройства | ПБ-10-573-03 | ПБ-10-573-03 |  |  | ГОСТ 16037-80 |
| 5 Металлические конструкции для котельного оборудования | ОСТ 108.030.30-79 | ОСТ 108.030.30-79 | ОСТ 108.030.30-79 свыше 80 |  | ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14771-76 |
| НГДО 1 Промысловые и магистральные нефтепродуктопроводы, трубопроводы нефтеперекачивающих станций (НПС), обеспечивающие транспорт нефти и нефтепродуктов при сооружении, реконструкции и капитальном ремонте | ВСН 006-89 СНиП III-42-80 | ВСН 012-88 | ВСН 006-89, табл16  до 32 | ВСН 006-89 п.1.1 Ø от 14 до 1420 | ВСН 006-89 п.2.1.5 |

| 2 Промысловые и магистральные нефтепродуктопроводы, трубопроводы нефтеперекачивающих станций (НПС), обеспечивающие транспорт нефти и нефтепродуктов при текущем ремонте в процессе эксплуатации | ВСН 006-89 СНиП III-42-80 РД 153-39.4-086-01 | ВСН 012-88 РД 153-39.4-086-01 | ВСН 006-89, табл16  до 32 | ВСН 006-89 п.1.1 Ø от 14 до 1420 | ВСН 006-89 п.2.1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Промысловые и магистральные газопроводы и конденсатопроводы; трубопроводы для транспортировки товарной продукции, импульсного, топливного и пускового газа | СНиП III-42-80 СП 105-34-96 | ВСН 012-88 СП 105-34-96 | СНиП III-42-80 табл.6  4-20 | СНиП III-42-80 п.1.1 Ø до 1400 |  |
| 4 Трубопроводы в пределах УКПГ, КС; НПС; СПХГ; ДКС; ГРС; УЗРГ; ПРГ и др. , за исключением трубопроводов, обеспечивающих транспорт газа, нефти и нефтепродуктов | ПБ 03-585-03 РД 51-31323949-38-98для М02 и М11 | ПБ 03-585-03 |  |  | ГОСТ 16037-80 |
| 5 Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов, газгольдеры газовых хранилищ при сооружении и ремонте | ПБ 03-605-03 ПБ 03-584-03 | ПБ 03-605-03 ПБ 03-584-03 | ПБ 03-584-03 свыше100 ПБ 03-605-03 табл.2.2 до 45 |  | ГОСТ 16037-80, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14771-76 |
| 13 Трубопроводы автоматизированных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) | ПБ 03-585-03 | ПБ 03-585-03 |  |  | ГОСТ 16037-80 |

| ОХНВП 1 Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением до 16 МПа | ПБ 03-584-03 ПБ 03-585–03 ПБ 03-576-03 ГОСТ Р 52630-2006 | ПБ 03-584-03 ПБ 03-585–03 ПБ 03-576-03 ГОСТ Р 52630-2006 | ПБ 03-584-03 свыше100 | ПБ 03-576-03 п.2.2.37 до 1400 | ГОСТ 16037-80, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14771-76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением более 16 МПа | ПБ 03-584-03 ПБ 03-585–03 | ПБ 03-584-03 ПБ 03-585–03 | ПБ 03-584-03 свыше100 | ОСТ 24.201.03-90 п.4.4.2 до 500 ПБ 03-576-03 п.2.2.37 до 1400 | ГОСТ 16037-80, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14771-76 |
| 3 Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств, работающее под вакуумом | ПБ 03-584-03 ПБ 03-585–03 ПБ 03-576-03 ГОСТ Р 52630-2006 | ПБ 03-584-03 ПБ 03-585–03 ПБ 03-576-03 ГОСТ Р 52630-2006 | ПБ 03-584-03 свыше100 | ПБ 03-576-03 п.2.2.37 до 1400 | ГОСТ 16037-80, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14771-76 |
| 4 Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ | ПБ 03-605-03 ПБ 03-584-03 | ПБ 03-605-03 ПБ 03-584-03 | ПБ 03-584-03 свыше100 ПБ 03-605-03 таб.2.2 до 45 |  | ГОСТ 16037-80, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14771-76 |
| 5 Изотермические хранилища | ПБ 03-584-03 | ПБ 03-584-03 | ПБ 03-584-03 свыше100 |  | ГОСТ 16037-80, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14771-76 |
| 6 Криогенное оборудование | ПБ 03-584-03 ПБ 03-585–03 ПБ 03-576-03 ГОСТ Р 52630-2006 | ПБ 03-584-03 ПБ 03-585–03 ПБ 03-576-03 ГОСТ Р 52630-2006 | ПБ 03-584-03 свыше100 | ПБ 03-576-03 п.2.2.37 до 1400 | ГОСТ 16037-80, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14771-76 |
| 7 Оборудование аммиачных холодильных установок | ПБ 03-585–03 СНиП 3.05.05-84 | ПБ 03-585–03 СНиП 3.05.05-84 |  |  | ГОСТ 16037-80, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14771-76 |
| 8 Печи | ПБ 03-585–03 СНиП 3.05.05-84 | ПБ 03-585–03 СНиП 3.05.05-84 |  |  | ГОСТ 16037-80, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14771-76 |
| 9 Компрессорное и насосное оборудование | ПБ 03-585–03 СНиП 3.05.05-84 ПБ 03-576-03 | ПБ 03-585–03 СНиП 3.05.05-84 ПБ 03-576-03 |  | ПБ 03-576-03 п.2.2.37 до 1400 | ГОСТ 16037-80, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14771-76 |
| 10Центрифуги, сепараторы | ПБ 03-584-03 ПБ 03-585–03 ПБ 03-576-03 | ПБ 03-584-03 ПБ 03-585–03 ПБ 03-576-03 | ПБ 03-584-03 свыше100 | ПБ 03-576-03 п.2.2.37 до 1400 | ГОСТ 16037-80, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14771-76 |
| 11 Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных веществ | ПБ 03-605-03 ПБ 03-576-03 ГОСТ Р 52630-2006 | ПБ 03-605-03 ПБ 03-576-03 ГОСТ Р 52630-2006 |  |  | ГОСТ 16037-80, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14771-76 |
| 12 Котлы-утилизаторы | ПБ 03-584-03 РД 153-34.1-003-01 | ПБ 03-584-03 РД 153-34.1-003-01 | ПБ 03-584-03 свыше100 |  | РД 153-34.1-003-01, ГОСТ 16037-80 |

| 13 Энерготехнологические котлы | ПБ 03-584-03 РД 153-34.1-003-01 | ПБ 03-584-03 РД 153-34.1-003-01 | ПБ 03-584-03 свыше100 |  | РД 153-34.1-003-01, ГОСТ 16037-80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 Котлы ВОТ | ПБ 03-584-03 РД 153-34.1-003-01 | ПБ 03-584-03 РД 153-34.1-003-01 | ПБ 03-584-03 свыше100 |  | РД 153-34.1-003-01, ГОСТ 16037-80 |
| 15 Трубопроводная арматура и предохранительные устройства | ПБ 03-585-03 СТ ЦКБА 025-2006 | ПБ 03-585-03 СТ ЦКБА 025-2006 |  |  | ГОСТ 16037-80, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14771-76 |
| 16 Технологические трубопроводы и детали трубопроводов | ПБ 03-585–03 СНиП 3.05.05-84 | ПБ 03-585–03 СНиП 3.05.05-84 СТ ЦКБА 025-2006 |  |  | ГОСТ 16037-80, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14771-76 |
| СК 1 Металлические конструкции | СНиП 3.01.01-87 монтаж СП 53-101-98 изготовление ГОСТ 23118-99 | СНиП 3.01.01-87 СП 53-101-98 ГОСТ 23118-99 |  |  | ГОСТ 16037-80, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14771-76 |
| 2 Арматура | ГОСТ 10922-90 РТМ 393-94 | ГОСТ 14098-91, РТМ 393-94-ВИК ГОСТ 10922-90, РТМ 393-94-Механика |  |  | ГОСТ 14098-91 |
| 3 Металлические трубопроводы | СНиП 3.05.05-84 СНиП 3.05.03-85 ПБ 10-573-03 ПБ 03-585-03 | СНиП 3.05.05-84 СНиП 3.05.03-85 |  |  | ГОСТ 16037-80, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14771-76 |

Перечень ГОСТов и ОСТов, регламентирующих сварку и контроль

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| ГОСТ 3.1705-81 | Правила записи операций и переходов. Сварка. |
| ГОСТ 4.177-85 | Приборы неразрушающего контроля качества материалов и изделий изм.№1-87 г. |
| ГОСТ 9.005-72 | ЕСЗКС. Металлы, сплавы, металлические и неметаллические неорганические покрытия. Допустимые и недопустимые контакты с металлами и неметаллами |
| ГОСТ 9.019-74 (ИСО 9591-89) | ЕСЗКС. Сплавы алюминиевые и магниевые. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание |
| ГОСТ 9.021-74 | ЕСЗКС. Алюминий и сплавы алюминиевые. Методы ускоренных испытаний на межкристаллитную коррозию |
| ГОСТ 9.901.1-89 (ИСО 7536-1-87) | ЕСЗКС. Металлы и сплавы. Общие требования к методам испытаний на коррозионное растрескивание |
| ГОСТ 9.901.2-89 (ИСО 7539-2-89) | ЕСЗКС. Металлы и сплавы. испытания на коррозионное растрескивание образцов в виде изогнутого бруса |
| ГОСТ 9.901.4-89 (ИСО 7536-4-89) | ЕСЗКС. Металлы и сплавы. испытания на коррозионное растрескивание образцов при одноосном растяжении |
| ГОСТ 9.903-81 | ЕСЗКС. Стали и сплавы высокопрочные. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание |
| ГОСТ 9.904-82 | ЕСЗКС. Сплавы алюминиевые. Метод ускоренных испытаний на расслаивающую коррозию. – Взамен ГОСТ 9.018-74 |
| ГОСТ 9.905-82 | ЕСЗКС. Методы коррозионных испытаний. Общие требования |
| ГОСТ 9.908-85 | ЕСЗКС. Металлы и сплавы. Методы определения показателей коррозии и коррозионной стойкости. – Взамен ГОСТ 13819-68 |
| ГОСТ 25.502-79 | Расчеты и испытания на прочность в машиностроении. Методы механических испытаний металлов. Методы испытаний на усталость. - Взамен ГОСТ 23026-78, ГОСТ 2860-65 в части пп. 6.1, 6.2 |
| ГОСТ 25.503-97 | Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Метод испытания на сжатие. - Взамен ГОСТ 25.503-80 |
| ГОСТ 25.504-82 | Расчеты и испытания на прочность. Методы расчета характеристик сопротивления усталости. с изм.№1-89 |
| ГОСТ 25.505-85 | Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Метод испытаний на малоцикловую усталость при термомеханическом нагружении |
| ГОСТ 25.506-85 | Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении |
| ГОСТ 380-2005 | Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки. |
| ГОСТ ИСО 700-82 | Источники питания для ручной дуговой сварки металлическими электродами с покрытием и для тиг-процесса (дуговой сварки вольфрамовым электродом в среде инертного газа) |
| ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) | Металлы Методы испытаний на растяжение изм.№1-87, №2-89, №3-90 |
| ГОСТ 1579-93 (ИСО 7801-84) | Проволока. Метод испытания на перегиб. - Взамен ГОСТ 1579-80 |
| ГОСТ 2601-84 | Сварка металлов. Термины и определения основных понятий. (с изм.№1-88г., №2-93г.) |
| ГОСТ 2789-73 | Шероховатость поверхности. Параметры, характеристики и обозначения. изм.№1-80г. |
| ГОСТ 2999-75 | Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу |
| ГОСТ 3242-79 | Соединения сварные. Методы контроля качества |
| ГОСТ 3248-81 | Металлы. Метод испытания на ползучесть. - Взамен ГОСТ 3248-60 |
| ГОСТ 3565-80 | Металлы. Метод испытания на кручение. - Взамен ГОСТ 3565-58 |
| ГОСТ 4647-80* | Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Шарпи. |
| ГОСТ 4648-71 | Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб. |
| ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. (с изм.№1-89г.) |
| ГОСТ 5639-82 | Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна. |
| ГОСТ 5640-68 | Сталь. Металлографический метод оценки микроструктуры листов и ленты. |
| ГОСТ 6032-2003 | Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии. |
| ГОСТ 6996-66* | Сварные соединения. Методы определения механических свойств Изм.№1-80, №2-84, №3-92 |
| ГОСТ 7122-81 | Швы сварные и металл наплавленный. Метод отбора проб для определения химического состава. |
| ГОСТ 7268-82 | Сталь. Метод определения склонности к механическому старению по испытанию на ударный изгиб. – Взамен ГОСТ 7268-67 |
| ГОСТ 7512-82* | Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод. С изм.№1-88г. |
| ГОСТ 8713-79 | Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. С изм.№1- 87г., №2-89,№3-91г |
| ГОСТ 8817-82 | Металлы. Метод испытания на осадку. – Взамен ГОСТ 8817-73 |
| ГОСТ 8818-73 | Металлы. Метод испытания на расплющивание. – Взамен ГОСТ 8818-58 |
| ГОСТ 9012-59 | Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю. – Взамен ОСТ 10241-40 |
| ГОСТ 9013-59(ИСО 6508-86) | Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу. – ВзаменОСТ 10242-40 |
| ГОСТ 9450-76 | Измерение микротвердости вдавливанием алмазных наконечников. – Взамен ГОСТ 9450-60 |
| ГОСТ 9454-78 | Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах. – Взамен ГОСТ 9454-60, ГОСТ 9455-60, ГОСТ 9456-60 |
| ГОСТ 9466-75 | Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия (изменения 1 и 2, 2003) |
| ГОСТ 9467-75* | Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы. |
| ГОСТ 9651-84 (ИСО 783-89) | Металлы. Методы испытаний на растяжение при повышенных температурах- - Взамен ГОСТ 9651-73 |
| ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) | Трубы металлические. Метод испытания на растяжение. – Взамен ГОСТ 10006-73 |
| ГОСТ 10052-75* | Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами. |
| ГОСТ 10145-81 | Металлы. Метод испытания на длительную прочность. – Взамен ГОСТ 10145-62 |
| ГОСТ 10884-94 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия. |
| ГОСТ 11150-84 | Металлы. Методы испытания на растяжение при пониженных температурах. С изм.№1-90 |
| ГОСТ 10992-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. |
| ГОСТ 11262-80 | Пластмассы. Метод испытания на растяжение |
| ГОСТ 11533-75 | Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. С изм.№1-92г. |
| ГОСТ 11534 -75 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. С изм.№1-92 г. |
| ГОСТ 11701-84 | Металлы. Методы испытания на растяжение тонких листов и лент. – Взамен ГОСТ 11701-66 |
| ГОСТ 11878-66* | Сталь аустенитная. Методы определения содержания альфа-фазы. |
| ГОСТ 12004-81 | Сталь арматурная. Методы испытания на растяжение. |
| ГОСТ ИСО 12162-2006 | Материалы термопластичные для напорных труб и соединительных деталей. Классификация и обозначение. Коэффициент запаса прочности. |
| ГОСТ 12423-66 | Пластмассы. Условия кондиционирования и испытания образцов (проб). |
| ГОСТ 12503-75 | Контроль неразрушающий (КН) Сталь. Методы ультразвукового контроля. Общие требования. С изм.№1-88 г. |
| ГОСТ 13813-68(ИСО 7799-85) | Металлы. Метод испытания на перегиб листов и лент толщиной менее 4 мм. – Взамен ОСТ 1688 в части проволоки и прутков фасонного сечения и полосового и листового материала |
| ГОСТ 14019-2003 | Металлы. Методы испытания на изгиб. – Взамен ГОСТ 14019-80 |
| ГОСТ 14098-91 | Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкция и размеры. |
| ГОСТ 14359-69 | Пластмассы. Методы механических испытаний. Общие требования. |
| ГОСТ 14771-76 | Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. С изм.№1-82г., №2-87,№3-89г |
| ГОСТ 14776-79 | Дуговая сварка. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| ГОСТ 14782-86 | Контроль неразрушающий. Швы сварные. Методы ультразвуковые |
| ГОСТ 14806-80 | Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в инертных газах. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. – Взамен ГОСТ 14806-69 |
| ГОСТ 15164-78 | Электрошлаковая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. – Взамен ГОСТ 15164-69 |
| ГОСТ 15843-79 | Принадлежности для промышленной радиографии. Основные размеры. |
| ГОСТ 15878-79 | Контактная сварка. Соединения сварные. Конструктивные элементы и размеры. – Взамен ГОСТ 15878-70 |
| ГОСТ 16037-80 | Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. С изм.№1-91г. |
| ГОСТ 16038-80 | Сварка дуговая. Соединения сварные трубопроводов из меди и медно-никелевого сплава. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. – Взамен ГОСТ 16038-70 |
| ГОСТ 16098-80 | Соединения сварные из двухслойной коррозионно-стойкой стали. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. – Взамен ГОСТ 16098-70 |
| ГОСТ 16310-80 | Соединения сварные из полиэтилена, полипропилена и винипласта. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. – Взамен ГОСТ 16310-70 |
| ГОСТ 16504-81 | Испытание и контроль качества продукции. Основные термины и определения |
| ГОСТ 16971-71 | Швы сварных соединений из винипласта, поливинилхлоридного пластиката и полиэтилена. Методы контроля качества. Общие требования |
| ГОСТ 17367-71 | Металлы. Метод испытания на абразивное изнашивание при трении о закрепленные абразивные частицы |
| ГОСТ 17410-78 | Трубы металлические бесшовные цилиндрические. Методы ультразвуковой дефектоскопии с изм.№1-85г., №2-89г. |
| ГОСТ 18353-79 | Классификация видов и методов. |
| ГОСТ 18442-80 | Контроль неразрушающий капиллярный.Термины и определения.Общие требования. С изм.№1-83г., №2-86г. |
| ГОСТ 18576-96 | Контроль неразрушающий. Рельсы железнодорожные. Методы ультразвуковые. Взамен ГОСТ 18576-80 |
| ГОСТ 18661-73 | Сталь. Измерение твердости методом ударного отпечатка |
| ГОСТ 18835-73 | Металлы. Метод измерения пластической твердости |
| ГОСТ 19249-73 | Соединения паянные. Основные типы и параметры |
| ГОСТ 19521-74 | Сварка металлов. Классификация. |
| ГОСТ 20415-82 | Контроль неразрушающий. Методы акустические. Общие положения. – Взамен ГОСТ 20415-75 |
| ГОСТ 20426-82 | Контроль неразрушающий. Методы дефектоскопии радиационные. Область применения |
| ГОСТ 20487-75 | Пайка. Метод испытаний для оценки влияния жидкого припоя на механические свойства паяемого материала |
| ГОСТ 20426-82 | Контроль неразрушающий. Методы дефектоскопии радиационные. Область применения |
| ГОСТ 20487-75 | Пайка. Метод испытаний для оценки влияния жидкого припоя на механические свойства паяемого материала |
| ГОСТ 21014-88 | Прокат черных металлов. Термины и определения дефектов поверхности. |
| ГОСТ 21104-75 | Магнитоферрозондовый метод с изм.№1-82г., №2-86 г. |
| ГОСТ 21105-87 | Контроль неразрушающий Магнитопорошковый метод с изм.№1-90г. |
| ГОСТ 21120-75 | Прутки и заготовки круглого, квадратного и прямоугольного сечения. Ультразвуковой контроль эхо-методом. С изм.№1-82г., №2-86 г. |
| ГОСТ 2246-70 | Проволока стальная сварочная. Технические условия. С изм.№2-78 №3-80, №4-83, №5-87 ИУС1-92 |
| ГОСТ 22706-77 | Металлы. Метод испытания на растяжение при температурах от минус 100 до минус 269 °С |
| ГОСТ 22727-88 | Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля. |
| ГОСТ 22761-77 | Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия |
| ГОСТ 22762-77 | Металлы и сплавы. Метод измерения твердости на пределе текучести вдавливанием шара. |
| ГОСТ 22838-77 | Сплавы жаропрочные. Методы контроля и оценки макроструктуры |
| ГОСТ 22848-77 | Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при температурах от минус 100 до минус 269 °С |
| ГОСТ 22975-78 | Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Роквеллу при малых нагрузках (по Супер-Роквеллу) |
| ГОСТ 23046-78 | Соединения паяные. Метод испытаний на удар |
| ГОСТ 23055-78* | Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля |
| ГОСТ 23118-99 | Конструкции стальные строительные. Общие ТУ. (Взамен СНиП III-18-75 для конструкций из сталей не выше С440). |
| ГОСТ 23240-78 | Конструкции сварные. Метод оценки хладостойкости по реакции на ожог сварочной дугой |
| ГОСТ 23273-78 | Металлы и сплавы. Измерение твердости методом упругого отскока бойка (по Шору) |
| ГОСТ 23479-79 | Методы оптического вида. Общие требования (с изм.№1-84г., №2-90г.) |
| ГОСТ 23480-79 | Методы радиоволнового вида. Общие требования.(с изм.№1-84г., №2-90г.) |
| ГОСТ 23483-79 | Методы теплового вида. Общие требования.(с изм.№1-84г., №2-89 г) |
| ГОСТ 23518-79 | Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. Поправка ИУС4-83г. |
| ГОСТ 23667-85 | Дефектоскопы ультразвуковые. Методы измерения основных параметров. |
| ГОСТ 23677-79 | Твердомеры для металлов. Общие технические требования. – Взамен ГОСТ 12165-60, ГОСТ 13406-67, ГОСТ 13407-67, ГОСТ 13408-67 |
| ГОСТ 23702-90 | Преобразователи ультразвуковые. Методы измерения основных параметров. |
| ГОСТ 23764-79 | Гамма-дефектоскопы. Общие технические условия. С изм.№1-86г., №2-88г. |
| ГОСТ 23829-85 | Контроль неразрушающий акустический. Термины и определения. |
| ГОСТ 23858-79 | Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки. |
| ГОСТ 24034-80 | Контроль неразрушающий радиационный. Термины и определения. |
| ГОСТ 24054-80 | Изделия машиностроения и приборостроения. Методы испытания на герметичность. Общие требования. С изм.№1-91г. |
| ГОСТ 24157-80* | Трубы из пластмасс. Метод определения стойкости при постоянном внутреннем давлении. |
| ГОСТ 24167-80 | Соединения паяные. Метод испытаний на изгиб |
| ГОСТ 24289-80 | Контроль неразрушающий вихретоковый. Термины и определения. |
| ГОСТ 24297-87 | Входной контроль продукции. Основные положения. |
| ГОСТ 24450-80 | Контроль неразрушающий магнитный Термины и определения |
| ГОСТ 24507-80 | Поковки из черных и цветных металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии. С изм.№1-86г. |
| ГОСТ 24521-80 | Контроль неразрушающий оптический. Термины и определения. |
| ГОСТ 24522-80 | Контроль неразрушающий капиллярный. Термины и определения. |
| ГОСТ 24715-81 | Соединения паяные. Методы контроля качества |
| ГОСТ 24888-81 | Пластмассы, полимеры и синтетические смолы. Химические наименования, термины и определения. |
| ГОСТ 25113-86 | Аппараты рентгеновские для промышленной дефектоскопии. Общие технические условия. С изм.№1-88г., №2-90г. |
| ГОСТ 25136-82 | Соединения трубопроводов. Методы испытания на герметичность. |
| ГОСТ 25225-82 | Швы сварных соединений трубопроводов. Магнитографический метод |
| ГОСТ 25313-82 | Контроль неразрушающий радиоволновой. Термины и определения. |
| ГОСТ 25314-82 | Контроль тепловой. Термины и определения. |
| ГОСТ 25315-82 | Контроль неразрушающий электрический. Термины и определения. |
| ГОСТ 25541-82 | Электрорадиография. Термины и определения. |
| ГОСТ 25997-83 | Сварка металлов плавлением. Статистическая оценка качества по результатам неразрушающего контроля. |
| ГОСТ 26007-83 | Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытании металлов. Методы испытания на релаксацию напряжений |
| ГОСТ 26126-84 | Соединения паяные. Ультразвуковые методы контроля качества. С изм.№1-90г. |
| ГОСТ 26182-84 | Люминесцентный метод течеискания. |
| ГОСТ 26266-90 | Преобразователи ультразвуковые. Общие технические требования. |
| ГОСТ 26388-84 | Соединения сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию холодных трещин при сварке плавлением (стандарт действует только на территории Российской Федерации) |
| ГОСТ 26389-84 | Соединения сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию горячих трещин при сварке плавлением (стандарт действует только на территории Российской Федерации) |
| ГОСТ 26446-85 | Соединения паяные. Методы испытаний на усталость |
| ГОСТ 26656-85 | Техническая диагностика. Контролепригодность. Общие требования. |
| ГОСТ 26790-85 | Техника течеискания. Термины и определения. |
| ГОСТ 27580-88 | Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в инертных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
| ГОСТ 27655-88 | Акустическая эмиссия. Термины и определения. |
| ГОСТ 27750-88 | Покрытия восстановительные. Методы контроля толщины покрытий. |
| ГОСТ 27947-88 | Рентгенотелевизионный метод. Общие требования. |
| ГОСТ 28277-89 | Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Электрорадиографический метод. Общие требования |
| ГОСТ 28517-90 | Масс-спектрометрический. Метод течеискания. Общие требования. |
| ГОСТ 28702-90 | Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования. |
| ГОСТ 28830-90 (ИСО 3787-85) | Соединения паяные. Методы испытаний на растяжение и длительную прочность. – Взамен ГОСТ 23047-78, ГОСТ 25200-82, ГОСТ 26102-84 |
| ГОСТ 28868-90 | Металлы и сплавы цветные. Измерение твердости методом ударного отпечатка |
| ГОСТ 28915-91 | Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
| ГОСТ 29297-92 (ИСО 4063-90) | Сварка, высокотемпературная и низкотемпературная пайка, пайкосварка металлов. Перечень и условные обозначения процессов |
| ГОСТ 30003-93 | Металлы. Испытание на изгиб навивкой листов и лент толщиной менее 2,5 мм |
| ГОСТ 30242-97 | Дефекты соединений при сварке металлов плавлением. Классификация, обозначение и определения |
| ГОСТ 30415-96 | Сталь. Неразрушающий контроль механических свойств и микроструктуры металлопродукции магнитным методом |
| ГОСТ 30456-97 | Металлопродукция. Прокат листовой и трубы стальные. Методы испытания на ударный изгиб |
| ГОСТ Р 50599-93 | Сосуды и аппараты стальные сварные высокого давления. Контроль неразрушающий при изготовлении и эксплуатации. |
| ГОСТ Р 50838-95 | Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия. |
| ГОСТ Р 52005-2003 | Метод магнитной памяти металла. |
| ГОСТ Р 52134-2003 | Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия. |
| ГОСТ Р 52630-2006 | Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия. |
| ГОСТ Р 52720-2007 | Арматура трубопроводная. Термины и определения. (взамен ГОСТ 24856-81). |
| ГОСТ Р 52779-2007 | Детали соединительные из полиэтилена для газопроводов. Общие технические условия. |
| ГОСТ Р 52910-2008 | Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия. |
| ОСТ 6-05-367-74 | Трубопроводы пластмассовые. Детали соединительные из ПВД для напорных труб. |
| ОСТ 6-19-505-79 | Сварка нагретым инструментом встык труб из полиэтилена. Типовой технологический процесс. |
| ОСТ 12.44.107-79 | Изделия угольного машиностроения. Общие технические требования к изготовлению. |
| ОСТ 24.201.03-90 | Сосуды и аппараты стальные высокого давления. Общие технические требования |
| ОСТ 26-01-84-78 | Швы сварных соединений стальных сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Методика магнитопорошкового метода контроля. |
| ОСТ 26-01-91-78 | Сосуды высокого давления. Методы дефектоскопии. (изм.№1-84) |
| ОСТ 26-01-163-84 | Сосуды многослойные рулонированные стальные высокого давления. Методика ультразвукового контроля сварных соединений. |
| ОСТ 26-01-167-85 | Швы сварных соединений сосудов и аппаратов из алюминия и его сплавов. Методика ультразвукового контроля. |
| ОСТ 26-01-858-94 | Сосуды и аппараты из никеля и коррозионно-стойких сплавов на основе никеля. Общие технические требования. |
| ОСТ 26-01-900-76 | Сосуды и аппараты медные. Общие технические условия. |
| ОСТ 26-01-1183-82 | Сосуды и аппараты алюминиевые. Общие технические условия. |
| ОСТ 26-01-1434-87 | Сварка стальных технологических трубопроводов на давление Ру свыше 10 до 100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см2). Технические требования. |
| ОСТ 26-04-1222-75 | Изделия криогенного машиностроения. Общие технические требования. |
| ОСТ 26-1-87 | Швы сварных соединений из титана и титановых сплавов. Типы и конструктивные элементы. |
| ОСТ 26-2-87 | Стали и сплавы на железоникелевой и никелевой основах. Методы испытаний на стойкость против коррозионного растрескивания. |
| ОСТ 26-5-99 | Контроль неразрушающий. Цветной метод контроля сварных соединений, наплавленного и основного металла. |
| ОСТ 26-11-01-84 | Сосуды и аппараты из коррозионно-стойких сталей. Общие технические условия. |
| ОСТ 26-11-09-85 | Поковки и штамповки сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Методика ультразвукового контроля. |
| ОСТ 26-11-10-93 | Швы сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Рентгенотелевизионный метод контроля. |
| ОСТ 26-18-6-88 | Сосуды, аппараты и блоки технологические, работающие при температуре ниже минус 70°С. Технические требования. |
| ОСТ 26-2079-80 | Швы сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Выбор методов неразрушающего контроля. |
| ОСТ 26.260.3-2001 | Сварка в химическом машиностроении. Основные положения. |
| ОСТ 26.260.18-2004 | Блоки технологические для газовой и нефтяной промышленности. Общие технические условия. (Взамен ОСТ 26-18-5-88, ОСТ 26-02-376-78). |
| ОСТ 26-260.453-92 (С изменением 1) | Электронно-лучевая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| ОСТ 26.260.480-2003* | Сосуды и аппараты из двухслойных сталей. Сварка и наплавка. (Взамен РТМ 26-168-81) |
| ОСТ 26.260.482-2003 | Сосуды и аппараты сварные из титана и титановых сплавов. Общие технические условия. (Взамен ОСТ 26-01-17-76, ОСТ 26-11-06-85). |
| ОСТ 26.260.758-2003 | Конструкции металлические. Общие технические требования. (Взамен ОСТ 26-02-758-79). |
| ОСТ 26 291-94 | Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия. |
| ОСТ 32100-87 | Ультразвуковой контроль швов сварных соединений мостов, локамотивов и вагонов. |
| ОСТ 34-13-915-85 | Краны грузоподъемные. Монтаж. Технические требования |
| ОСТ 34-70-690-96 | Металл паросилового оборудования электростанций. Методы металлографического анализа в условиях эксплуатации. |
| ОСТ 36-39-80 | Трубопроводы стальные технологические на давление Ру до 9,81 МПа (100 кгс/см2). Ручная дуговая сварка покрытыми металлическими электродами. Типовой технологический процесс. |
| ОСТ 36-55-81 | Трубопроводы пластмассовые. Детали соединительные сварные и формованные из полиэтиленовых и полипропиленовых труб для напорных трубопроводов. Типы и основные размеры. |
| ОСТ 36-56-81 | Трубопроводы пластмассовые. Детали соединительные сварные и формованные из полиэтиленовых и полипропиленовых труб для напорных трубопроводов. Технические требования. |
| ОСТ 36-57-81 | Трубопроводы стальные технологические из углеродистых и легированных сталей на давление Ру до 9,81 МПа (100 кгс/см2). Ручная аргонодуговая сварка. Типовой технологический процесс. |
| ОСТ 36-58-81 | Конструкции строительные. Сварка. Основные требования. |
| ОСТ 36-59-81 | Контроль неразрушающий. Сварные соединения трубопроводов и конструкций. Радиографический метод. |
| ОСТ 36-60-81 | Сварка при монтаже стальных строительных конструкций. Основные положения. |
| ОСТ 36-75-83 | Контроль неразрушающий. Сварные соединения трубопроводов. Ультразвуковой метод. |
| ОСТ 36-76-83 | Контроль неразрушающий. Сварные соединения трубопроводов и конструкций. Цветной метод. |
| ОСТ 36-79-83 | Трубопроводы стальные технологические из углеродистых и низколегированных сталей на Ру до 10 МПа (100 кгс/см2). Полуавтоматическая сварка плавящимся электродом в углекислом газе. Типовой технологический процесс. |
| ОСТ 36-145-88 | Трубопроводы стальные технологические на давление Ру до 10 МПа. Автоматическая дуговая сварка под флюсом. Типовой технологический процесс. |
| ОСТ 102 51-85 | Контроль неразрушающий. Сварные соединения трубопроводов. Радиографический метод. |
| ОСТ 108.030.30-79 | Котлы стационарные. Стальные конструкции. Общие технические условия. |
| ОСТ 108.030.141-87 | Котлы паровые и водогрейные. Требования к сварке сталей. |

Перечень нормативных и руководящих документов, регламентирующих сварку и контроль

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| ВНИИПТхимнефтеаппаратуры, 1977 г | Инструкция на сборку и сварку змеевиков трубчатых печей. (с дополнением ВНИКТИнефтехимобо-рудование от 15.12.1996 г.) |
| ВНИКТИнефтехим-оборудование, 1981 | Технологическая инструкция по сварке трубопроводов и печных змеевиков из теплоустойчивых хромомолибденовых сталей без термической обработки сварных соединений при изготовлении, монтаже и ремонте нефтеперерабатывающих и нефтехимических установок |
| ВСН 003-88 | Строительство и проектирование трубопроводов из пластмассовых труб. |
| ВСН 006-89 | Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка. |
| ВСН 012-88 | Строительство магистральных и промысловых трубопроводов . Контроль качества и приемки работ. |
| ВСН 47-96 | Ведомственные строительные нормы по проектирования и монтажу внутренних систем водоснабжения из полипропиленовых труб «Рандом сополимер» (PPRC). |
| ВСН 51-1-97 | Правила производства работ при капитальном ремонте магистральных газопроводов. |
| ВСН 171-84 | Инструкция по технологии сварки и контроля качества сварных соединений промысловых труб-ов |
| ВСН 362-87 | Изготовление, монтаж и испытание технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа |
| ВСН 427-81 | Инструкция по сварке стальных конструкций порошковой проволокой ППВ-5. |
| ВСН 433-82 | Инструкция по полуавтоматической сварке порошковой проволокой монтажных соединений стальных конструкций производственных зданий и сооружений. |
| ВСН 440-83 | Инструкция по монтажу технологических трубопроводов из пластмассовых труб. |
| ИЦМ-02-28-93 | Технологическая инструкция по магнитопорошковому методу контроля сварных соединений, наплавок и основного металла при изготовлении, монтаже, эксплуатации и ремонте оборудования и трубопроводов тепловых электростанций, подконтрольных Госгортехнадзору России. |
| ОТУ 3-01 | Сосуды и аппараты. Общие технические условия на ремонт корпусов. |
| ПБ 03-445-02 | Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб. |
| ПБ 03-576-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением |
| ПБ 03-582-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах |
| ПБ 03-584-03 | Правила проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных сварных. |
| ПБ 03-585-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов |
| ПБ 03-590-03 | Правила устройства, монтажа и безопасной эксплуатации взрывозащищенных вентиляторов. |
| ПБ 03-591-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации факельных систем |
| ПБ 03-593-03 | Правила организации и проведения акустико-эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов. С приложением. |
| ПБ 03-605-03 | Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов |
| ПБ 08-258-98 | Правила устройства и безопасной эксплуатации магистрального трубопровода для транспортировки жидкого аммиака. |
| ПБ 09-540-03 | Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. |
| ПБ 09-563-03 | Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств. |
| ПБ 09-592-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем. |
| ПБ 09-594-03 | Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора |
| ПБ 09-595-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок. |
| ПБ 10-157-97 | Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков. С изменением 1 (ПБИ 10-371 (157)-00) |
| ПБ 10-257-98 | Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов-манипуляторов |
| ПБ 10-382-00 | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. |
| ПБ 10-518-02 | Правила устройства и безопасной эксплуатации строительных подъемников |
| ПБ 10-558-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов. |
| ПБ 10-559-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных и буксировочных канатных дорог. |
| ПБ 10-573-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115°С). |
| ПБ 10-574-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. |
| ПБ 10-575-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных. |
| ПБ 10-611-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек). |
| ПБ 10-77-94 | Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов. |
| ПБ 11-401-01 | Правила безопасности в газовом хозяйстве металлургических и коксохимических предприятий и производств. С изм. №1 ПБИ 11-446(401)-02 и ПБИ 11-495(401)-02. |
| ПБ 12-527-03 | Правила безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций сжиженного газа. |
| ПБ 12-529-03 | Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления. |
| ПБ 12-609-03 | Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы. |
| ПИ 1.4.415-85 | Производственная инструкция. Контроль сварных и паяных соединений методами радиационной дефектоскопии. |
| ПНАЭ Г-7-014-89 | Унифицированные методики контроля основных материалов(полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Ультразвуковой контроль. Контроль основных материалов (полуфабрикатов). |
| ПН АЭ Г-7-015-89 | Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Магнитопорошковый контроль. |
| ПНАЭ Г-7-016-89 | Унифицированная методика контроля основных материалов (полуфабрикатов) , сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ . Визуальный и измерительный контроль. |
| ПН АЭ Г-7-017-89 | Унифицированная методика контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Радиографический контроль. |
| ПН АЭ Г-7-018-89 | Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования трубопроводов АЭУ. Капиллярный контроль. |
| ПН АЭ Г-7-030-91 | Унифицированные методики контроля основных материалов(полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Ультразвуковой контроль. Контроль сварных соединений и наплавки. |
| РД 01-001-06 | Сварка стальных газопроводов и газового оборудования в городском коммунальном хозяйстве и энергетических установках. |
| РД 03-606-03 | Инструкция по визуальному и измерительному контролю |
| РД-10-08-92*, | Инструкция по надзору за изготовлением, ремонтом и монтажом подъемных сооружений (с изм РД 10-175-98) |
| РД 10-69-94 | Типовые технические условия на ремонт паровых и водогрейных котлов промышленной энергетики |
| РД-11-07-2007 | Инструкция по проектированию, изготовлению и безопасной эксплуатации стропов грузовых. (Взамен РД 10-33-93). |
| РД-13-03-2006 | Методические рекомендации о порядке проведения вихретокового контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах. |
| РД-13-05-2006 | Методические рекомендации о порядке проведения магнитопорошкового контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах. |
| РД-13-06-2006 | Методические рекомендации о порядке проведения капиллярного контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах. |
| РД 22-19-173-89 | Лифты пассажирские и грузовые. Сварные сборочные единицы. Технические требования. |
| РД 22-205-88 | Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений грузоподъемных машин. Основные положения. |
| РД 22-207-88 | Машины грузоподъемные. Общие требования и нормы на изготовление. |
| РД 22-322-02 | Краны грузоподъемные. Технические условия на капитальный, полнокомплектный и капитально –восстановительные ремонты. |
| РД 22-326-97 | Краны стреловые самоходные и краны-манипуляторы. Капитальный ремонт. Общие технические условия. |
| РД 24.090.97-98 | Оборудование подъемно-транспортное. Требования к изготовлению, ремонту и реконструкции металлоконструкций грузоподъемных кранов. |
| РД 24.200.04-90 | Швы сварных соединений. Металлографический метод контроля основного металла и сварных соединений химнефтеаппаратуры. (Взамен ОСТ 26-1379-76) |
| РД 24.201.07-90 | Швы сварных соединений сосудов и аппаратов из алюминия и его сплавов. Методика УК |
| РД 24.942.02-90 | Электрошлаковая сварка низколегированных и теплоустойчивых сталей. (Взамен РТМ 26-41-71, РТМ 26-320-79) |
| РД 24.943.01-91 | Отраслевая система технологической подготовки производства. Стыковая сварка оплавлением труб поверхностей нагрева котлов. Типовой технологический процесс. |
| РД 24.949.04-90 | Сварка электронно-лучевая изделий тяжелого машиностроения. Технические требования. |
| РД 26-02-80-2004 | Змеевики сварные для трубчатых печей. Требования к проектированию, изготовлению и поставке. |
| РД 26-11-01-85 | Инструкция по контролю сварных соединений, недоступных для проведения радиографического и ультразвукового контроля. |
| РД 26-11-08-86 | Соединения сварные. Механические испытания. |
| РД 26-17-78-87 | Импульсно-дуговая сварка химнефтеаппаратуры из нержавеющих сталей плавящимся электродом в среде аргона. |
| РД 26-18-8-89 | Сварные соединения приварки люков, штуцеров и муфт. Осн. Типы, конструктивные элементы и размеры |
| РД 26-108-72 | Сварка химической и нефтяной аппаратуры из никеля |
| РД 26.260.15-2001 | Стилоскопирование основных и сварочных материалов и готовой продукции. |
| РД 34.10.122-94 | Унифицированная методика Стилоскопирование деталей и сварных швов энергетических установок |
| РД 34.10.126-94 | Инструкция по операционному контролю процессов сборки, сварки, термообработки. |
| РД 34.10.133-97 | Инструкция по настройке чувствительности УЗ дефектоскопов |
| РД 34.15.132-96 (СО 153-34.15.132-96) | Сварка и контроль качества сварных соединений и металлоконструкций зданий при сооружении производственных объектов. |
| РД 34.17.39-94 | Методические указания. Преобразователи ультразвуковые для контроля сварных соединений оборудования ТЭС. Методы измерения основных параметров. |
| РД 34.17.205-90(93) | Инструкция по сварке аустенитными электродами угловых и стыковых швов паропроводов из стали 12Х1МФ без последующей термической обработки. (И 34-70-022-85) |
| РД 34.17.206-85 (СО 153-34.17.206) | Инструкция по технологии ремонтной заварки корпусных деталей паровых турбин и арматуры перлитовыми электродами без термической обработки.(изм. №1-93 г.) |
| РД 34.17.302-97 (СО 34.17.302) | Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соединения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основные положения. (ОП 501-ЦД-97) (изм. №1-98 г.) |
| РД 34.17.310-96 (СО 34.17.310-96) | Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводов в период эксплуатации. |
| РД 34.17.311-96 (СО 34.17.311-96) | Методические указания по проведению ультразвукового контроля сварных соединений центробежных труб из сталей 15Х1М1Ф и 15ГС |
| РД 153-34.1-17.404-00 (СО 34.17.404-00) | Методика ультразвукового контроля размера зерна в пароперегревательных трубах из стали 12Х18Н12Т тепловых электростанций. (изм.№1-92, изм. №3-01 г.) |
| РД 34.17.415-96 | Инструкция по проведению ультразвукового контроля крепежа энергооборудования. |
| РД 34.17.418 (СО 153-34.17.418) | Инструкция по дефектоскопии изгибов трубопроводов из перлитной стали. (изменение и дополнение И №23 СД-80И №1- 81 г.) |
| РД 34.17.427-89 (СО 153-34.17.427-89) | Методические указания. Контроль неразрушающий на тепловых электростанциях. Общие требования |
| РД 36-62-00 | Оборудование грузоподъемное. Общие технические требования. |
| РД 38.13.004-86 | Эксплуатация и ремонт технологических трубопроводов под давлением до 10 МПа (100кгс/см2) |
| РД-39 | Методика ремонта дефектных участков магистральных нефтепроводов по результатам внутритрубной диагностики. |
| РД 39-00147105-015-98 | Правила капитального ремонта магистральных нефтепроводов. |
| РД 50-407-83 | Методические указания. Основные параметры преобразователей наклонных для ультразвукового контроля сварных соединений на частоту 1,25-5 МГц с углами призмы 30-55°. Методика выполнения измерений. |
| РД 51-31323949-38-98 | Руководящий документ по технологии сварки технологических трубопроводов КС из теплоустойчивых и высоколегированных сталей |
| РД 558-97 | Руководящий документ по технологии сварки труб при производстве ремонтно-восстановительных работ на газопроводах |
| РД 108.021.112-88 | Исправление дефектов в литых корпусных деталях паровых турбин и арматуры методом заварки без термической обработки. |
| РД 153-006-02 | Инструкция по технологии сварки при строительстве и капитальном ремонте магистральных нефтепроводов. |
| РД 153-34.1-003-01 (СО 153-34.003-01) | Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования. |
| РД 153-34.1-17.461-00 (СО 34.17.461-00) | Методические указания по капиллярному контролю сварных соединений, наплавок и основного металла при изготовлении, монтаже, эксплуатации и ремонте объектов энергетического оборудования. |
| РД 153-39.4Р-130-2002 | Регламент по вырезке и врезке «катушек», соединений деталей, заглушек, запорной и регулир. Арматуры и подключению участков магистральных нефтепроводов. |
| РД 2730.300.06-98 | Арматура атомных и тепловых электростанций. Наплавка уплотнительных поверхностей. Технические требования. |
| РД 2730.940.102-92 | Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды. Сварные соединения. Общие требования. |
| РД 2730.940.103-92 | Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды. Сварные соединения. Контроль качества. |
| РД 3688-00220302-003-04 | Трубчатые нагревательные печи. Требования к проектированию, изготовлению и эксплуатации. |
| РД 3689-001-00220302/31-2004 | Трубы радиантные и их элементы для реакционных трубчатых печей. Требования к проектированию, изготовлению и поставке. |
| РД 3689-002-00220302/31-2008 | Сварка труб радиантных и их элементов для реакционных трубчатых печей. Основные положения. |
| РД РТМ 26-347-80 | Сварка плазменная алюминия. |
| РДИ 26-01-6-81 | Швы сварных соединений сосудов и аппаратов, заготовки деталей сепараторов из титана и его сплавов. Методика контроля ультразвуковым эхо-методом. (С изменением № 1 от 1989г.) |
| РДИ 26-01-146-84 | Соединения сварные из меди. Типы и конструктивные элементы. |
| РДИ 26-11-62-98 | Инструкция по УЗК сварных стыковых соединений трубопроводов из полиэтилена. (с дополнением к РДИ от 2000 года.) |
| РДИ 26-11-65-96 | Контроль неразрушающий. Кольцевые швы стыковых сварных соединений труб. Методика ультразвукового контроля. |
| РДИ 26.260.481-2003 | Инструкция по ультразвуковому методу контроля стыковых и угловых сварных соединений реакторов из двухслойных сталей 12ХМ-08Х18Н10Б толщиной 60-120 мм. |
| РДИ 38.18.016-94 | Инструкция по ультразвуковому контролю сварных соединений технологического оборудования. |
| РДИ 38.18.017-94 | Инструкция по магнитопорошковому контролю оборудования и сварных соединений. |
| РДИ 38.18.019-95 | Инструкция по капиллярному контролю деталей технологического оборудования сварных соединений и наплавок. |
| РДИ 38.18.020-95 | Инструкция «Радиографический контроль сварных соединений сосудов, аппаратов и трубопроводов». |
| РД РОСЭК 001-96 | Машины грузоподъемные. Конструкции металлические. Контроль ультразвуковой. Основные положения. |
| РД РОСЭК-01-002-96 | Машины грузоподъемные. Конструкции металлические. Контроль радиационный. Основные положения. |
| РД РОСЭК-003-97 | Машины грузоподъемные. Контроль магнитопорошковый. Основные положения. |
| РД РОСЭК-004-97 | Машины грузоподъемные. Контроль капиллярный. Основные положения. |
| РД РОСЭК–006-97 | Машины грузоподъемные. Конструкции металлические. Толщинометрия ультразвуковая. Основные положения |
| РД РОСЭК-007-97 | Машины грузоподъемные. Контроль вихретоковый. Основные положения. |
| РД РОСЭК-02-008-96 | Лифты пассажирские, больничные и грузовые. Контроль неразрушающий. Основные положения. |
| РТМ 26-17-012-83 | Сварка в защитных газах нефтехимической аппаратуры из нержавеющих сталей |
| РТМ 26-238-81 | Сварка электрошлаковая с регулированием термических циклов нормализованных сталей марок 16ГС, 09Г2С, 20К, 20ЮЧ |
| РТМ 26-320-79 | Сварка дуговая автоматическая, ручная и электрошлаковая газонефтехимической аппаратуры из теплоустойчивых хромомолибденовых низколегированных сталей типа 12ХМ |
| РТМ 36.44.15.1-87 | Руководство по применению рентгено-телевизионного метода контроля сварных соединений труб. |
| РТМ 393-94 | Руководящие технические материалы по сварке и контролю качества соединений арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. |
| СН 527-80 | Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов с давлением Ру до 10 МПа. (с изм.№1-86, №2-87) |
| СН 550-82 | Инструкция по проектирования технологических трубопроводов из пластмассовых труб. |
| СНиП 2.03.06-85 | Алюминиевые конструкции. |
| СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции (Разъяс.1988г., попр. 1989г.) |
| СНиП 3.05.03-85 | Тепловые сети. |
| СНиП 3.05.04-85* | Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.(изм. №1-90). |
| СНиП 3.05.05-84 | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы. Правила приемки работ. |
| СНиП 3.06.04-91 | Мосты и трубы |
| СНиП 3.06.07-86 | Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. |
| СНиП 42-01-2002 | Газораспределительные системы. |
| СНиП III-18-75 | Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ при изготовлении и монтаже металлоконструкции. |
| СНиП III-42-80* | Магистральные трубопроводы. |
| СП 40-101-96 | Свод правил по проектированию и монтажу трубопроводов из полипропилена «рандом сополимер». |
| СП 40-102-2000 | Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования. (Взамен СН 478-80). |
| СП 42-101-2003 | Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб. |
| СП 42-102-2004 | Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб. |
| СП 42-103-2003 | Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов. (Взамен СП 42-101-96, СП 42-103-97, СП 42-105-99). |
| СП 53-101-98 | Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций. |
| СП 105-34-96 | Свод правил по магистральным газопроводам. Сварка и контроль качества. |
| ТИ 06.195-91 | Арматура энергетическая. Ручная электродуговая наплавка уплотнительных и направляющих поверхностей. Технологическая инструкция. |
| ТИ 553-01-90 | Арматура энергетическая. Исправление дефектов наплавленных уплотнительных и направляющих поверхностей. Технологическая инструкция. |
| ТИ РОСЭК- 002-97 | Технологическая инструкция по ультразвуковому контролю металлических конструкций грузоподъемных машин с использованием дефектоскопа УД 2-12. |
| ТР 125-02 | Технические рекомендации по проектированию и монтажу внутренних систем водоснабжения, отопления и хладоснабжения из комбинированных полипропиленовых труб. |
| ТСН 102-00* | Железобетонные конструкции с арматурой классов А500С и А400С (издание 2006 год). |
| ТУ 24.22.188-04 | ТУ на ремонт, изготовление (отдельных элементов), реконструкцию и монтаж грузоподъемных кранов с применением сварки |
| ТУ 34-38-20189-94 (СО 34-38-20189-94) | Горелки газомазутные паровых стационарных котлов. Технические условия на капитальный ремонт. |
| ТУ 36-002-00211-01 | Конструкции стальные грузовых и пассажирских подвесных канатных дорог |
| ТУ 38-17-20041-86 | Котлы-утилизаторы. Энерготехнологические котлы. Радиационные и конвективные поверхности нагрева, барабаны и коллектора. Технические условия на капитальный ремонт. |
| ТУ 108.18.174-88 | Горелочные устройства (горелки) паровых стационарных котлов. Технические условия. |
| ТУ 1333-078-00220302-2004 | Трубы реакционные и их элементы из жаропрочных сталей и сплавов для нефтехимического высокотемпературного оборудования. Технические условия. |
| РУА-93 | Руководящие указания по эксплуатации и ремонту сосудов и аппаратов, работающих под давлением ниже 0,07МПа (0,7 кгс/см2), вакуумом. |
| ЦВ 201-98 | Инструкция по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов. |
| 637-96 ПКБЦВ* | Технологическая инструкция по испытанию на растяжение и неразрушающему контролю деталей вагонов 637-96 ПКБЦВ. |
| УК 36.24.12-100-97 | Металлоконструкции грузоподъемных машин, оборудования и подъемников. Капитальный ремонт. ТУ. |
| 08.0302.282 РА | Инструкция по монтажу и ремонту мембранного уплотнения фланцевого разъема подогревателей высокого давления. |
| СО 153-34.26.608-2003 | Инструкция по обследованию и технологии ремонта барабанов котлов высокого давления. |
| СТ ЦКБА 006-2003 | Арматура трубопроводная. Арматура криогенная. Общие технические условия. (Взамен ОСТ 26-07-794-73). |
| СТ ЦКБА 025-2006 | Арматура трубопроводная. Сварка и контроль качества сварных соединений. Технические требования. (Взамен ОСТ 26.07.755-86, разделы 1-8 РД РТМ 26-07-246-80). |
| СТО ЦКТИ 10.001-2005 | Барабаны сварные стационарных котлов. Общие технические требования к изготовлению. (Взамен ОСТ 108.030.39-80, ОСТ 108.389.01-85, ОСТ 108.819.01-85, ОСТ 108.819.02-76). |
| СТО ЦКТИ 10.002-2007 | Элементы трубные поверхностей нагрева, трубы соединительные в пределах котла и коллектора стационарных котлов. Общие технические требования к изготовлению. (Взамен ОСТ 108.030.40-79, ОСТ 108.030.133-84, РД 24.031.22-90, РД 24.031.23-90,ТУ 108-970-90). |
| СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Трубопроводы пара и горячей воды тепловых станций. Общие технические требования к изготовлению. (Взамен ОСТ 24.125.60-89, ОСТ 108.940.02-82, ОСТ 108.320.102-78, ОСТ 108.320.103- 78). |
| СТО ЦКТИ 10.004-2007 | Сосуды энергомашиностроения. Общие технические требования к изготовлению. (Взамен РД 24.030.101-88). |
| СТО ЦКТИ 10.005-2006 | Конструктивно-технологическое проектирование и изготовление сварных конструкций паровых, газовых и гидравлических турбин. Общие требования к конструктивно–технологическому проектированию. (Взамен РТМ 108.940.08-85). |
| СТО Газпром РД 2.5-141-2005 | Газораспределение. Термины и определения. |
| СТО НИИК-00208953-001-2007 | Инструкция на сварку нержавеющих сталей при изготовление, монтаже, ремонте и реконструкции аппаратуры и трубопроводов производств карбамида. (Взамен ИТ-001-Л8-89) |
| СТО 00220256-001-2005 | Горячая штамповка и термообработка эллиптических днищ сосудов и аппаратов |
| СТО 00220256-002-2006 | Сварочные работы при ремонте и реконструкции сосудов и аппаратов. Типовые технические условия. |
| СТО 00220256-003-2006 | Теплообменники спиральные. Технические условия. (Взамен ТУ 26-01-268-80). |
| СТО 00220256-005-2005 | Швы стыковых, угловых и тавровых сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Методика ультразвукового контроля (Взамен ОСТ 26-2044-83). |
| СТО 00220256-014-2008 | Инструкция по ультразвуковому контролю стыковых, угловых и тавровых соединений химической аппаратуры из сталей аустенитного и аустенитно –ферритного классов с толщиной стенки от 4 до 30 мм (Взамен РД 26-01-128-2000) |
| СТО 00220368-008-2006 | Изготовление деталей и узлов из коррозионностойких сплавов на железоникелевой и никелевой основе, разнородных соединений и двухслойных сталей с плакирующим слоем из сплавов марок 06ХН28МДТ, ХН65МВ, Н70МФВ-ВИ. Типовой технологический процесс. |
| СТО 00220368-009-2006 | Ремонт отслоений плакирующего слоя из коррозионностойких сплавов и сталей, выявленных в процессе изготовления двухслойных листов и биметаллических аппаратов с основным слоем из углеродистых, низколегированных и хромомолибденовых сталей. Типовой технологический процесс. |
| СТО 00220368-010-2007 | Швы сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Радиографический метод контроля. (Взамен ОСТ 26-896-80, ОСТ 26-11-03-84). |
| СТО 00220368-011-2007 (с попр. 2008) | Сварка разнородных соединений сосудов, аппаратов и трубопроводов из углеродистых, низколегированных, теплоустойчивых, высоколегированных сталей и сплавов на железоникелевой и никелевой основах. (Взамен РТМ 26-298-78, РТМ 26-378-81). |
| СТО 00220368-012-2008 | Сварка сосудов, аппаратов и трубопроводов из углеродистых и низколегированных сталей. (Взамен РД 26-8-87, РД 26-11-15-87, РД 26-17-51-85 (РД 26-17-051-85), РТМ 26-245-77, РД 26-17-77-87, РТМ 26-27-70) |
| СТО 00220368-013-2009* | Сварка сосудов, аппаратов и трубопроводов из высоколегированных сталей. (Взамен РТМ 26-17-012-83, РТМ 26-17-034-84). *Документ находится на согласовании. |
| СТО 00220575-063-2005 | Сосуды, аппараты и блоки технологических установок подготовки и переработки нефти и газа, содержащие сероводород и вызывающие коррозионное растрескивание (Взамен РД 26-02-63-87). |
| СТО 02494680-0030-2004 | Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Правила технического диагностирования, ремонта и реконструкции |
| СТО 02494680-0046-2005 | Соединения сварные стальных металлических конструкций. Общие требования при проектировании, изготовлении и монтаже. |
| СТО 02495307-001-2007 | Сварные соединения арматурных стержней в монолитных железобетонных колоннах зданий и сооружений. |
| СТО 02495307-002-2008 | Ультразвуковой контроль сварных соединений арматуры в железобетонных конструкциях. |
| СТО 36554501-005-2006* | Применение арматуры класса А500СП в железобетонных конструкциях. |
| СТО 45167708-01-2007 | Проектирование и строительство полиэтиленовых газопроводов давлением до 1,2 МПа и реконструкция изношенных газопроводов. |
| СТП 26.260.484-2004 | Термическая обработка коррозионностойких сталей и сплавов на железоникелевой основе в химическом машиностроении. (Взамен РД 26-01-42-87). |
| СТП 26.260.485-2004 | Инструкция по неразрушающему контролю качества листового проката из двухслойных сталей толщиной 4-60 мм, полученных методом электрошлаковой наплавки. |
| СТП 26.260.486-2005 | Каталог аналогов импортных и отечественных основных сварочных материалов, применяемых при изготовлении сосудов, аппаратов и трубопроводов, подведомственных Ростехнадзору. |
| СТП 26.260.487-2005 | Инструкция по неразрушающему контролю качества листового проката из двухслойных сталей толщиной 4-120 мм. |
| СТП 442-2000 | Трубы оребренные. Правила изготовления и приемки. |

Примечание: Указанные в представленном перечне номера в скобках присвоены приказом № 422 от 14.08.2003г. ОАО РАО «ЕЭС России» без изменения содержания документов.